<page>005r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f15.image</image>

<div>

<id>p004v\_a3</id>

<cont/>

<ab>ou <m><pa>linge</pa></m> &amp; le laisser ainsy xx4 <ms><tmp>heures</tmp></ms> &amp; il sera grave<lb/>

Mays si tu voulois promptement graver vernisses tout v<exp>ost</exp>re<lb/>

besoigne &amp; la faictes bouillir dans ladicte liqueur &amp; elle<lb/>

gravera promptement</ab>

</div>

<div>  
<id>p005r\_a1</id>  
<head>Mirouers d<m>acier</m></head>

<ab><figure>+</figure> Ils sappellent d<m>acier</m> pourceque communem<exp>ent</exp> le temps passe<lb/>

on les faisoict d<m>acier</m> poly avecq <m>potee desmery</m> Mays plus<lb/>

facilement il sen faict de diverses sortes avecq le <m>cuivre<lb/>

franc</m> qui est <m>rosette</m> &amp; l<m>estain</m> pourcequil se gecte en moule<lb/>

&amp; se faict rond cave convexe &amp; comme on veult pour representer<lb/>

diverses formes</ab>

<ab>Prens doncq moictie <m>cuivre de rosette</m> &amp; moictie <m>estain</m> doux<lb/>

cest a dire fin qui n'a poinct encores servi Et les mects dans<lb/>

un creuseau &amp; premiere<exp>ment</exp> fais bien fondre le <m>cuivre</m> Et<lb/>

estant bien fondu mects l<m>estain</m> dedans Et mesle ensemble<lb/>

puys gecte dans le moule de <m>pierre</m> <m>blanche</m> poinct oeilletee<lb/>

&amp; oints le moule d<m>huile</m> &amp; quil soict mediocrement chault<lb/>

Puys ayant moule ton mirouer tu le pourras polir en ceste<lb/>

sorte</ab>

<ab>Enchasses en un dans du <m>plastre</m> affin quil tienne ferme<lb/>

&amp; puys mects laultre par dessus auecq du <m>sable</m> menu<lb/>

entre deulx &amp; frottes lung contre lautre soict cave ou plat<lb/>

&amp; ainsi tu en poliras deux ensemble Et si tu les veulx<lb/>

polir des deulx costes il ne les fault que rechanger scavoir<lb/>

mectre celuy qui polissoict dans le <m>plastre</m> &amp; de celuy<lb/>

qui estoict dans le <m>plastre</m> en polir Apres les avoir<lb/>

polis avecq l<m>arene</m> tu les pourras adoulcir avecq le <m>tripoli</m><lb/>

<m>de venise</m> qui ne soict poinct <m>sablonneux</m> &amp; apres avecq de<lb/>

la <m>potee</m> Tu polis d<m>arene</m> avecq de l<m>eau</m> Mays le<lb/>

polissement de <m>tripoli</m> &amp; <m>potee</m> se faict a sec Estant poly tu le peulx enchasser</ab>

</div>  
<div>  
<id>p005r\_a2</id>  
<head>Mirouers concave</head>

<ab>Le mirouer concave compose de la forme susdicte rend une<lb/>

infinite de gentilesses qui sembleroient magie Si quelquun<lb/>

se veult voir derriere il fault mectre le mirouer concave<lb/>

a terre sur son pied &amp; quil soict en panchant Apres regarder<lb/>

dun pas Mays si tu regardes de pres il te represente a lendroit<lb/>

mays le visaige fort grand &amp; le poil de la barbe gros comme</ab>

<cont/>

</div>