<page>006v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f18.image</image>

<div>  
<id>p006v\_a1</id>  
<head>Pour <del>ga</del> <del>cach</del> cages</head>

<ab>Tu les peulx embellir avecq des <m>canulles</m> d<m>esmail</m> de diverses<lb/>

couleurs en revestant le <m>fil darchal</m> ou de <m>fer</m> desdictes canulles<lb/>

Lesquelles tu rompras nettement a telle longueur que tu vouldras<lb/>

si tu encoches un petit lendroict a rompre avecq une <tl>lime</tl> qui<lb/>

couppe Et ne se rompront poinct en aultre endroict Tu le<add>s</add> peulx<lb/>

courber avecq un modelle de <m>bois</m> sur un rechault ou bien a la<lb/>

chaleur de la <tl>lampe</tl> Il se tire aussi si long que tu veulx da<exp>n</exp>s<lb/>

un petit <tl>fourneau</tl> faict comme un <tl>four de reverberation</tl> qui<lb/>

touteffois est perce des deulx costes Et quand la grosse canulle<lb/>

est rouge ilz empoignent le bout chault avecq des <tl>pincettes</tl> a<lb/>

long bec de sorte quune poincte du bec de la pincette entre deda<exp>n</exp>s<lb/>

le bout de la canulle &amp; par ainsy il salonge sans se boucher<lb/>

&amp; laultre bout de la canulle se tient avecq la main pourceque<lb/>

elle nest poinct chaulde Quand la canulle est assez estiree<lb/>

celuy qui travaille assis ayant son <tl>fourneau</tl> de la gra<exp>n</exp>deur<lb/>

dun pot doeillets devant luy la rond &amp; continue Cest pour<lb/>

faire canulles pour cappes qui se couppent comme dict est avecq<lb/>

la <tl>lime</tl> Les <pro>boutonniers aussi de verre</pro> saident dudict <tl>fourneau</tl></ab>

<figure>

<id>fig\_p006v\_1</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5eVFRYjVCTmczcmM></link>

</figure>

<ab>  
<margin>right-bottom</margin>  
soubs la porte y a<lb/>

une grille qui soubstient<lb/>

le <m>charbon</m> allume<lb/>

&amp; la <m>cendre</m> se vuide<lb/>

tournant du <tl>four</tl> ce<lb/>

dessus dessoubs</ab>

</div>

<div>  
<id>p006v\_2</id>  
<head>Pour stampes a embellir et incruster<lb/>

ou revestir le bord des mirouers ou dessus<lb/>

de coffres ou frises des pantes de lict</head>

<ab>Grave sur <m>fer</m> ou <m>cuivre</m> avecq de l<m>eau fort</m> ce que tu<lb/>

y auras ponce et desseigne apres nettye le avecq le <tl>burin</tl><lb/>

ou <tl>ciseau</tl> puys gecte de l<m>estain doulx</m> qui na poinct servi<lb/>

sur du <tl><m>marbre poly</m></tl> &amp; avecq une <tl>planche de <m>bois</m></tl> laplatis<lb/>

bien tanvre Ou bien gecte le en <tl>table</tl> comme le <m>plomb</m> ou le<lb/>

passe par la <tl>presse a rouleaux</tl> Apres pose ta planche<lb/>

d<m>estain</m> sur la chose gravee &amp; sur la planche d<m>estaim</m> pose<lb/>

une <tl>piece de <m>feultre</m></tl> &amp; frappe avecq un <tl>marteau</tl> dessus puys<lb/>

le <m>dore</m> en ceste sorte</ab>

</div>