<page>008v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f22.image</image>

<div>

<id>p008v\_1</id>

<head>Polissement du <m>ruby balay</m></head>

<ab>Il ne se polist poinct avecq <m>tripoly</m> <del>may</del> comme les aultres,<lb/>

mays avecq de la <m>pouldre de marchasite</m> &amp; de l’<m>huile</m>.</ab></div>

<div>

<id>p008v\_2</id>

<head><m>Or</m> et <m>argent moulu</m></head>

<ab>Il fault calciner ton <m>or</m> fin avecq le <m><figure>☿</figure></m>, puys fayre bien<lb/>

essuyer ton amalgame &amp; fayre voler ledict <m>mercure</m>. Aprés,<lb/>

le broyer sur le <tl><m>mabre</m></tl> avecq <m>eau gommée</m>. Quand à l’<m>argent,</m><lb/>

il le fault prendre de depart &amp; le faire manger à l’<m>eau fort</m>,<lb/>

puys le retirer avecq la <tl>lame de <m>cuivre</m></tl>, &amp; le laver bien fort<lb/>

aprés le mouldre avecq <m>eau gommée</m>.</ab>

</div>

<div>

<id>p008v\_3</id>

<head>Polissement de <m>pierres</m></head>

<ab>Il y a pour ce faire trois <tl>roues, une d’<m>estain</m>, de <m>plomb</m>, &amp; de<lb/>

<m>cuivre fin</m></tl>, sur la <del>cu</del> <tl>roue de <m>cuivre</m></tl>, ne se taille <del>co</del> ou polist<lb/>

communement que le <m>diamant</m>, le <m>rubi</m>, <m>saphir</m>, &amp; <m>jacinthe orientale</m>.<lb/>

La <tl>roue d’<m>estain</m></tl> est pour les pierres plus tendres comme<lb/>

l’<m>esmeraulde</m>, l’<m>ametiste</m> &amp; aultres.</ab></div>

<div>

<id>p008v\_4</id>

<head>M<del><ill/></del>ixtion des <pro>pintiers</pro></head>

<ab>Pource que parmy le <m>fin estaing</m> ilz meslent bien souvent la<lb/>

<ms>moictié</ms> de <m>plomb</m>, qui rend l’<m>estaing</m> <sn>sourd</sn>, pour corriger<lb/>

cela, ilz meslent de la <m>limaille de letton</m> parmy, pour le<lb/>

rendre <sn>sonnant</sn>.</ab></div>

<div>

<id>p008v\_5</id>

<head>Amalgame parfaict</head>

<ab>Ayés un <m>grais</m> le plus delié que tu pourras, &amp; le cave<lb/>

au milieu. Mectés y la <ms>huictiesme partye</ms> de <figure><m>☿</m></figure> <del>au</del> &amp; là<lb/>

dedans, frottés &amp; usés, y adjoustant de l’<m>eau</m>, v<corr><exp>ost</exp></corr>re <figure><m>☾</m></figure> ou <figure><m>☼</m></figure>,<lb/>

jusques à ce que la matiere viendra comme paste, &amp; encores plus<lb/>

dur. Aprés si vous voulés, faictes le manger avecq de bon<lb/>

<m>eau fort</m> si c’est <figure><m>☾</m></figure> ou <figure><m>♀</m></figure>, puys refondre l’ayant retiré<lb/>

comme vous scavés. La <figure><m>☾</m></figure> aura taincture et laissera, esta<exp>n</exp>t<lb/>

fondue, quelque grain de <figure><m>☼</m></figure>, &amp; le <figure><m>♀</m></figure> sera fort beau &amp; n’aura<lb/>

presque poinct de chappe.</ab>

</div>