<page>028v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f62.image</image>

<div>

<id>p028v\_1</id>

<head><pro>Pintiers</pro></head>

<ab>Ils estiment le meilleur <m>estain</m> celuy qui est en saulmon<lb/>

qui nha poinct este refondu despuys quil est venu de<lb/>

la <env>mine</env> pourceque les M<exp>aistr</exp>e<exp>s</exp> le refondent <del>a</del> en <tl>grille</tl><lb/>

poisant deux ou trois <ms>lb</ms> pour mieux le debiter et<lb/>

vendre en detail Et en cestuy la bien souvent ilz y<lb/>

font du meslinge de restes de plats de <m>souldure</m><lb/>

&amp; d<m>estaim commun</m> Et pour cognoistre le meilleur cest<lb/>

le plus luisant qui est co<exp>mm</exp>e bruny Car il est plus douls<lb/>

Quelques foys dans leurs saulmons ilz trouvent des<lb/>

pieces de <m>fer</m> des pierres &amp; semblables brouilleries<lb/>

pour tromper au poix L<m>estain d<pl>angleterre</pl></m> est si dur<lb/>

que les <pro>minerons</pro> y mectent du <m>plomb</m> pour ladoulcir<lb/>

Celuy qui vient du coste d<pl>allemaigne</pl> est plus douls<lb/>

Communement les <pro>M<exp>aistr</exp>e<exp>s</exp> pintiers jures</pro> aulx <env>bonnes villes</env><lb/>

mectent six <ms>lb</ms> de <m>plomb fin</m> <del>sur</del> ou huict sur un <ms>quintal</ms><lb/>

d<m>estaim fin</m> Les <pro>aultres qui travaillent aulx <env>champs</env></pro><lb/>

en mectent quinze ou 20 ou le plus quilz peuvent<lb/>

et pour couvrir la noirceur du <m>plomb</m> <del>il</del> et sa doulceur<lb/>

ilz y mectent de l<m>estaim de glace</m> 4 <ms>lb</ms> sur <ms>quintal</ms> <figure>+</figure><lb/>

<del>po</del> qui blanchist &amp;affermist Et <del>un peu</del> <add>six ou huict <ms>lb</ms></add> de <m>rosette</m> <add>sur un <ms>quintal</ms></add> pour<lb/>

rendre la vaisselle <sn>sonnante</sn></ab>

<ab>

Pour mouler de plats &amp; escuelles ilz les font de <m>pierre<lb/>

<del>porte</del> morte</m> qui est <m>grais</m> &amp; les tournent &amp; polissent <del>aultour</del><lb/>

au <tl>tour</tl> Ils fondent leur <m>estaim</m> dans une <tl>cassolle <del>dest</del><lb/>

de <m>fer</m></tl> a feu de <m>charbons</m> Et avecq une <tl>cueillere de <m>fer</m></tl><lb/>

qui tient <del>presque</del> la quantite suffisante pour un plat<lb/>

ilz gectent <del>leu</del> dans leurs <tl>moules froids</tl> quilz tiennnent<lb/>

joincts &amp; serres entre les <bp>genoils</bp> Et bientost ilz ouvrent<lb/>

les <tl>moules</tl> affin quilz ne seschaufent &amp; ayant oste le<lb/>

gect qui est du coste de la femelle &amp; qui se rompt aysem<exp>ent</exp><lb/>

Puys avecq un <tl>linge</tl> qui trempe dans l<m>eau</m> quilz ont<lb/>

tousjours pres deus ilz frottent le milieu du revers de<lb/>

lescuelle &amp; aultour du bort affin quil senleve mieulx<lb/>

et en frottent la femelle molle</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

<figure>+</figure>

Quand l<m>estaing est<lb/>

fin</m> on y mect moings<lb/>

d<m>estaim de glace</m> scavoir<lb/>

4 <ms>lb</ms> pour <ms>quintal</ms> Mays<lb/>

si l<m>estaim est bas</m> cest<lb/>

a dire beaucoup allie<lb/>

de <m>plomb</m> on y mect bien<lb/>

cinq ou six <ms>lb</ms> d<m>estaim<lb/>

de glace</m></ab>

<ab>

Sil ny ha gueres<lb/>

d<m>estaim de glace</m><lb/>

on mect co<exp>mm</exp>e deulx ou<lb/>

trois <ms>lb</ms> pour <ms>quintal</ms><lb/>

on mect huict <ms>lb</ms> de<lb/>

<m>rosette</m> Mays sil y<lb/>

ha beaucoup d<m>estaim<lb/>

de glace</m> <del>on</del> co<exp>mm</exp>e 4 ou<lb/>

5 <ms>lb</ms> on nen mect que<lb/>

six de <m>rosette</m> Et<lb/>

co<exp>mmun</exp>ement sur <ms>quintal</ms><lb/>

d<m>estain</m> on mect x <ms>lb</ms><lb/>

de tous les deulx</ab>

<ab><rub>Va au cinquiesme foeillet@</rub></ab>

</div>