<page>029r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f63.image</image>

<div>

<id>p029r\_1</id>

<head><m>Stuc</m> pour mouler</head>

<ab>Ayés de la <m>gomme dragant</m> et la mectés tremper jusques à ce qu'ayant<lb/>

beu son <m>eau</m> elle soict enflée &amp; reduicte comme <m>gelée</m>. Lors broyés la bien<lb/>

fort sur le <tl><m>mabre</m></tl>, &amp; aprés ayés de la <m>farine de <pa>segle</pa></m>, qui est meilleure<lb/>

que <m>celle de <pa>froment</pa></m> à cause qu'elle est plus humide et ne rend pas la paste<lb/>

si brusque, et en saulpouldrés v<exp>ost</exp>re <m>gomme dragant</m> &amp; continués à broyer<lb/>

<add>et mesler</add> ainsy peu à peu <del>le et mesler legi</del> la <m>farine</m> bien subtillement tamisée. Et<lb/>

la pestrissés co<exp>mm</exp>e si vous vouliés faire du <m>pain</m>, jusques à ce que <del>vous</del><lb/>

vous cognoissiés qu'elle aye assés de corps &amp; soict ferme comme la <m>paste du<lb/>

pain</m> qu'on veult mectre au <tl>four</tl>. Cela se cognoist quand elle s'estire<lb/>

assés sans se rompre. Et si elle n'estoict assés forte, elle ne se <del>sti</del> despouilleroit<lb/>

pas bien. Estant ainsy præparée, frottés d'<m>huile</m> le cave <del>au u</del> avecq une<lb/>

<tl>broisse</tl> affin que l'<m>huile</m> penetre partout pour mieulx faire despouiller,<lb/>

et pressés la paste dedans bien fort. Et si elle ne se despouille pas<lb/>

bien, meslés y encores de la <m>farine</m> jusques à ce qu'elle aye assés de corps.<lb/>

Avecq cella, vous moulerés fort net telle ouvraige, ou masques ou festons<lb/>

qu'il vous plaira, qui seront secs dans un <ms><tmp>jour</tmp></ms>. Aprés, vous les apliquerés<lb/>

avecq <m>colle forte</m> ou <m>colle de paste</m>, comme il vous plaira, et les pourrés<lb/>

paindre et estoffer d'<m>or</m> &amp; toutes couleurs. On en faict les ornements des<lb/>

planchers à <pl>Romme</pl>. On en peult faire des ornements de lits. <rub>Si tu veulx<lb/>

que l'ouvrage demeure blanc</rub>, il vault mieulx mouler de <m>plastre</m><lb/>

au lieu de <m>farine</m>. Il est vray qu'il est plus brusc et plus ferme aussy,<lb/>

mays il le fault præparer en ceste sorte: destrempe le estant en<lb/>

pouldre <del>fort</del> dans bonne quantité d'<m>eau</m> de sorte qu'il soict <add>clair</add>, &amp; le<lb/>

broye plusieurs fois le jour l'espace de quinze <ms><tmp>jours</tmp></ms>. Puys verse<lb/>

l'<m>eau</m> par inclination, et ramasse le <m>plastre</m> &amp; le broye subtillem<exp>ent</exp> sur<lb/>

la <tl><m>mabre</m></tl>, et le pose en quelque <tl>vaisseau <m>plombé</m></tl> &amp; net, qu'il n'y<lb/>

tombe aulcune poulsiere &amp; ordure, &amp; le laisse <env>à l'air</env> &amp; <env>au serain</env> l'espace<lb/>

de quinze <ms><tmp>jours</tmp></ms> avecq son <m>eau</m>, et il deviendra mat, fort, blanc et<lb/>

legier, fort propre à faire assiete d'<m>or</m> bruny. Et de cestuy cy en<lb/>

pouldre peulx tu mesler au lieu de <m>farine</m> parmy la <m>gomme dragant</m>,<lb/>

et ton ouvraige sera fort beau. En default de <m>plastre</m>, tu y peulx<lb/>

mesler de la <m>croye</m> bien broyée ou de la <m>ceruse</m>, &amp; essayer du <m>bol</m> &amp;<lb/>

choses semblables. Ce <m>stuc</m> avecq la <m>gomme dragant</m> a cela de propre<lb/>

que comme il preste n'estant pas encores sec, il s'acommode ou sur<lb/>

choses rondes ou plattes, co<exp>mm</exp>e il te plaira. C'est pour faire un<lb/>

ornement à peu de frais.

</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

La <m>farine</m> n'est<lb/>

bonne en cecy, ains<lb/>

la <m>croye</m> ou <m>ceruse</m>.

</ab>

</div>