<page>042v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f90.image</image>

<div>  
<id>p042v\_1</id>  
<head>Poncis pour esgratigner sur le<lb/>

<m>satin</m></head>

<ab>Apres que tu as ponce avecq de la <m>farine</m> ou <m>croye broyee</m><lb/>

affin que les poincts du poncis ne seffacent suys la trace<lb/>

avecq de la <m>glaire</m> battue avecq du <m>laict</m> ou <m>escorce de <pa>figuier</pa></m><lb/>

ce qui la fera incontinent esclarcir co<exp>mm</exp>e <m>eau</m> &amp; sans faire<lb/>

corps elle gardera la trace que resuivras &amp; esgratigneras<lb/>

avecq <del>d</del> un <tl>lopin de <m>verre</m></tl> ou <tl>trancheplume</tl></ab>

</div>

<div>  
<id>p042v\_2</id>  
<head>Toile pour paindre a <m>huile</m><lb/>

sans se rompre</head>

<ab>Affin que ton pourtraict a <m>huile</m> ne se rompe &amp; gaste poinct<lb/>

en le pliant fais ta couche avecq <m>miel</m> <del>huile</del> un peu d<m>huile</m><lb/>

&amp; <m>eau</m> <add>&amp;</add> <m>farine</m></ab>

</div>

<div>  
<id>p042v\_3</id>  
<head>paindre a <m>huile</m> sur <m>taffetas</m> <del>qui</del></head>

<ab>Affin que l<m>huile</m> ne coure poinct fais ta couche premiere<lb/>

avecq <m>miel</m> <m>eau dalum</m> &amp; <m>eau damydon</m></ab>

</div>

<div>  
<id>p042v\_4</id>  
<head><m>Sable de gect</m></head>

<ab>Le principal est de le bien broyer sur le <tl><m>mabre</m></tl> &amp; quil soit<lb/>

impalpable &amp; mesle un peu d<m>albastre calcine</m></ab>

</div>

<div>  
<id>p042v\_5</id>  
<head>Pour pourfiler un portraict</head>

<ab>Suis les traicts avecq de la <m>laque</m> broyee avecq<lb/>

<m>huile d<pa>olif</pa></m> qui ne sechera poinct</ab>

</div>

<div>  
<id>p042v\_6</id>  
<head><m>Vernis blanc</m> sur le <m>plastre</m></head>

<ab>Donne deulx ou trois <ms><bp>mains</bp></ms> de <m>colle bien blanche</m> pour<lb/>

paindre Apres vernis de <m>vernis de <m>sandarache</m> <m>huile<lb/>

d<pa>aspic</pa></m> et un peu de <m>mastic</m></m> Et le mectre <tmp>au soir</tmp> dedans<lb/>

un <tl>vaisseau</tl> tout ensemble bien pile sans foeu qui le<lb/>

feroit venir jaulne puys avecq un <tl>pinceau</tl> il est sec<lb/>

incontinent Coule l<m>huile</m> qui aura pris la substa<exp>n</exp>ce</ab>

</div>