<page>047v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f100.image</image>

<div>  
<id>p047v\_a1</id>  
<head>Boisson ayant <sn>goust</sn> de <m>vin</m></head>

<ab>Ayes du <m>tartre des grands vaisseaulx</m> &amp; les destrempe<lb/>

en <m>eau</m> &amp; il aura <sn>goust</sn> de <m>vin</m>.</ab>

</div>  
  
<div>  
<id>p047v\_a2</id>  
<head>Fonte</head>

<ab>Aulcuns pour faire couler net mectent <ms>moictié</ms> <m>metal</m> &amp;<lb/>

<ms>moictié</ms> <m>cuivre.</m> Aultres prenent une <ms>partye</ms> de <m>potin</m> &amp;<lb/>

une <ms>partye</ms> de <del><m>cuivre</m></del> <m>letton.</m> Aultres prenent du <m>letton de<lb/>

chandeliers</m> une <ms>partye</ms>, &amp; une <ms>partye</ms> de <m>letton de bassine</m>.<lb/>

Et entre les bassines, le <m>letton</m> des grandes est plus aigre<lb/>

que celuy des poilons, pource que pour donner le tour de la<lb/>

rondeur ainsy court, il fault que la matiere soit plus<lb/>

doulce. Aulx grandes, ausquelles ilz prenent le tour de la<lb/>

rondeur plus ample, la matiere se peult prendre plus aigre.<lb/>

Tant y a que le <m>letton</m> le plus aigre coule mieulx &amp; jecte<lb/>

plus net, mays quil soict gecté fort <del>nect</del> chault. <del>On</del> Comme<lb/>

on veult gecter, on gecte sur la matiere du <m>plomb</m> qui faict<lb/>

couler &amp; courre &amp; s'en va en fumée, &amp; garde que le <tl>moule</tl> ne se<lb/>

corrompt pas. Et si tu veulx gecter pieces de foeu, mesles y<lb/>

plus de <m>rosette</m> que de <m>letton</m> affin qu'il soict moings frangible.<lb/>

Les <tl>crusols pour fondre le <m>metal</m></tl> doibvent estre meilleurs<lb/>

que <tl>pour les <pro>verriers</pro></tl>, car le <m>verre</m> n'est pas si pesant<lb/>

que le <m>metal</m>. Et pour ceste occasion il fault luter de <m>terre</m><lb/>

et <m>verre pilé</m> les <tl>crusols</tl>.</ab>

</div>  
  
<div>  
<id>p047v\_a3</id>  
<head><tl>Creusets</tl></head>

<ab>Ceulx qui se font <tmp>en hyver</tmp> &amp; <env><tmp>temps humide</tmp></env> ne sont pas<lb/>

bons. Ceulx des <pro>fondeurs</pro> doibvent estre espés et se doibvent<lb/>

lutter.</ab>  
</div>  
  
<div>  
<id>p047v\_a4</id>  
<head>Gect</head>

<ab>La <m>pierre ponce calcinée</m> subtillem<exp>ent</exp> gecte l'<m>or</m> de 22 <ms>carats</ms><lb/>

sans reparer, mays il fault qu'elle soict enflammée et rouge<lb/>

co<exp>mm</exp>e le <m>metal</m>. Et elle endure plusieurs gects.</ab>

</div>