<page>049r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f103.image</image>

<div>  
<id>p049r\_1</id>  
<head>Gect de <m>plomb</m></head>

<ab>Ceulx qui gectent ces petits ouvrages qui se vendent devant<lb/>

les <env>eglises</env> <del>y</del> fondent <del>une</del> sur une <ms>lb</ms> d<m>estaim</m> demy de <m>plomb</m><lb/>

&amp; gectent en <m>pierre</m> &amp; silz veulent leur ouvrage plus blanc ilz<lb/>

mectent la <del>p</del> <ms>moictie</ms> d<m>estain</m> &amp; <ms>moictie</ms> de <m>plomb</m> Mays la premiere<lb/>

mixtion est la meilleure &amp; ne soufle poinct Il la fault gecter<lb/>

asses chault car aultrem<exp>ent</exp> elle ne couleroit pas Aulcuns fument leur<lb/>

<tl>moulle</tl> avecq une <m>chandelle de rousine</m> pour gecter nect L<m>antimoyne</m><lb/>

faict la matiere brusque &amp; rompante L<m>estain de glace</m> faict<lb/>

louvraige plus blanc Mays non pas plus coulant quand a l<m>estain</m><lb/>

Si faict bien <del>a les</del> au <m>plomb pur</m> Ceulx qui font les gects<lb/>

de <m>plomb</m> bien nects se servent de <tl>poincons</tl> Les <pro>pintiers</pro> gectent<lb/>

en <tl>moulle de <m>cuivre</m></tl> On dict quon faict prendre le <m>plomb</m> sur le<lb/>

<m>verre</m> avecq de la <m>rousine</m> @ Aulcuns mectent sur le <m>plomb</m> un <ms>quart</ms><lb/>

d<m>estain</m> L<m>estain de glace</m> rend louvrage plus fort</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
<pn>Poncet</pn><lb/>

Ils gectent de<lb/>

<m>souldure</m> de quoy<lb/>

les <del><pro>pintiers</pro></del> <add><pro>vitriers</pro></add> se servent </ab>

<ab>Loppe de <m>fer</m><lb/>

<m>Coquille de <del>fer</del> <al>huitre</al><lb/>

calcinee</m></ab>

</div>

<div>  
<id>p049r\_2</id>  
<head>Sable pour gect de <m>plomb</m></head>

<ab><m>Cendres de paille de <pa>seigle</pa></m> bien bouillie puys sechee &amp; bien<lb/>

<tl>tamisee</tl> Lalier avecq <m>glaire doeuf</m> @ on y peult getter <m>cuivre</m> <m>letton</m><lb/>

et aultres</ab>

</div>

<div>  
<id>p049r\_3</id>  
<head>Aultre</head>

<ab><m>Pierre ponce bruslee &amp; calcinee</m> <m>Os de <al>seiche</al> brusles &amp; calcines</m><lb/>

<ms>Aultant dun que daultre</ms> &amp; <m>cendres de <pa>noyer</pa> ou de <pa>vigne</pa></m> bien bouillie<lb/>

seichee &amp; subtillem<exp>ent</exp> <tl>tamisee</tl> alie avecq <m>glaire doeuf</m></ab>

</div>

<div>  
<id>p049r\_4</id>  
<head><pro>Pintiers</pro></head>

<ab>Ils mectent sur un <ms>quintal</ms> d<m>estaim fin</m> une <ms>lb</ms> d<m>estaim de glace</m> qui<lb/>

rend l<m>estaim</m> plus espes Il y a de deulx sortes d<m>estain</m> lun deulx<lb/>

presque co<exp>mm</exp>e <m>plomb</m> qui coule mieulx Laultre Aigre qui se rend<lb/>

plus espes Ils gectent en <tl>moules d<m>estaim</m></tl> massif &amp; espes ou pour<lb/>

faire plus nect en <tl>moules de <m>cuivre</m> graves au <tl>burin</tl> ou en <m>pierre</m> ou<lb/>

en <m>terre</m></tl> Les retailles de <m>letton</m> meslees ne rendain l<m>estain</m> que plus<lb/>

rompant &amp; plus dur &amp; difficille a travailler Ils gectent <add>dans</add> leurs <tl>moules</tl><lb/>

fort chaults <del>&amp; co<exp>mm</exp>e roug</del> &amp; l<m>estain</m> fort chaulx Ils parfument<lb/>

leurs <tl>moules d<m>estain</m></tl> de <m>chandelle de rousine</m></ab>

<ab>L<m>estain <del>dou</del> aigre</m> se trouve mesle parmy les saulmons ayse<lb/>

a couper Mays difficille a mectre en œuvre &amp; fonte sil nest mesle<lb/>

parmy laultre doulx Et sans cela il viendroit a deschet</ab>

</div>