<page>058r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f121.image></image>

<div>

<cont/>

<id>p057v\_2</id>

<ab><comment>c\_058r\_01</comment>@Il fault faire pour le moingts trois couches de carna<exp>ti</exp>ons pour achever<lb/>

les visaiges a <m>huille</m> Et au commancem<exp>ent</exp> on mect le noir et unbre ou Il<lb/>

convient appres le rechaulssem<exp>ent</exp><comment>c\_058r\_02</comment> de <m>blanc de plomb</m> ne se doibvent mectre<lb/>

sur le noir Les carna<exp>ti</exp>ons et <gap/> ou<comment>c\_058r\_03</comment> entre la <m>ceruse</m> en cinq ou<lb/>

six <tmp>moys</tmp> jaulnissent Mais le <m>blanc de plomb</m> ne se change poinct <comment>c\_058r\_04</comment>@</ab>

<ab>La <m>laque de <pl>florence</pl></m> est meilleure que celle de <pl>flandres</pl><lb/>

Car a <pl>florence</pl> se font les meilleures tainctures Pour faire<lb/>

belle carnation la <m>laque</m> la plus rouge &amp; plus vive est la meilleure<lb/>

Car celle qui tient du <m>purpurin</m> &amp; violet par la mixtion de trop<lb/>

d<m>alum</m> faict la carnation co<exp>mm</exp>e dun qui ha grand froit Cest<lb/>

pourquoy les dames se voulant colorer les <bp>joues</bp> broyent<lb/>

de la <m>laque de <pl>florence</pl></m> bien subtillem<exp>ent</exp> Puys en remplissent<lb/>

un peu de <tl><m><pa>cotton</pa></m></tl> lequel apres elles envellopent dans un peu<lb/>

de <tl><m>toile de <pl>cambray</pl></m></tl> qui est claire Et ainsy elles poncent<lb/>

la <m>laque</m> sur la <bp>joue</bp> &amp; puys avecq une aultre <tl><m><pa>cotton</pa></m></tl> net<lb/>

elles adoulcissent</ab>

<ab>Le <m>cristallin</m> estant broye a <m>eau</m> semble <del>estre</del> avoyr corps<lb/>

Mays a <m>huile</m> il nen ha point Il se broye avecq la <m>laque</m><lb/>

&amp; avecques l<m>aspalthe</m> qui ne seicheroient de <tmp>fort long temps</tmp> sans<lb/>

cela</ab>

<ab>L<m>huile d<pa>aspic</pa></m> se mect communement avecq le <m>blanc de plomb</m> <del>d</del>non<lb/>

pas tout pur mays mesle avecq un peu daultre <m>huile de <pa>noix</pa></m><lb/>

Ladicte <m>huile d<pa>aspic</pa></m> ne seroit pas bonne avecq la <m>laque</m> &amp;<lb/>

couleurs qui nont point de corps <add>car elle les feroit esclater</add> Mays avecq ceulx qui hont corps<lb/>

&amp; sont aulcunem<exp>ent</exp> grasses elle est bien propre</ab>

<ab>Le <m>verd de gris</m> et l<m>orpiment</m> se doibvent premierem<exp>ent</exp> broyer avecq <m>urine</m><lb/>

plustost que les delayer a <m>huile</m> Ainsy ilz sont beaulx &amp; ne se meurent<lb/>

poinct</ab>

</div>