<page>075r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f155.item</image>

<div>

<id>p075r\_1</id>

<head><m>Goume</m> rouge</head>

<ab>

Prenés <m>sire rouge</m>, du <m>vernilhon</m> &amp; ung petict de <m>poix <del>resins</del> <add>resine</add></m>,<lb/>

comme dessus.</ab>

</div>

<div>

<id>p075r\_2</id>

<head><m>Bronze</m> de <m>cuyvre</m></head>

<ab>

Prenés <corr><del>da</del></corr> de <m>verdet</m> &amp; de la <m>colle claire</m>, &amp; le broyés ensemble.<lb/>

Puys faictes une couche sur v<exp>ost</exp>re <m>boys</m>, et prenés de la <m>limaille<lb/>

d'espingle</m>, et le broyés sur ung <tl><m>marbre</m></tl> aveq de l'<m>eau</m>, puys le<lb/>

verchés sur le <m>boys</m>, &amp; le polissés aveq du <m>cuyvre</m>.</ab>

</div>

<div>

<id>p075r\_3</id>

<head><m>Bronze</m> comme <m>estaing</m></head>

<ab>

Prenés de l'<m>estaing de glasse</m>, deux <ms>onces</ms> d'<m>argent vif</m>, &amp;<lb/>

faictes fondre l'<m>estaing de glace</m> dedans ung <tl>pot</tl> neuf. Et<lb/>

<corr><del>difiant</del></corr> <add>des lors</add> qu'il soit tout fondu, mectés le <m>vi<del>t</del><add>f</add> <del>aiant</del><add>argent</add></m> dedans, &amp;<lb/>

l'ostés du foeu, &amp; laissés secher lad<exp>icte</exp> <m>colle</m>. Puys prenés ung<lb/>

morceau d'<m>estaing</m>, &amp; le brunisés sur ung <tl><m>marbre</m></tl> aveq de l'<m>eaue<lb/>

claire</m>, et puys le couchés sur le <m>boys</m>, et le polissés aveq ung<lb/>

morceau d'<m>estaing</m>.</ab>

</div>

<div>

<id>p075r\_4</id>

<head>Pour faire <m>eau fort</m></head>

<ab>

Prenés ung demy sestier de <m>vinaigre</m> avecq une once de <m>verd<lb/>

de gris</m> &amp; une once de <m>copperouse</m> &amp; une once de <m>solle</m>, puys les<lb/>

mectés ensemble dans une fiolle de voyrre.</ab>

</div>

<div>

<id>p075r\_5</id>

<head><m>Or moulu</m></head>

<ab>

Prenés <m>fin or</m> &amp; le mectés sur le <del>bu</del> <tl><m>marbre</m></tl> bien nect, &amp; mectés<lb/>

de l'<m>eaue fort</m> &amp; commancés à broyer. Puys prenés du <m>selpestre</m> &amp;<lb/>

du <m>sel armonial</m> et le mectés en une <tl>coquille</tl> q<exp>ui</exp> soit grande &amp; lavée,<lb/>

comme assuré.</ab>

</div>