<page>079v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f164.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p079r\_3</id>

<ab>et mectés le dedans ung <tl>pot de <m>terre</m></tl>, &amp; qu'il y ayt<lb/>

forces <m>cendres</m> chauldes dessoubz, &amp; ferés petit à<lb/>

petit du foeu dessoubz de plus en plus, &amp; ne le<lb/>

fault pas bouger, &amp; quand il sera cuit, &amp; s’i fault<lb/>

q<exp>u</exp>'il soit six <ms><tmp>heures</tmp></ms>, &amp; gardés q<exp>ue</exp> la <m>fumée</m> ne vous<lb/>

face mal car est maulvaix.</ab></div>

<div>

<id>p079v\_1</id>

<head>Pour faire <m>verny</m></head>

<ab>Prenés <m>masticq</m>, <m>sang <del>daRage</del> <add>darac</add></m>, <m>gomme arabic</m> &amp;<lb/>

<m>huille d'<pa>aspic</pa></m> aultant d'ung q<exp>ue</exp> d'au<exp>ltr</exp>e, &amp; les faictes<lb/>

fondre ensemble, &amp; devant que le coucher, couchez une<lb/>

couche de <m>colle bien clere</m> &amp; le laissés seicher.</ab></div>

<div>

<id>p079v\_2</id>

<head>@ Contrepoison contre la <m>fumée des metaulx</m></head>

<ab>Prens le matin une <m>rostie</m> au <m>boeurre</m>, &amp; l'<m>antimoine</m> ne<lb/>

aultre vapeur ne te pourra nuire. Ou mects une demy <m>vessie<lb/>

de <al>porc</al></m> devant le visage.</ab></div>

<div>

<id>p079v\_3</id>

<head><m>Estaim</m> pour gect</head>

<ab>Ils employent l'<m>estain commun</m>, qui est celuy duquel les<lb/>

<pro>pintiers</pro> usent pour faire vaisselle, qui est composé<lb/>

de 9 ou <del>dix</del> dix <ms>lb</ms> de <m>plomb fin</m> sur un <ms>quintal</ms> d'<m>estain</m></ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>Aulcuns ne trouvent<lb/>

rien mieulx que l'<m>estain<lb/>

fin</m>.</ab></div>

<div>

<id>p079v\_4</id>

<head>Mixture pour les <pro>imprimeurs</pro></head>

<ab>Fais une couche d'<m>antimoine <add>pulverisé</add></m> &amp; une couche de <m>letton</m> &amp; <m>vielles<lb/>

escailles ou lames de fer</m> ou <del>clo</del> <m>testes de cloux de fer</m>, et<lb/>

continues ainsy jusques à ce que le <tl>crusol</tl> soit plain. Et<lb/>

fais fondre au <tl>four à vent</tl>, &amp; puys mesle un peu d'<m>estain</m> &amp;<lb/>

acheve de remplir le <tl>crusol</tl> de <m>plomb</m> <del>jusques a ce que il<lb/>

le cause</del>. Et vigore le foeu &amp; mesle pour faire bien allier<lb/>

les matieres. La mixture des grandes lettres est plus dure.</ab></div>