<page>084r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f173.image</image>

<div>  
<id>p084r\_a1</id>  
<head>Masque in promptu</head>

<ab>Moules du <m>papier</m> &amp; le pose sur le visaige de quelq'un qui fasse<lb/>

laide grimace. Laisse seicher &amp; prens ton patron pour<lb/>

paindre de là.</ab>

<ab><figure>#</figure> &amp; enleveures. Il ne fault pas aussy qu'il soit trop humide<lb/>

pour les raisons susdictes. Recuits le aussy peu <add>à peu</add>. Et si, aprés<lb/>

l'avoir moulé, tu le laissois seicher lentem<exp>ent</exp> en quelque <env>lieu sec</env>,<lb/>

&amp; non à grand foeu, il seroit mieulx, car quand on l'expose<lb/>

tout à coup à grande chaleur, il s'envele. Je croy que le recuire<lb/>

à la gueule du <tl>four</tl> <tmp>aprés que le <m>pain</m> en est tiré</tmp> seroit fort<lb/>

propre. Il ne fault point plaindre la peyne de le bien acommoder,<lb/>

car il soubstient tant de gects que tu vouldras, à cause qu'il se<lb/>

rend dur comme <m>mabre</m>, &amp; tu le peulx polir &amp; le <tl>moule</tl> ne se peult<lb/>

gaster. Ayant servy, pile le &amp; <tl>tamise</tl> de nouveau, sans toutesfois<lb/>

estre curieulx de le rendre si subtil, <del>I</del> car estant seulem<exp>ent</exp> passé par<lb/>

un <tl>commun tamis</tl>, il ha plus de force <del>que</del> et despouille mieulx que quand<lb/>

il est si subtil.</ab>

</div>  
<div>  
<id>p084r\_a3</id>  
<head><m>Eau magistra</m></head>

<ab>Fais dissouldre le <m>sel gemme</m> ou <del><m>sel</m></del> <m>suin de verre</m> subtilem<exp>ent</exp><lb/>

pulverisé &amp; mis sur un <tl><m>mabre</m></tl> dans une <env>cave</env>, &amp; il se desseichera<lb/>

en recuisant le <tl>moule</tl> &amp; luy donnera une liaison pour soubstenir<lb/>

plusieurs gects. <rub>Essaye de humecter avecq <m>huile de tartre</m></rub>.</ab>

</div>  
<div>  
<id>p084r\_a4</id>  
<head><m>Farine</m></head>

<ab>Moulue aulx <tmp>advents de Noel</tmp>, se garde <tmp>tout l'an</tmp>.</ab>

</div>  
<div>  
<id>p084r\_a6</id>  
<head><m>Sable de <env>mine de <pl>Th<exp>ou</exp>l<exp>ous</exp>e</pl></env></m></head>

<ab>Le <m>sable de <pl>Th<exp>ou</exp>l<exp>ous</exp>e</pl></m>, qui se prend <env>au costau de <pl>Puy David</pl>, bien<lb/>

profond en terre</env>, est excellent de soy mesme, mays pour luy faire<lb/>

soubstenir plusieurs gects je le mesle avecq le <m>suin de verre pulverisé</m><lb/>

&amp; humecté, qui l'endurcist, &amp; prend corps &amp; liaison avecq luy, &amp; luy<lb/>

faict soustenir <del>plus de cinq</del> tant de gects que tu vouldras.<lb/>

<rub>Essaye de humecter le <m>verre pilé</m></rub> et aultres s<del>e</del>ables<lb/>

avecq les <m>eaulx des susdicts sels</m>. Il veult estre, co<exp>mm</exp>e tout <m>sable naturel</m>,<lb/>

bien recuit plustost que le mectre en oeuvre. On le pulverise pource qu'il est en motte,<lb/>

puys on le recuist dans une <tl>chauldiere de <m>cuivre</m></tl> ou semblable, jusque<del>l</del><add>s</add> à ce qu'il ne<lb/>

fume plus.</ab>

<ab>  
<margin>left-bottom</margin>  
Il le fault<lb/>

recuire plus<lb/>

tost que s'en<lb/>

servir. Il se<lb/>

rend meilleur<lb/>

au gect pour<lb/>

ce qu'il se<lb/>

recuist, mays<lb/>

quand il ha<lb/>

beaucoup servy,<lb/>

il le fault<lb/>

rafreschir avecq<lb/>

du nouveau.</ab>

</div>