<page>084v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f174.image</image>

<div>  
<id>p084v\_a1</id>  
<head>Sable</head>

<ab>J'ay essayé l'<m>os de <add>pieds de</add> <al>bœuf</al> fort bruslé &amp; pulverisé</m> &amp; broyé<lb/>

bien fort sur le <tl><m>porphire</m></tl>, jusques à ce qu'il <sn>ne se sente<lb/>

point entre les <tl><bp>doigts</bp></tl></sn>. Il moule tout seul fort net. Mays<lb/>

pource que de soy mesme il est aride &amp; maigre, il veult estre<lb/>

fort mouillé &amp; humecté avecq <m>vin bouilly avecq racine d'<pa>orme</pa></m>.</ab>

<ab>La <m>mache de fer</m>, l'<m>os de pieds de <al>bœuf</al> fort bruslé</m>, le <m>feultre<lb/>

aussy fort bruslé</m> à foeu clos, et tout trois fort subtillés<lb/>

sur le <tl><m>porphire</m></tl> moulent fort nect en <m>plomb</m>, sans qu'il soit<lb/>

besoing de les recuire beaucoup, &amp; gectant <del>le</del> <add>au</add> <tl>chassis</tl> chault<lb/>

ou froit.</ab>

<ab>Le <m>feultre</m> seul moule fort net estant mouillé &amp; despouille<lb/>

bien, et faict aussy despouiller les aultres deulx.</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
Ces sables ne<lb/>

soubstiennent<lb/>

qu'un gect.</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
Un <m>sable<lb/>

gras</m> qui se rend<lb/>

si uny faict<lb/>

soufler.</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>  
Un <m>metal gras</m><lb/>

demande <m>sable<lb/>

maigre</m>.</ab>

</div>  
<div>  
<id>p084v\_a2</id>  
<head><m>Eau magistra</m></head>

<ab>Aulcuns trouvent que l'<m>eau sel</m> n'est pas bonne, pource que<lb/>

le <m>sel</m> pette au foeu, &amp; par consequent doibt faire soufler.<lb/>

Il n'y a que le <m>vin bouilly avecq racine d'<pa>orme</pa>.</m></ab>

<ab>Le <m>charbon pour poncer</m> faict bien despouiller, mays<lb/>

on trouve que <m>celuy de <pa>saule</pa></m> faict soufler. <m>Celuy de <pa>chaisne</pa><lb/>

ou <pa>fayan</pa></m> faict <del>soufler</del> bien sans soufler.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Essaye <m><al>huitres</al> bruslées</m>.</ab>

</div>  
<div>  
<id>p084v\_a3</id>  
<head><m>Plomb</m></head>

<ab>Pour gect il n'y a que le <m>plomb doux</m>, qui veult estre gecté<lb/>

fort <del>g</del> chault, et l'<m>estaing douls</m>.</ab>

</div>  
<div>  
<id>p084v\_a4</id>  
<head>Sable pour le <m>plomb</m> le plus<lb/>

excellent de tous pour grand relief<lb/>

et petit</head>

<ab>J'ay prins de la <m>ceruse</m> et l'ay broyée à sec sur le <tl><m>porphire</m></tl>,<lb/>

pour la faire bien subtile, puys je l'ay tellem<exp>ent</exp> humectée avecq<lb/>

de la <m>glaire d'oeuf fort battue</m> qu'elle estoit co<exp>mm</exp>e paste, s'unissant<lb/>

avecq le plat d'un <tl>costeau</tl> en perfection. Je l'ay un peu laisser</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

<figure>X

</figure>

</ab>

<ab>  
<margin>left-bottom</margin>  
Il la fault bien<lb/>

mesler avecq le<lb/>

<tl>costeau</tl>.</ab>

<cont/>

</div>