<page>085r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f175.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p084v\_a4</id>

<ab>reposer sur un <tl>table bien nette &amp; unie</tl>, &amp; co<exp>mm</exp>e elle est desiccative,<lb/>

j'ay cogneu qu'elle s'essuyoit <del>lor</del>, ce que j'ay laissé un peu faire<lb/>

pour la reduire en pouldre &amp; en mouler avecq le sable, estant<lb/>

bien esmenuisée avecq les <tl><bp>doigts</bp></tl>, &amp; le tranchant d'un <tl>costeau</tl>. J'ay <m>huilé</m><lb/>

ma medaille pource que l'<m>huile</m> la nettoye sans la gaster. <del>Et</del> Et<lb/>

l'ayant essuiée &amp; <corr>nettoyée</corr> avecq un <tl><m>linge</m></tl> &amp; des <tl>sayettes de <al>pourceau</al></tl>,<lb/>

je l'ay encore legerem<exp>ent</exp> ointe d'<m>huile de <pa>noix</pa> clair</m>, &amp; doulcem<exp>ent</exp> ay<lb/>

passé un <tl><m>linge</m></tl> par dessus affin qu'elle ne demeurast pas trop oincte;<lb/>

et ay consideré que par ce moyen elle viendroit bien en despouille,<lb/>

pource que la <m>ceruse</m>, estant humectée d'<m>eau de glaire d'oeuf</m>, ne<lb/>

s'attaqueroit point à l'<m>huile</m>. Cela a tres bien reuscy et en ay<lb/>

moulé tres net une medaille de grand relief sans faire aulcune<lb/>

prinse, à quoy beaucoup de bons sables co<exp>mm</exp>e le <m>feultre,</m> l'<m>os bruslé</m><lb/>

&amp; la <m>mache de fer</m> avoyent bien failly du premier coup. Je l'ay<lb/>

recuit &amp; mon <tl>moule</tl> est venu dur co<exp>mm</exp>e <m>mabre</m> et ay cogneu par<lb/>

là que les sables pour mouler grand relief doibvent estre fort<lb/>

humectés de quelque <m>eau</m>, qui leur donne corps &amp; compaction co<exp>mm</exp>e la<lb/>

<m>glaire</m>, <m>eau gommee</m>, <del>ea</del> <m>vin bouilly avecq racine d'<pa>orme</pa></m> &amp; et <m>huiler</m><lb/>

legerem<exp>ent</exp> la medaille, il soubstient tant de gects que tu<lb/>

vouldras, car il est dur co<exp>mm</exp>e <m>verre</m>. Mays le <m>plomb doux</m> &amp;<lb/>

l'<m>estaim aigre</m> mesmes <del>v</del> veulent estre gectés fort chaulx.</ab>

<ab>Despuys j'ay aperceu que ce sable, bien qu'il soict excelent &amp; endure beaucoup<lb/>

de gects &amp; moule bien net, toutesfois il est gras et faict soufler.<lb/>

Ainsy le <m>plomb doux</m> <del>et le</del> n'y vient pas si bien. Mays essaye de le<lb/>

mesler avecq un <m>sable maigre</m> co<exp>mm</exp>e la <m>ponce</m>, l'<m>escaille</m> &amp; semblable,<lb/>

pour leur donner corps &amp; affin qu'il despouillent mieulx. Car les <m>sables<lb/>

maigres</m> ne despouillent gueres bien, et toutesfois ilz reçoyvent bien<lb/>

le <m>metal</m>.</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
Essaye de<lb/>

mesler la<lb/>

<m>ceruse</m> ou <m>minium</m><lb/>

avecq les aultres<lb/>

sables.</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin><figure>X</figure>

</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
<m>Huile</m> &amp; oingts<lb/>

d'<m>huile d'<pa>aspic</pa></m>, qui <lb/>

s'en yra en recuisa<exp>n</exp>t,<lb/>

car l'<m>huile</m> faict<lb/>

soufler.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Il fault fort<lb/>

mouiller avecq la <lb/>

<m>glaire</m>, puys le<lb/>

mesler bien. Et<lb/>

estant dans le<lb/>

<tl>chassis</tl>, frapper<lb/>

avecq un <tl>pilon</tl><lb/>

ou chose propre<lb/>

dessus, car cela<lb/>

faict mieulx mouler<lb/>

et mieulx despouiller.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Il seroit bon de<lb/>

remplir les <tl>chassis</tl><lb/>

tout d'un, car le<lb/>

meslenge qui se faict<lb/>

de plusieurs sables<lb/>

avecq <m>celuy de <env>mine</env></m>,<lb/>

dont tu remplis le<lb/>

<tl>chassis</tl>, le corrompt.</ab>

</div>

<div>  
<id>p085r\_a1</id>  
<head><m>Vernis vert</m> pour les medailles de <m>cuivre</m></head>

<ab>Les ayant gectées bien nettes, couvre les de <m>sel de verre</m><lb/>

duquel nous usons pour sable, &amp; l'humecte, &amp; en trois ou 4 <ms><tmp>jours</tmp></ms><lb/>

il sera vert. <m>Huile</m> les aprés &amp; les tiens soubs le <m>fient</m>.</ab>

</div>

<div>  
<id>p085r\_a2</id>  
<head><m>Colle</m></head>

<ab>Les <pl>Flamens</pl> recollent leurs <tl>pots de <m>terre</m></tl> avecq de l'or coleur,<lb/>

c'est à dire <m>minium</m>, <m>massicot</m> &amp; <m>vernis</m>.</ab>

</div>