<page>087r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f179.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p086v\_1</id>

<ab>Pour bien mouler il fault gecter dans un grand <tl>chassis</tl><lb/>

plusieurs medailles ensemble Car quand il y a beaucoup de<lb/>

matiere &amp; que le <tl>crusol</tl> est presque plein il chaufe dadvantage<lb/>

&amp; puys si une medaille ne vient bien laultre sera bonne</ab>

<ab>Il vault mieulx fondre au <tl>fourneau a souflets</tl> quau <tl>four<lb/>

a vent</tl> pource que il donne la chaleur plus roide Il est<lb/>

vray que le <m>letton</m> font bien au <tl>four a vent</tl> pource que il est<lb/>

plus aise a fondre que le <m>cuivre</m> co<exp>mm</exp>e estant plus aigre</ab>

<ab><rub>Les <pro>fondeurs</pro></rub> ont quelques uns ceste superstition quil ny a<lb/>

que <tmp>trois jours en la sepmaine</tmp> bons a fondre scavoir le <tmp>mardy</tmp><lb/>

le <del><tmp>mercredy</tmp></del> <tmp>jeudy</tmp> et le <tmp>sabmedy</tmp> les aultres leur sont<lb/>

malheureulx</ab>

<ab>Quand tu moules ne frappe pas excessivem<exp>ent</exp> sur la medaille<lb/>

qui est en sable pource que cela lempesche de despouiller<lb/>

bien net &amp; estonne le <tl>moule</tl></ab>

<ab>Advise aussy que le sable ne surpasse point les bords du<lb/>

<tl>chassis</tl> car cela faict la medaille moulee plus haulte que<lb/>

le gect &amp; jamays en ceste sorte le <m>metail</m> nentrera bien dans<lb/>

la forme Fais doncq tousjours que la superficie de ton<lb/>

gect <add>sur</add>passe a ligne droicte le <tl>moule</tl> Et pour cest effect<lb/>

mects y si bon te semble un lopin de <tl><m>carton</m></tl> de telle espesseur<lb/>

quil te plaira</ab>

<ab><rub>Les <pro>fondeurs</pro></rub> pour garder de soufler leur ouvrages de<lb/>

grand gect il sont curieulx de tresbien recuire leurs moules Et<lb/>

pour cognoistre sils sont asses recuits ilz frappent du <tl><bp>doigt</bp></tl><lb/>

contre &amp; sils commancent a <sn>sonner</sn> co<exp>mm</exp>e un pot Ils le sont asses </ab>

<ab><rub>Pour gecter net leurs canons ilz</rub> meslent parmy<lb/>

leur <m>terre</m> de <m>fin sable de gect</m> sils en peuvent recouvrer</ab>

</div>  
<div>  
<id>p087r\_1</id>  
<head><m>Sable de <pl>Th<exp>ou</exp>l<exp>ous</exp>e</pl></m></head>

<ab>Le <del>bo</del> communem<exp>ent</exp> bon est <m>celuy qui se trouve en une <env>vigne</env> de <pl>puy<lb/>

david</pl></m> Mays celuy qui est le plus excellent est <m>celuy du <pl>touch</pl> pres<lb/>

de <pl>S<exp>ainc</exp>t Michel</pl> &amp; vers <pl>blagnac</pl> En une <env>vigne qui est bien haulte</env></m><lb/>

Cestuy est plus delie &amp; un peu plus gras que laultre &amp; meilleur pour<lb/>

petits ouvrages Il ne veult pas estre trop recuit</ab>

</div>