<page>087r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f179.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p086v\_a1</id>

<ab>Pour bien mouler, il fault gecter dans un grand <tl>chassis</tl><lb/>

plusieurs medailles ensemble, car quand il y a beaucoup de<lb/>

matiere, &amp; que le <tl>crusol</tl> est presque plein, il chaufe dadvantage,<lb/>

&amp; puys si une medaille ne vient bien, l'aultre sera bonne.</ab>

<ab>Il vault mieulx fondre au <tl>fourneau à souflets</tl> qu'au <tl>four<lb/>

à vent</tl>, pource que il donne la chaleur plus roide. Il est<lb/>

vray que le <m>letton</m> font bien au <tl>four à vent</tl> pource que il est<lb/>

plus aisé à fondre que le <m>cuivre,</m> co<exp>mm</exp>e estant plus aigre.</ab>

<ab><rub>Les <pro>fondeurs</pro></rub> ont quelques uns ceste superstition qu'il n'y a<lb/>

que <tmp>trois jours en la sepmaine</tmp> bons à fondre, sçavoir le <tmp>mardy</tmp>,<lb/>

le <del><tmp>mercredy</tmp></del> <tmp>jeudy</tmp> et le <tmp>sabmedy</tmp>. Les aultres leur sont<lb/>

malheureulx.</ab>

<ab>Quand tu moules, ne frappe pas excessivem<exp>ent</exp> sur la medaille<lb/>

qui est en sable, pource que cela l'empesche de despouiller<lb/>

bien net &amp; estonne le <tl>moule</tl>.</ab>

<ab>Advise aussy que le sable ne surpasse point les bords du<lb/>

<tl>chassis</tl>, car cela faict la medaille moulée plus haulte que<lb/>

le gect, &amp; jamays en ceste sorte le <m>metail</m> n'entrera bien dans<lb/>

la forme. Fais doncq tousjours que la superficie de ton<lb/>

gect <add>sur</add>passe à ligne droicte le <tl>moule</tl>, et pour cest effect<lb/>

mects y, si bon te semble, un lopin de <tl><m>carton</m></tl> de telle espesseur<lb/>

qu'il te plaira.</ab>

<ab><rub>Les <pro>fondeurs</pro></rub>, pour garder de soufler leur ouvrages de<lb/>

grand gect, il sont curieulx de tres bien recuire leurs moules. Et<lb/>

pour cognoistre s'ils sont assés recuits, ilz frappent du <tl><bp>doigt</bp></tl><lb/>

contre, &amp; s'ils commancent à <sn>sonner</sn> co<exp>mm</exp>e un pot, ils le sont assés.</ab>

<ab><rub>Pour gecter net leurs canons, ilz</rub> meslent parmy<lb/>

leur <m>terre</m>, de <m>fin sable de gect</m>, s'ils en peuvent recouvrer.</ab>

</div>  
<div>  
<id>p087r\_a1</id>  
<head><m>Sable de <pl>Th<exp>ou</exp>l<exp>ous</exp>e</pl></m></head>

<ab>Le <del>bo</del> communem<exp>ent</exp> bon est <m>celuy qui se trouve en une <env>vigne</env> de <pl>Puy<lb/>

David</pl></m>, mays celuy qui est le plus excellent est <m>celuy du <pl>Touch</pl>, pres<lb/>

de <pl>S<exp>ainc</exp>t Michel</pl> &amp; vers <pl>Blagnac</pl>, en une <env>vigne qui est bien haulte</env></m>.<lb/>

Cestuy est plus delié &amp; un peu plus gras que l'aultre &amp; meilleur pour<lb/>

petits ouvrages. Il ne veult pas estre trop recuit.</ab>

</div>