<page>089r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f183.image</image>

<div>  
<id>p089r\_a1</id>  
<head><m>Sable d'os de <al>bœuf</al> bruslé<lb/>

et sal gemme</m></head>

<ab>Je les ay pulverisés separem<exp>ent</exp> &amp; subtiliés sur le <tl><m>porphire</m></tl>, le plus<lb/>

que j'ay peu. Puys j'ay meslé <ms>aultant d'un que d'aultre</ms> &amp; repassé<lb/>

sur le <tl><m>porphire</m></tl>. Je l'ay aprés humecté dans un <tl><m>papier</m></tl> replié dans<lb/>

une <tl>serviette</tl> mouillée, qui est plus tost faict qu'au <tmp><env>serain de la nuit</env></tmp><lb/>

ou à l'<env>humeur de la cave</env>. Et n'en ay point trouvé qui despouille plus<lb/>

net que cestuy cy. Il veult estre assés humide. Et si tu le veulx gecter<lb/>

fort tanvre, fais qu'il soict plus chault. Il est venu en <m>estain doulx</m> fort net<lb/>

co<exp>mm</exp>e le principal, et ha soubstenu plusieurs gects. Pour l’<m>estaim</m>, je<lb/>

croy qu'il n'en fault point chercher de meilleur, ne pour le <m>plomb fin</m><lb/>

aussy, qui vient quasi plus net que l'<m>estaim</m>. <del>Tou</del> L'<m>os de pied de<lb/>

<al>bœuf</al></m> est tousjours si aride tout seul que, sans estre meslé<lb/>

d'une part ou deulx de quelque <m>sable gras</m> &amp; ayant liaison co<exp>mm</exp>e<lb/>

le <m>tripoly</m>, les <m>sels</m>, le <m>foeultre</m>, les <m>cendres</m> &amp; choses semblables,<lb/>

il ne despouilleroit pas, &amp; ne mouleroit pas net aussy car il s'esmie.</ab>

</div>  
<div>  
<id>p089r\_a2</id>  
<head>Recuire ou essuyer<lb/>

un <tl>chassis</tl> moulé</head>

<ab>Mecte tousjours la plus delicate partye, co<exp>mm</exp>e du visaige, en sus<lb/>

affin qu'il ny tumbe rien qui puisse empescher ta fusion.</ab>

</div>  
<div>  
<id>p089r\_a3</id>  
<head><m>Sable naturel</m></head>

<ab>Il ne veult pas estre recuict pour le <m>plomb</m> et <m>estaim</m>,<lb/>

<del>m</del> et est meilleur tout neuf &amp; frais.</ab>

</div>