<page>090r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f185.image</image>

<div>  
<id>p090r\_a1</id>  
<head><m>Sel armoniac</m> et <m>mache de fer</m></head>

<ab>J'ay pulverisé le <m>sel armoniac</m> bien seiché au foeu &amp; dans<lb/>

un <tl>mortier de <m>bronze</m></tl> chault, et l'ay passé par le <tl>double<lb/>

tamis</tl>, il est venu bien subtil. Mays pour le rendre encores<lb/>

plus delicat, je l'ay broyé à sec sur le <tl><m>porphire</m></tl>. Puys<lb/>

je l'ay meslé avecq de la <m>mache de fer pulverisée &amp; subtiliée</m><lb/>

de mesme sorte, et tous deulx moulent tres net les choses de<lb/>

bas relief sans estre humectés <env>au <tmp>serain</tmp></env>, ou <env>en la cave</env>, ou<lb/>

aultrem<exp>ent</exp> avecq la <tl>serviete</tl>, &amp; il despouille fort net. </ab>

</div>  
<div>  
<id>p090r\_a2</id>  
<head>Sable</head>

<ab>Les <pro>mouleurs</pro> de <pl>Foix</pl> qui gectent les medailles de<lb/>

travers usent de <m><la>crocum ferri</la></m> et <m>ardoise calcinée</m>. C'est pour<lb/>

chose fort platte.</ab>

</div>  
<div>  
<id>p090r\_a3</id>  
<head>Que tout sable se peult rendre bon</head>

<ab>Les <pro>artisans qui travaillent en grands ouvraiges</pro> &amp; qui ont besoing<lb/>

pour avancer leur gaing de chercher des choses toutes præparées de nature,<lb/>

à cause qu'elle ne vent poinct à ses enffans ses denrrées, et pour gaigner<lb/>

aussy le temps qu'ilz employeroient à subtilier &amp; præparer artificiellem<exp>ent</exp> des<lb/>

sables, cherchent <m>celuy de<del>s</del> <env>mine</env></m> <del>s</del> qui n'est ne trop gras, ce participant<lb/>

de la <m>terre</m>, ne trop maigre &amp; par consequent sans liaison, ains qui se<lb/>

tire <env>au profond de la sablonniere</env> à certains mattons &amp; glebes qui demonstrent<lb/>

sa naturelle compaction, qui est assés difficille à rompre &amp; qui ha le grain<lb/>

fort menu &amp; subtil, &amp; <sn>qui se trouve doulx en le maniant entre les <tl><bp>doigts</bp></tl></sn>.<lb/>

Et pource que tel ne se trouve gueres que <env>pres des rochers aulx pays<lb/>

montueulx</env>, ou <env>aulx territoires maigres</env> &amp; participans de l'<m>arene</m>, il ne<lb/>

s'en trouve pas <del>en</del> <env>aulx environs de toutes les <pl>bonnes villes</pl></env>, où volontiers<lb/>

les <pro>artisans</pro> se retirent. Et par ainsy, s'ilz n'en ont <env>pres de leur demeure</env>,<lb/>

ils ayment mieulx le faire venir de loing, co<exp>mm</exp>e de <pl>Lyon</pl>, de <pl>Venise</pl>, de<lb/>

<pl>Parys prés la S<exp>ainc</exp>te Chappelle</pl> &amp; semblable lieulx, que de le praeparer.<lb/>

Toutesfoys tu peulx estre certain qu'en tout lieu tu peulx rendre le <m>sable de <env>mine</env></m></ab>

<cont/>

</div>