<page>091v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f188.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p091r\_2</id>

<ab>co<exp>mm</exp>e les deulx <tl><m>os</m></tl> sont joincts <del>co</del> couppe les tout aultour bien uniment<lb/>

&amp; fais des coches <del>e</del> aultour en divers endroicts qui traversent<lb/>

sur la joincture des deulx <tl><m>os</m></tl> affin de recognoistre bien lendroit<lb/>

de leur premiere joincture Ou bien avecq de petites <tl>pointes de<lb/>

<m>bois</m></tl> traverse les ou <del>ma</del> enduicts les joinctures avecq de l<m>ardille</m><lb/>

&amp; fais seicher Presse <del>entre les</del> des <tl><bp>mains</bp> joinctes entre<lb/>

les deulx <bp>genoux</bp></tl> &amp; non pas avecq <tl>presse</tl> pourceque l<tl><m>os</m></tl><lb/>

sesclateroit Moule aussy a laise &amp; a deulx ou trois fois<lb/>

jusques a ce que tu voyes quil soict bien acache &amp; bien<lb/>

empraint et a chasque fois plustost que remectre la piece<lb/>

ponce avecq du <m>charbon de <pa>saule</pa></m> Car il faict bien despouiller<lb/>

Quand tu as gecte frotte d<m>huile</m> &amp; de <m>pouldre de charbon<lb/>

de <pa>saule</pa></m> &amp; avecq des <tl>broisses</tl> la medaille pour la<lb/>

ternir Garde que ta medaille ne soit point grasse ne<lb/>

<m>huilee</m> quand tu mouleras en <tl><m>os de <al>seiche</al></m></tl> Quand tu as<lb/>

gecte laisse refroidir plustost den retirer la medaille<lb/>

car quand on la retire chaulde elle emporte de l<tl><m>os</m></tl> Et<lb/>

gecte mediocrement chault ce que tu cognoistras quand<lb/>

l<tl><m>os</m></tl> ne change presque <del>bien</del> point sa blancheur Mays<lb/>

quand il est trop chault il roussist fort l<tl><m>os</m></tl> La<lb/>

<ms>proportion</ms> de <m>plomb</m> &amp; <m>estaim</m> est dun aultant que daultre<lb/>

Si la piece est difficile a venir &amp; de plusieurs pieces<lb/>

fais le gect fourcheu de trois ou quatre rayes <del>et</del><lb/>

<del>fais</del> &amp; conduicts ces rayeures a lendroit des parties<lb/>

plus espesses Fais aussy des rays aultour de la<lb/>

medaille co<exp>mm</exp>e au droit des testes car cela attire le<lb/>

<m>metal</m> &amp; abreuve mieulx la figure Remue un peu ton<lb/>

<tl>chassis</tl> quand tu as gecte Et ainsy tu feras fort net<lb/>

plusieurs gects L<m>estain</m> trop chault <del>p</del>brusle l<tl><m>os</m></tl> qui<lb/>

se corrompt Estant aussy retire <del>du mo</del> chault du <tl>moule</tl><lb/>

il est dangereulx a rompre<lb/>

<figure>

<id>fig\_p091v\_1</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Q2hHbzNsX1JlYUU></link>

</figure>

</ab>

</div>