<page>092r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f189.image</image>

<div>  
<id>p092r\_1</id>  
<head><del>Sable</del> Mixture aysee a fondre</head>

<ab>Une <del><ms><figure>℥</figure></ms> de</del> <ms>partye</ms> d<m>estaim doux</m> une <ms>partye</ms> de <m>plomb fin</m> une<lb/>

<ms>partye</ms> d<m>estaim de glace</m> &amp; une <ms>partie</ms> d<m>argent vif arreste</m> faict une<lb/>

ligue &amp; <m>souldure</m> si aisee a fondre quaisement elle se peult fondre<lb/>

dans un <tl>plat d<m>estaim fin</m></tl></ab>

</div>  
<div>  
<id>p092r\_2</id>  
<head>Mouler cave dun coste et de relief<lb/>

de laultre</head>

<ab>Et pour cet effect on gecte une medaille d<m>estain fin</m> qui est plus<lb/>

dur a fondre Et co<exp>mm</exp>e elle est nette on moule avecq icelle Et on<lb/>

la laisse en lune moictie du <tl>chassis</tl> &amp; on ly presse un peu affin<lb/>

quelle y tienne mieulx Et apres tu gecteras dans ton <tl>chassis</tl><lb/>

de la <m>souldure</m> cy dessus descripte ou aultre plus fondante<lb/>

que l<m>estain fin</m> Et ainsy la seconde medaille se fondra &amp;<lb/>

moulera sur la premiere sans la gaster Mays pour faire<lb/>

plus seurement destrempe du <m>noir de lampe</m> avecq de l<m>eau</m> &amp; avecq<lb/>

un <tl>pinceau</tl> donnes en une couche legere sur la medaille qui<lb/>

demeure dans le <tl>chassis</tl> &amp; laisse seicher Ainsy elle ne fondra<lb/>

poinct</ab>

<ab>Mays si tu as une medaille de <m>cuivre</m> ou d<m>argent</m> tu la peulx<lb/>

bien laisser dans le gect si tu veulx gecter de <m>plomb</m> ou <m>estaim</m><lb/>

mays il fault quelle soict un peu chaulde car la froideur feroit<lb/>

retirer l<m>estain</m></ab>

<ab>L<m>estaim</m> veult estre gecte bien chault pour venir net</ab>

<ab><rub>L<m>estain doulx</m> qui</rub> est le meilleur pour le gect est celuy qui estant<lb/>

gecte en <tl>grille</tl> est <del>bruny &amp;</del> luisant &amp; poly co<exp>mm</exp>e un mirouer &amp; qui semble<lb/>

avoyr este bruny Et nha poinct de trous co<exp>mm</exp>e celuy qui est aigre &amp; qui<lb/>

nest point luisant co<exp>mm</exp>e bruny</ab>

</div>

<div>  
<id>p092r\_3</id>  
<head><m>Potin</m></head>

<ab>Le <m>potin</m> estant gecte chault court &amp; coule co<exp>mm</exp>e <m>estaim</m> Mays la<lb/>

medaille en est blanchastre et jecte incontinent le <m>verd</m> Ce que ne faict<lb/>

la bonne matiere</ab>

</div>  
  
<div>  
<id>p092r\_4</id>  
<head>Mouler statues</head>

<ab>La <ms>moictie</ms> de <m>terre bourre dont usent les <pro>fondeurs</pro></m> &amp; <ms>moictie</ms><lb/>

<m>terre ardille</m> <del>g</del> rend fort net</ab>

</div>