<page>097v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f200.item</image>

<div>

<id>p097v\_1</id>

<head><m>Vernis de mastic</m> sec en <ms><tmp>demye<lb/>

heure</tmp></ms></head>

<ab>Aulcuns prenent 2 <ms><figure>℥</figure></ms> de <m>mastic</m> <ms>demye <figure>℥</figure></ms> de <m>tourmentine</m> &amp; <ms>demye <figure>℥</figure></ms><lb/>

de <m>huile de tourmentine</m> &amp; de l<m>eau de vye</m> un peu a discretion pourceq<exp>ue</exp><lb/>

chaufant elle sesvapore &amp; faict neantmoins le <m>vernis</m> plus desiccatif<lb/>

Mays je lay faict ainsy Je prens de l<m>huile de tourmentine</m> a<lb/>

discretion &amp; y mects bien peu de <m>tormentine</m> pourceque elle demeure<lb/>

tousjours humide &amp; sattaque si on en y mect trop &amp; de l<m>eau de vye</m><lb/>

&amp; fais chaufer dans une <tl>escuelle vernissee</tl> ledict <m>huile</m> &amp; co<exp>mm</exp>e il<lb/>

commence a estre bien chault Je y mects du <m>mastic subtillem<corr><exp>ent</exp></corr> pulverise</m><lb/>

&amp; passe par un <tl>tamis</tl> <del>L</del>Environ la <ms>troisiesme partye</ms> de l<m>huile</m><lb/>

Et laisse reschaufer jusques a ce quil soict fondu qui sera<lb/>

bien tost sur les <m>cendres</m> chauldes Estant tout fondu fays en<lb/>

essay sur le <tl>costeau</tl> Et si tu voys quil aye trop de corps adjoustes<lb/>

y un peu d<m>huile de tourmentine</m> Et sil nen ha pas asses adjoustes<lb/>

y du <m>mastic</m> Et ainsy il sera faict Et tiens le bien couvert<lb/>

affin quaulcune ordure ny entre Quand tu en vouldras faire<lb/>

soys curieulx de trier &amp; choisir le <m>mastic</m> qui soict blanc &amp; purifie<lb/>

de toute terre &amp; poulsiere &amp; mache noire Et quand tu le laveras &amp;<lb/>

feras seicher pour le rendre bien blanc &amp; bien net il nen sera que<lb/>

mieulx Car si tu ne le purges bien ces <m><pa>festus</pa></m> &amp; marques se pulverisant<lb/>

parmy demeureront aulx <m>vernis</m> &amp; co<exp>mm</exp>e tu lassoyras sur quelque blanc<lb/>

ou carnation il semblera que ce soient <al>pulces</al> &amp; taches Estant<lb/>

bien choisi pulverise le dans un <tl>mortier</tl> et le passe par un <tl>tamis<lb/>

fort subtil</tl> Et apres mesle le dans l<m>huile</m> co<exp>mm</exp>e dict est Mays si<lb/>

tu en voulois faire plus curieusem<exp>ent</exp> tire la larme du <m>mastic</m> co<exp>mm</exp>e<lb/>

tu scais pulverise passe &amp; mesle Et tu auras chose tresinguliere<lb/>

pour petits ouvrages Advise bien en vernissant de ne halener pas<lb/>

dessus car cela feroit blanchir &amp; prendre corps au <m>vernis</m></ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

Il deseiche presque en travaillant

</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

On cognoist que ce<lb/>

<m>vernis</m> nha point de<lb/>

corps asses quand il<lb/>

ne prend pas bien<lb/>

sur le tableau a <m>huile</m><lb/>

car il est co<exp>mm</exp>e <m>eau</m><lb/>

Adjoustes y doncq<lb/>

du <m>mastic pulverise</m><lb/>

&amp; chaufe jusques a<lb/>

ce quil soit bien<lb/>

ce <m>vernis</m> est fort<lb/>

blanc &amp; beau &amp; nenteste<lb/>

point co<exp>mm</exp>e celuy<lb/>

d<m><pa>aspic</pa></m></ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

Car aulcuns au lieu<lb/>

de <del>tour</del> <m>huile de<lb/>

tourmentine</m> mectent<lb/>

<m>huile d<pa>aspic</pa></m> qui nest<lb/>

pas si bon</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

Ce <m>vernis</m> se pose<lb/>

a froid sur le tableau<lb/>

avecq le <tl><bp>bout du doigt</bp></tl><lb/>

bien net &amp; le fault<lb/>

estendre bien vivement</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

Les <pl>Italiens</pl> ne<lb/>

vernissent gueres leur<lb/>

painctures pource quilz<lb/>

couchent leurs painctures<lb/>

fort Espesses &amp; ne sont<lb/>

de <tmp>long temps</tmp> seiches<lb/>

au dedans bien que<lb/>

dessus elle fassent<lb/>

une peau &amp; croste<lb/>

seiche</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

On couche le <m>vernis</m><lb/>

avecq le <tl><bp>doigt</bp></tl> affin<lb/>

de le coucher maigre<lb/>

Car estant espes il jaulnist</ab>

</div>

<div>

<id>p097v\_2</id>

<head>Travailler daprest</head>

<ab>Cest une chose estrange que les <pro>ouvriers</pro> de cest art ne<lb/>

peuvent bien travailler sils nont bonne <bp>halene</bp> Car sils lont<lb/>

mauvaise leur ouvrage se rompt au foeu en recuisant</ab>

</div>