<page>101v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f208.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p101r\_2</id>

<ab>que le <tl>crusol</tl> soict rouge. Aprés jecte le sur un <tl><m>mabre</m></tl><lb/>

et tu auras une matiere blanche, dure &amp; unie co<exp>mm</exp>e <m>albastre</m>,<lb/>

de quoy tu pourras jecter medailles qui semblero<exp>n</exp>t <m>mabre</m>,<lb/>

mays garde les de l'humidité.</ab>

</div>

<div>

<id>p101v\_1</id>

<head><m>Jacinthe</m></head>

<ab>Se faict co<exp>mm</exp>e le <m>ruby</m>, avecq de l'<m>or</m>, mays il n'y<lb/>

fault pas si grand foeu. Le <m>ruby</m> veult foeu tout<lb/>

un <ms><tmp>jour</tmp></ms>, et s'il n'ha pas assés de foeu il n'aura<lb/>

que des veines rouges.</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

Recuits tousjours<lb/>

tes <tl>creusets</tl>.

</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

On tient que<lb/>

<m>antimoine rubifié</m><lb/>

faict <m>jacinthe</m>.

</ab>

</div>

<div>

<id>p101v\_2</id>

<head><m>Topasse</m></head>

<ab>J'ay fondu <ms>une part de <m>pierre ponce calcinée &amp;<lb/>

pulverisée</m> <del>&amp; tr</del> avecq trois pars de <m>minium</m></ms><lb/>

et la <m>pierre pulverisée</m> dans un <tl>mortier de <del>ver f</del><lb/>

<m>acier</m></tl>. Il m'est <add>venu</add> un fort beau jaulne, sans aulcuns<lb/>

grains plus jaulne que nul aultre. Il est vray<lb/>

qu'il estoict chargé fort de couleur. Je croy qu'il<lb/>

seroit mieulx de <del>le</del> pulveriser la <m>ponce</m> dans un<lb/>

<tl>mortier de <m>verre</m></tl>, pource qu'elle &amp; le <m>minium</m> font assés<lb/>

jaulne d'eulx mesme. Il m'est venu une masse, le dessus<lb/>

beau jaulne co<exp>mm</exp>e dict est, le dessoubs co<exp>mm</exp>e <m>caillou à<lb/>

foeu</m>, sans transparence. Avecq quoy, en meslant d'aultr</ab>

</div>

<div>

<id>p101v\_3</id>

<head><m>Vernis</m></head>

<ab>Les <pl>Allemands</pl> font fort bouillir le <m>minium</m><lb/>

parmy l'<m>huile de <pa>lin</pa></m>, &amp; pour luy donner corps de<lb/>

<m>vernis</m>, ilz y meslent l'<m>ambre jaulne fort pulverisé</m>.</ab>

</div>

<div>

<id>p101v\_4</id>

<head><m>Gomme armoniac</m></head>

<ab>On la mects à petits lopins dans un peu de bon<lb/>

<m>vinaigre</m> &amp; on faict chaufer, puys on le passe par<lb/>

une <tl>estamine</tl>. Toutes <m>gommes de medecine</m> se dissolvent<lb/>

en <m>vinaigre</m>.</ab>

</div>