<page>108r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f221.image></image>

<div>

<id>p108r\_1</id>

<ab>Pour tenir les noyaulx, aulcuns employent du <tl><m>fil du propre<lb/>

metal</m> dont ils gectent</tl>, pource qu'il se reduict <del>avec</del> &amp; fond avecq<lb/>

son semblable, mays pource que en fondant ou plyant le<lb/>

noyau varie, les aultres trouvent mieulx de se<del>r</del> servir de<lb/>

<tl><m>fil de fer</m></tl> esguisé par les bouts, pource qu'il tient plus ferme,<lb/>

&amp; ayant les bouts subtils, ne paroist non plus qu'une pointe<lb/>

d'aiguille. Et on le peult <m>dorer</m> ou <m>argenter</m> plustost que le<lb/>

mectre en oeuvre. S'il faict trou, on le recouvre avecq un petit <tl>ciseau</tl>.</ab>

<ab>L'<m>eau de vye</m> empesche que le sable ne soufle point &amp; ne faict<lb/>

point aulx borts du <tl>moule</tl> de petits trous si la chose à mouler<lb/>

en est bien mouillée. Les trous &amp; vesies &amp; souflements ne se font<lb/>

poinct à l'endroict du <tl>moule</tl>, qui est espés, mays aulx borts, qui<lb/>

sont plus deliés.</ab>

<ab>On gecte d'<m>argent commun</m> de quoy les <pro>orfevres</pro> vulgairem<exp>ent</exp><lb/>

travaillent, qui est allié <del>Et que</del> mediocrem<exp>ent</exp>. Et quand<lb/>

on gecteroit de <m>souldure</m>, il courroit encores mieulx.</ab>

<ab><rub>Le <m>spat</m></rub> est une <m>pierre blanchastre</m> qui se trouve en<lb/>

<pl>Allemaigne</pl>, &amp; principallem<exp>ent</exp> a <pl>Auguste</pl>, de quoy on se sert pour<lb/>

le plus excellent sable qui se puisse trouver pour <m>plomb</m>,<lb/>

<m>estain</m>, <m>cuivre</m>, <m>argent</m> &amp; <m>or</m>. Et tant plus il sert, tant plus<lb/>

il est meilleur. Il est propre pour gecter en chassis choses<lb/>

plattes. Pour choses rondes, il n'est pas si duisant ne<lb/>

si tenant au feu que le susdict composé de <m>plastre</m>.</ab>

<ab>Les retailleures de <del>cui</del> gros <m>cuir gras</m> sont <del>p</del>bons à gecter<lb/>

dans le <m>cuivre et latton fondu</m>, car il le nettoye &amp; luy oste<lb/>

toute sa <m>crasse</m>.</ab>

</div>

<div>  
<id>p108r\_2</id>  
<head><m>Spalt</m></head>

<ab>Le <m>spalt</m> est blanc comme <m>plastre cuict</m>, et se trouve en monceaulx<lb/>

&amp; <m>pierres</m> faictes à longues escailles &amp; longs filets. Il est fort tendre,<lb/>

de sorte qu'avecq l'<tl><bp>ongle</bp></tl> on le peult racler &amp; en faire pouldre c<exp>omm</exp>e<lb/>

de n<exp>ost</exp>re <m>croye de <pl>Champaigne</pl></m>. Et pource que toute chose qui provient<lb/>

de<corr><del>s</del></corr> la <env>terre</env> est mellée de quelque aultre substance, pour le<lb/>

purifier on le broye, venant de la <env>pierrerie</env>, assés grossierem<corr><exp>ent</exp></corr> puys<lb/>

on le destrempe avecq de l'<m>eau de sel armoniac</m>. <del>M</del>En mecta<exp>n</exp>t la<lb/>

<ms>grosseur d'une <pa>noix</pa></ms> d'iceluy dans une grande <tl>bouteille</tl> d'<m>eau</m>, et</ab>

<cont/>

</div>