<page>108v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f222.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p108r\_2</id>

<ab>ainsy on le destrempe &amp; on le reduict en <del>p</del><add>b</add>alottes, le repurgeant<lb/>

des immundicités. Puys on le mect cuire nettem<exp>ent</exp> dans un <del><tl>pot</tl></del> <add><tl>vaisseau de <m>terre</m></tl></add><lb/>

dans la <tl>fornaise</tl> de ceulx qui font des <tl>pots</tl> et on l'y laisse<lb/>

jusques à ce que les <tl>pots</tl> soie<exp>n</exp>t cuits. Aprés on le destrempe<lb/>

encores avecq l'<m>eau de sel armoniac</m> &amp; on le broye bien fort<lb/>

et on vuide l'<m>eau</m> trouble &amp; nette dans un <tl>vaisseau</tl> à part.<lb/>

Derechef on remect de la mesme <m>eau</m> dessus &amp; on broye,<lb/>

&amp; remet on l'<m>eau</m> trouble avecq l'aultre. Et on fait ainsy<lb/>

jusques à ce qu’il aye tout passé. En ceste sorte on le<lb/>

purge &amp; mundifie, &amp; le rend on fort subtil &amp; maniable.<lb/>

Ayant retiré l<m>eau</m> par inclination ou avecq une <tl>esponge</tl>,<lb/>

on prend la residence et on la faict seicher. Puys<lb/>

l'humectant de la susdicte <m>eau</m> co<exp>mm</exp>e on faict l'aultre <del><m>eau</m></del><lb/>

sable, on l'employe en <tl>chassis</tl>. Où s'il se retire, c'est signe<lb/>

qu'il n'est pas assés recuit &amp; qu'il le fault recuire<lb/>

dadvantaige. Cestuy cy est propre pour mouler tous<lb/>

<m>metaulx</m>, et speciallem<exp>ent</exp> l'<m>or</m> &amp; l'<m>argent</m>, et tant plus<lb/>

il est employé, il est meilleur. Il fault mectre à part<lb/>

celuy auquel tu gectes du <m>plomb</m> ou <m>estaim</m>, car ilz<lb/>

aigriroi<x>en</x>t l'<m>or</m> que tu y gecterois.</ab>

<ab><rub><m>Alum de plume</m></rub> se doibt recuire dans un <del><tl>chaulderon</tl></del> <add><tl>creusol</tl> couvert dune <tl><m>tuile</m></tl></add><lb/>

à bon feu de <del>flamme</del> <add><m>charbons</m></add>, affin que l'immundice qui pourroit<lb/>

y estre se brusle avecq luy, qui ne se brusle point. Cela<lb/>

<corr>s</corr>e fait ou dans la <tl>forge des <pro>orfevres</pro></tl>, dans un countour de<lb/>

<m>briques</m>, ou dans un <tl>fourneau à vent</tl>, <tl>à foeu de fusion</tl>, de sorte<lb/>

que le <del>sable demeure asses long temps</del> <add><tl>creusel</tl> demeure un quart d<ms><tmp>heure</tmp></ms></add> rouge. Cela se faict<lb/>

plus pour le mundifier que pour aultre chose. Il vient par dessus<lb/>

roussastre, &amp; par dedans il demeure blanc &amp; est mieulx deseiché <figure>#</figure></ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
<figure>#</figure><lb/>

Aprés que ton <m>alum de<lb/>

plume</m> est refroidy, pile<lb/>

le dans un <tl>mortier</tl> puys<lb/>

le subtilie sur le <tl><m>mabre</m></tl>,<lb/>

et il se rendra en fort<lb/>

subtils filaments<lb/>

lanugineulx, qui donnent<lb/>

liaison au sable sans se<lb/>

brusler comme font<lb/>

toutes aultres choses,<lb/>

qui est une belle<lb/>

invention. Pile le da<exp>n</exp>s<lb/>

le <tl>mortier</tl> en traina<exp>n</exp>t<lb/>

le <tl>pilon</tl>, car la poul-<lb/>

siere volante te pourroit<lb/>

entrer au <bp>colet</bp> ou<lb/>

se poser sur ton <bp>visage</bp>,<lb/>

qui te donneroit<lb/>

occasion de te bien<lb/>

grater. Mects en<lb/>

peu à chasque foys<lb/>

dans le <tl>mortier</tl>, pour<lb/>

eviter la poulsiere<lb/>

volante. Il est mieulx<lb/>

de le broyer ainsy au <tl>mortier</tl>, en trainant le <tl>pilon</tl>, que sur le <tl><m>mabre</m></tl>, <del>car</del> là <del>c</del> où il s'espand, &amp; au<lb/>

<tl>mortier</tl> il se ramasse de tous costés. Rends le fort subtil &amp; <sn>douls au toucher</sn>.</ab>

<ab>L'<m>ardille</m>, pour fayre les cercles aultour des <tl>moules</tl>, <lb/>

doibt estre fort grasse &amp; maniable, et ne sert qu'à fayre <lb/>

le contour des <tl>moules</tl>. Ainsy il la fault seulem<corr><exp>ent</exp></corr> choisir <lb/>

bien grasse, et la battre bien fort &amp; la destremper mediocrem<exp>ent</exp> <lb/>

avecq de l'<m>eau</m> &amp; la tenir dans une <tl>fosse</tl> ou <tl>terrine</tl>, et <lb/>

y faire force trous avecq un <tl>baston</tl>, lesquels s'emplissent <lb/>

d'<m>eau</m>, pour la tenir tousjours fresche &amp; molle, affin qu'elle<lb/>

soict tousjours preste à employer à ton besoing.</ab>

<cont/>

</div>