<page>109r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f223.image</image>

<div>

<id>p109r\_1</id>

<head>Esbaucher en <m>cire</m></head>

<ab>Quand la <m>cire</m> est trop dure, on y mesle de la <m>tourmentine</m> ou<lb/>

un peu de <m>beurre</m>, qui <del>sont pl</del> rend la <m>cire</m> plus amiable, et est<lb/>

plus propre que le <m>suif</m> que les <pl>Italiens</pl> y mectent, à cause qu'il<lb/>

fault souvent mectre les <tl>houtils</tl> en la <bp>bouche</bp>, qui sont meilleurs<lb/>

de <m><pa>buys</pa></m> ou d’<m>os de <al>cerf</al></m>.</ab>

</div>

<div>

<id>p109r\_2</id>

<head><m>Cire</m> à mouler <figure>-</figure></head>

<ab>Comme la <m>cire</m> est fondue, ilz ont du <m>soufre</m> fondu dans<lb/>

une <tl>cuillere</tl> ou <tl>crusol</tl>, &amp; en versent dans la <m>cire fondue</m>. Et<lb/>

le <m>soufre</m> allant au fonds, ou demeurant par dessus, il laisse<lb/>

&amp; mesle seulem<exp>ent</exp> sa substance parmy la <m>cire</m>, &amp; la rend plus<lb/>

fusible en l'eschaufant, de sorte que l'ayant moulée elle se<lb/>

fond dans le <tl>moule</tl> doulcem<exp>ent</exp>, co<exp>mm</exp>e <m>beurre</m>, sans y laisser aulcune<lb/>

pustule ou bouillon. Sois aussy adverty de ne luy donner pas<lb/>

trop grand foeu.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>Si</ab></div>

<div>

<id>p109r\_3</id>

<head>Mouler <m>cire</m></head>

<ab>Affin que ton <tl>moule</tl> grippe sans refuser en aulcun lieu sur<lb/>

une forme ou image de <m>cire</m>, il te la fault oindre d'<m>huile</m><lb/>

et destremper ton sable avecq de l'<m>eau tiede</m>, car l'<m>eau froide</m><lb/>

refuseroit d'advantage l'<m>huile</m> &amp; ne feroit pas bonne assiete<lb/>

sur icelle.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>Oings fort fort<lb/>

legerem<exp>ent</exp> d'<m>huile</m>,<lb/>

si peu que quasi<lb/>

il ne paroisse<lb/>

point, puys<lb/>

frotte d'<m>eau de vye</m>.<lb/>

Apres destrempe<lb/>

ton sable d'<m>eau<lb/>

tiede</m>, affin qu'il<lb/>

ne refuse pas<lb/>

l'<m>huile</m>.</ab></div>

<div>

<id>p109r\_4</id>

<head><tl>Souflets</tl> de la <tl>forge</tl></head>

<ab>Il est mieulx que par le portevent ils soient enchassés dans quelque<lb/>

bout de membreure, <del>q</del> car ilz en sont plus asseurés, aprés tu les<lb/>

peuls legerem<exp>ent</exp> asseurer par hault. Il fault que les tuelles soient<lb/>

4 <ms><bp>doigts</bp></ms> sur la sole de la <tl>forge</tl>.</ab></div>

<div>

<id>p109r\_5</id>

<head><al>Serpents</al> à mouler</head>

<ab>Quand tu les prends pour mouler, s'il est possible ne leur oste point<lb/>

les dents si tu as envye de les garder. Car ayant les dents ostées,<lb/>

il leur vient mal aulx gencives &amp; en la gueule, &amp; ne peuvent plus<lb/>

manger. Tu les peulx garder dans une <tl>barrique</tl> pleine de <m>son</m>,<lb/>

ou pour mieulx de <m>terre</m>, <env>en lieu frais</env> ou dans une <tl>bouteille de<lb/>

<m>verre</m></tl>. Et leur donner quelque <al>grenoille</al> vive ou aultre animal<lb/>

vif, car ilz ne mangent rien de mort. Aussy ay je remarque que</ab>

<cont/>

</div>