<page>110v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f226.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p110r\_3</id>

<ab>Quand il ha mangé quelque chose, en le tourmentant<lb/>

il le rend. Et si aprés avoir mangé quelque chose il<lb/>

est ainsy pressé soubs le <tl><bp>pied</bp></tl>, cela le travaille fort<lb/>

&amp; luy faict mal. S'il est blessé il ne mange pas<lb/>

volontiers.</ab></div>

<div>

<id>p110v\_1</id>

<head><tl>Moules</tl></head>

<ab>Il n'y a rien mieulx pour les faire ouvrir que de les<lb/>

oindre d'<m>huile d'<pa>olif</pa></m> &amp; non d'aultre. Et aprés quand<lb/>

tu les veulx desjoindre, trempe les dans de l'<m>eau<lb/>

froide</m> qui est le secret. <del>L</del><add>E</add>t tu verras que l'<m>huile</m>, encores<lb/>

qu'il semble estre imbu, se retirera à part co<exp>mm</exp>e une grasse.<lb/>

Les <al>moules</al> se rendent plus fortes dans l'<m>eau froide</m>. Et<lb/>

l'<m>eau chaulde</m> malaisem<exp>ent</exp> les dissouldroit. Encores qu'esta<exp>n</exp>ts<lb/>

recuits, ilz soient plus maniables &amp; aisés à dissouldre<lb/>

dans l'<m>eau</m></ab></div>

<div>

<id>p110v\_2</id>

<head><m>Huile de <pa>froment</pa></m></head>

<ab>Se faict sur une <m>lame de fer</m> rougie au foeu. Et l'<m>huile</m> en<lb/>

degoute qui est propre pour oindre le poil d'un <al>papillon</al> ou aultre<lb/>

semblable, car cet <m>huile</m> est incontinent sec &amp; faict deseicher<lb/>

le reste. Il fault que le poil ou la nuge de quelque animal<lb/>

que tu veulx mouler soict couché, car estant debout il feroit<lb/>

relever le sable &amp; soufler.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin><figure>#</figure>Si tu veulx mouler<lb/>

quelque chose delicate,<lb/>

co<exp>mm</exp>e une <pa>fleur de<lb/>

pensée</pa>, aulcuns<lb/>

pour luy donner un<lb/>

peu d’espesseur<lb/>

plus que le naturel.<lb/>

Aulcuns la frottent<lb/>

de <m>beurre</m>. Mays il<lb/>

est mieulx de l’oingdre<lb/>

d'<m>huile de <pa>froment</pa></m>,<lb/>

car il n'ha pas de corps<lb/>

&amp; ne bouche pas<lb/>

tant les petits<lb/>

lineaments. Et<lb/>

si faict affermir<lb/>

la fleur</ab>.</div>

<div>

<id>p110v\_3</id>

<head>Gect de <m>plomb</m> et <m>estaim</m></head>

<ab>Pource que l'<m>estaim</m> veult estre gecté fort tanvre, si ta medaille,<lb/>

herbe, ou aultre chose à mouler est <del>espe</del> tanvre &amp; subtile, fais qu'il<lb/>

y aye plus d'<m>estaim</m> beaucoup plus que de <m>plomb</m>. Sçavoir moins<lb/>

que la <ms>quarte partie</ms> de <m>plomb</m> sur <ms>trois</ms> d'<ms>estaim</ms>. Et encores ne<lb/>

mect on le <m>plomb</m> que pour l'alier. Au contraire, si tu veulx<lb/>

mouler quelque chose forte &amp; espesse, mays beaucoup plus<lb/>

de <m>plomb</m> que d'<m>estaim</m>. Et en l'un &amp; l'aultre tu peulx mectre<lb/>

un peu d'<m>estaim de glace</m>, mays fort peu, avecq un peu de <m>rousine</m><lb/>

quand tu vouldras gecter. <add>Despuys en moulant de <m>plomb fin</m> et<lb/>

noeuf, j'ay mis sur une <ms>lb</ms> deulx <ms>onces</ms> d'<m>estaim fin</m>. Et moulant<lb/>

d'<m>estaim fin</m>, j'y ay mis ii <ms><figure>℥</figure></ms> de <m>plomb fin</m> pour <ms>lb</ms>. J'ay faict des<lb/>

herbes &amp; <al>serpents</al> co<exp>mm</exp>e le naturel.</add></ab>

<ab><margin>left-bottom</margin><del>S<ill/></del></ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>J'ay gecté l'<m>estaim</m><lb/>

presque rouge<lb/>

et le <m>plomb</m> de<lb/>

mesme, qui touteffois<lb/>

n'avoict pas trop<lb/>

demeuré au foeu,<lb/>

car il s'y aigrist<lb/>

et calcine.</ab></div>