<page>113v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f232.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p113r\_1</id>

<ab>

de sorte qu’en recuisant les deulx gects se disjoindront. <del>Et<lb/>

pour pl</del> Doncq pour cet effect ayes plusieurs <tl>escuelles<lb/>

de diverse grandeur qui ayent un bec</tl> pour mieulx gecter.<lb/>

Dans icelles mects de l’<m>eau commune de <env>fontaine</env></m>, &amp; y<lb/>

mesles <ms>aultant qu’il pourroit tenir dans un <m>œuf</m></ms> <add><figure>#</figure></add> d’<m>eau<lb/>

de sel armoniac</m> composée co<exp>mm</exp>e dict est. Si tu veulx gecter<lb/>

en <m>plomb</m> ou <m>estaim</m>, pource qu’il en fauldroit dadvantage<lb/>

pour l’<m>or</m> &amp; <m>argent</m>, l’<m>eau</m> estant dans ton <tl>escuelle</tl>, <del>mesles</del> mets<lb/>

<del>y</del> ton sable dedans, &amp; non pas l’<m>eau</m> dans le sable, &amp; adjouste<lb/>

le <del>a dista dista</del> avecq telle discretion qu’<del>il</del>en le brouillant<lb/>

&amp; destrempant promptement avecq une <tl>cueillere de <m>bois</m></tl>, il<lb/>

ne soict pas plus espés que <m>moustarde <del>claire</del></m>. Et ainsy<lb/>

gecte <del>le</del> premierement le plus cler, <del>qui es</del> co<exp>mm</exp>e est tousjours<lb/>

la superficie, à secousse &amp; <del>da</del> un peu de hault dans ton<lb/>

<tl>moule</tl>. Et en ce faisant, comme l’animal est presque<lb/>

couvert, soufle bien fort partout affin de dissiper les<lb/>

petites bulles ou bouillons que faict le sable destrempé;<lb/>

&amp; continue sans delay d’y mectre tout le reste qui est au<lb/>

fonds &amp; un peu plus espés que le dessus, jusques à ce que<lb/>

tout soict remply jusques à la marque d’espesseur que<lb/>

tu as faicte.

<figure>

<id>fig\_p113v\_4</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5bEE5QmFaQWxUYm8></link>

</figure> Et n’oublie de branler le <tl>moule</tl> <del>affin</del> en<lb/>

gectant, affin que le sable destrempé coure &amp; entre bien par-<lb/>

tout. Donne aussy un peu de pante au <tl>moule</tl> du costé de<lb/>

la teste, qui est plus haulte que le corps, et ainsy ton<lb/>

<tl>moule</tl> aura pareille espesseur &amp; tu espargneras du sable.<lb/>

Tout cela estant curieusement <del>fai</del> achevé, laisse faire<lb/>

prise, ce qui sera dans un <ms><tmp>quart d’heure</tmp></ms>. Lors despouille<lb/>

le contour d’<m>ardille</m>, qui te servira pour aultre fois. Et<lb/>

laisse encores un peu secher &amp; separe ton <tl>moule</tl> de la<lb/>

tourtelle de <m>terre</m>, qui aussy <del>de</del>te sera propre pour mouler<lb/>

derechef, @et retranche le superflu avecq un grand <tl>cousteau</tl>, luy II<lb/>

donnant forme longue de <mu>mandorre</mu>. <del>Rasche</del><lb/>

Rascle &amp; coupe aussy le derriere <add>du <tl>moule</tl></add> qui est tousjours le plus<lb/>

foible, et l’aproprie proprem<exp>ent</exp> ainsy. Et n’oublie de<lb/>

fayre autour des coches, affin que le second gect <corr>s’i</corr> encre<lb/>

&amp; lye mieulx

<figure>

<id>fig\_p113v\_5</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5V29QdUxZVmxCUDQ></link>

</figure> sans varier.</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

<del>Si tu peulx, emplis</del><lb/>

ton demy <tl>moule</tl><lb/>

tout à ung coup &amp;<lb/>

à <del>la pre</del> une destrempe,<lb/>

c’est le meilleur.</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

<figure>#</figure>

<ms>ou deulx <m>œufs</m></ms>,<lb/>

pource qu’il n’y a<lb/>

point de danger<lb/>

qu’il y en aye plus.<lb/>

<del>Et l’<m>eau</m></del> Si tu gectes<lb/>

à deulx fois, c’est assés<lb/>

de mectre <m>eau de sel<lb/>

armoniac</m> à la premiere<lb/>

esculée.</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

Fais le cler comme<lb/>

un <m>brouet de purée</m><lb/>

ou comme l’<m>eau d’amidon</m><lb/>

de quoy les <pro>femmes</pro><lb/>

font leur <m>amydon</m>.<lb/>

Car il n’y a point<lb/>

de danger qu’il soict<lb/>

fort cler, pource que<lb/>

tousjours le<lb/>

sable s’aplombe<lb/>

au fonds &amp; l’<m>eau</m><lb/>

se retire &amp; demeure<lb/>

au dessus. Lequel<lb/>

aussy bien on rascle<lb/>

co<exp>mm</exp>e trop foible &amp; mol.<lb/>

Et il ne <corr>lais</corr>sera pas<lb/>

pour cela de faire<lb/>

bien tost prise, car<lb/>

toutes choses calcinées<lb/>

se deseichent promptem<corr><exp>ent</exp></corr><lb/>

de l’<m>eau</m> meslée.</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

<figure>

<id>fig\_p113v\_3</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5dEdzS040X3RjbkU></link>

</figure><lb/>

Si tu n’emplis du<lb/>

premier coup ton<lb/>

<tl>moule</tl> <del>destrempe</del> du<lb/>

sable destrempé,<lb/>

advise bien de<lb/>

brouiller le second<lb/>

gecte avecq l<del>e p</del>a superficie<lb/>

du premier, <del>p</del> en<lb/>

le meslant avecq<lb/>

ta <tl>cuillere</tl> ou<lb/>

<tl>pallete</tl> avecq lequel<lb/>

tu le destrempes.</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

L’<m>eau de sel armoniac</m> n’est pas<lb/>

necessaire aulx petits <tl>moules</tl>, qui ne requierent pas grand ne long foeu pour estre recuits,<lb/>

touteffois quand tu y en mettras il ne sera que mieulx.<lb/>

<ill/></ab>

</div>

<div>

<id>p113v\_1</id>

<head><del>Second gect</del></head>

</div>