<page>114r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f233.image</image>

<div>

<id>p114r\_1</id>

<head>Second gect</head>

<ab>Quand tu as bien moulé la premiere partye de l'animal, qui est<lb/>

le dos et eschine et toute la partye de dessus, et que <del>len</del> le<lb/>

demy <tl>moule</tl> où elle est enserrée a fait prise et est assés<lb/>

endurcy,

<figure>

<id>fig\_114r\_2</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5SWVndzB0aEk5MWs></link>

</figure> descouvre toute la partie de dessoubs &amp; du costé du<lb/>

ventre, <del>#</del> tantost avecq un <tl>costeau</tl> <del>&amp; tanto</del> aulx endroicts plus<lb/>

espés &amp; puys avecq un <tl>trancheplume</tl> où sont encloses les parties<lb/>

plus subtiles comme les pattes, la queue &amp; semblables choses, et<lb/>

pource que la teste est plus haulte il te la fauldra aussy rechercher<lb/>

&amp; descouvrir plus profond et y fayre une plus profonde coche<lb/>

qui doibt bien estre en despouille. C'est a dire s'eslargissant par le<lb/>

dehors affin que le second <tl>molle</tl> que tu gecteras dessus puisse bien<lb/>

sortir. A quoy peult ayder l'animal mesme, qui preste et obeist estant<lb/>

naturel. Toutesfois <del>ad</del> sois plus curieulx à descouvrir la gorge<lb/>

du <al>lesard</al> que du <al>serpent</al>, car le <al>lesard</al> a de grosses machoueres<lb/>

&amp; de gros os qui ne prestent pas, et a les oreilles creuses où le<lb/>

sable destrempé entrant n'est pas <del>aff</del> aysé a despouiller. Mays tu<lb/>

obviera a tout cela si tu descouvres la moitié de la teste et des<lb/>

choses que tu cognois n'estre pas bien en despouille. Estant le tout<lb/>

bien descouvert, soufle dessus &amp; ressuicts chasque partie l'essuyant<lb/>

avec de petites <tl>sayetes de <m>poil de <al>pourceau</al></m></tl> legerem<exp>ent</exp> mouillées<lb/>

par le bout avec un peu de <m>salive</m> <add>ou d<m>eau claire</m> à mesure que tu dissous</add>, affin que <del>ton</del> la partie<lb/>

inferieure de ton animal descouverte soict bien nette. <add><figure>#</figure></add> <add><figure>🝋</figure></add> Ce faict,<lb/>

trempe <del>le rev</del> <del>ton <tl>moule</tl></del> l'<ms><tmp>espace d'un <la>pater n<exp>oste</exp>r</la></tmp></ms> ton <tl>moule</tl> dans l'<m>eau</m>,<lb/>

non pas <del>du</del> <add>le</add> costé descouvert mays l'opposite &amp; le revers de la<lb/>

chose descouverte. Et c'est affin que sucçans l'<m>eau</m> <add>interieurem<exp>ent</exp></add> l'<m>huile</m> duquel<lb/>

tu oindras aprés l'aultre costé <del>pour eviter</del> ne s'emboive poinct,<lb/>

ains demeure sur la superficie &amp; empesche que le second gect<lb/>

que tu gectera dessus ne s'attaque poinct. Ayant doncq ainsy<lb/>

trempé <add>le revers de</add> ton <tl>moule</tl> dans l'<m>eau</m>, prens un <tl>pinceau</tl> particulierem<exp>ent</exp><lb/>

dedié à cecy &amp; <del>en oings</del> avecq iceluy oings d'<m>huile</m> toute la face<lb/>

du <tl>moule</tl>, excepté l'animal auquel il ne fault aulcunem<exp>ent</exp> toucher<lb/>

d'<m>huile</m>, &amp; advise de resuivre bien &amp; oindre avec la poincte du <tl>pinceau</tl><lb/>

entre les parties &amp; par toutes les parties subtilles. Et si par cas fortuit<lb/>

l'<m>huile</m> s'embevoit, trempe le <del>mo</del> revers du <tl>moule</tl>, co<exp>mm</exp>e dict est, dans<lb/>

l'<m>eau</m> &amp; tu verras retourner l'<m>huile</m> sur la superficie à petites goutes.</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

Fais des petits animales co<exp>mm</exp>e des<lb/>

grands, excepté qu'il te fault<lb/>

faire des <tl>poinctes delicates de <del>fil</del><lb/>

de <del>cist</del> <m>cordes de <mu>cistre</mu></m></tl>, de longues &amp; courtes.</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

<figure>

<id>fig\_p114r\_1</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5NVR5Y2FtZHM0ck0></link>

</figure><lb/>

Retire avecq tes<lb/>

petites <tl>tenailles<lb/>

plattes</tl> toutes<lb/>

tes <tl>poinctes</tl>.</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

<figure>#</figure> Et<lb/>

puys<figure>+</figure><del>tantost avecq</del><lb/>

</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

<figure>#</figure><lb/>

Toutesfois, laisse<lb/>

la <tl>poincte</tl> de la<lb/>

gorge affin qu'elle<lb/>

te soict indice pour<lb/>

retrouver la teste,<lb/>

qui est plus enfoncée<lb/>

que nulle aultre<lb/>

partie, à cause<lb/>

qu'en faisant le<lb/>

plant tu l'as<lb/>

disposée plus<lb/>

haulte. C'est aussy<lb/>

au droict de la<lb/>

teste que tu doibs<lb/>

faire la plus<lb/>

grande coche &amp;<lb/>

comma<exp>n</exp>cer par<lb/>

icelle à descouvrir<lb/>

et suivre le reste par la trasse des <tl>poinctes</tl>.<lb/>

</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

<figure>#</figure><lb/>

Et si quelque bout<lb/>

d'ongle de paste<lb/>

ou de queue ou d'aultre<lb/>

chose subtile se<lb/>

separoit du <tl>moule</tl>,<lb/>

mets <del>y</del> entre deulx<lb/>

un petit grain de<lb/>

<m>cire</m>, &amp; avecq la<lb/>

<tl>poincte d'un <m>fil de<lb/>

fer</m> chault</tl>, conjoints<lb/>

le, puys adapte<lb/>

ton <tl>moule</tl> avecq un<lb/>

<tl>costeau</tl> &amp; y fais<lb/>

des coches par<lb/>

les costés affin<lb/>

que l'aultre<lb/>

moictié s'y lie.<figure>🝋</figure><lb/>

<figure>

<id>fig\_p114r\_6</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5TTRuWU8yVktnc3M></link>

</figure>

</ab>

<cont/>

</div>