<page>115r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f235.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p114r\_1</id>  
<margin>left-top</margin>

<ab>  
@ <figure/> si tu veulx, qui sera assés,<lb/>

ou bien au deux moictiés.<lb/>  
Mays pource qu’il fault<lb/>

gecter par la queue ou derriere de l’animal,<lb/>

fais que les soupirails viennent despuys<lb/>

la teste &amp; milieu du corps respondre<lb/>

à la dicte queue<lb/>

où se faict le<lb/>

gect, qui est le<lb/>

bout de la<lb/>

<mu>mandorre</mu>.<lb/>

<del>N</del>Et ayant faict<lb/>

ton gect, n’oublye<lb/>

pas de faire<lb/>

dans iceluy<lb/>

des trous<lb/>

et <del><ill/></del>coches, pource que<lb/>

le <m>metal</m> courra<lb/>

plus nettement<lb/>

ainsy que si<lb/>

le gect estoit<lb/>

uny, car il se<lb/>

corrompt<lb/>

dans ses<lb/>

coches &amp; trous<lb/>

&amp; ne va pas<lb/>

si à coup &amp; ne<lb/>

soufle pas ta<exp>n</exp>t.<lb/>

Cela faict,<lb/>

<del>mects</del> joincts<lb/>

<del>t</del>les deux moictiés<lb/>

de ton <tl>moule</tl> &amp;<lb/>

fortifie les<lb/>  
joinctures,<lb/>

mectant aultour<lb/>

d’icelles des<lb/>

petits <tl>crampo<exp>n</exp>s</tl><lb/>

de <m>fil de fer</m><lb/>

de ceste forme.<lb/>

Ilz empeschent<lb/>

que les <tl>molles</tl><lb/>

ne se gaulchissent<lb/>  
&amp; corrompent<lb/>

en recuisant.</ab>

</div>

<div>  
<id>p115r\_1</id>  
<head><del>Faire le gect, recuire les <tl>moules</tl>, &amp;<exp>c</exp></del><lb/>

Advertisseme<exp>n</exp>t sur tout ce<lb/>

que dessus<figure>|-|</figure></head>

<ab>Si ton <al>serpent</al> a esté long temps sans manger, il advient que, quand<lb/>

tu le veulx faire mourir dans l’<m>urine</m> &amp; <m>vinaigre</m>, il s’emplist de<lb/>

beaucoup d’<m>eau</m> &amp; s’enfle, et aprés il se deseche comme tu le plantes &amp;<lb/>

disposes sur la tourtelle d’<m>ardille</m>, et aprés il advient que quand tu<lb/>

as gecté ton <del><tl>moule</tl></del>sable destrempé dessus &amp; qu’il ha faict prise, il se trouve<lb/>

retiré de sorte qu’entre le <al>serpent</al> &amp; animal il y a une petite <ms>ligne</ms> de dista<exp>n</exp>ce,<lb/>

<del>D</del> dans laquelle entre le second sable destrempé gecté. <del>M</del> Evite doncques<lb/>

cela si tu peulx. Mays s’il ne se peult, ne laisse pour cela de faire<lb/>  
ton second gect, car le sable qui entrera dans ce vuide sera si foible<lb/>

qu’aisem<exp>ent</exp> il s’enlevera avecq une <tl>petite poincte</tl> &amp; n’aura poinct faict prise<lb/>

avecq le premier endurcy.</ab>

<ab>Note qu’il fault plus d’<m>alum de plume</m> aux <tl>moules</tl> qui se doibvent<lb/>

recuire, co<exp>mm</exp>e ceulx pour l’<m>or</m> &amp; l’<m>argent</m>, &amp; pour les choses qu’il fault brusler<lb/>

dedans, qu’à ceulx qui sont en bonne despouille &amp; qui ne sont que pour<lb/>

gecter <m>plomb</m> &amp; <m>estaing</m>. @Toutefois en l’un et l’autre n’en mects pas<lb/>

trop.</ab>

</div>

<div>  
<id>p115r\_2</id>  
<head>Animal hors de despouille</head>

<ab>Si par cas fortuict tu as donné un tel entortillem<exp>ent</exp> à ton <al>serpent</al><lb/>

que l’endroit du ventre n’en puisse aysem<exp>ent</exp> sortir, d’aultant que<lb/>

la teste &amp; la queue, qui sont les deulx yssues, sont plus delié<corr>e</corr>s, coupe<lb/>

tout ce qui est dehores, &amp; recuits si bien le <tl>moule</tl> que ce qui<lb/>

est demeuré dedans se brusle, puys passe du <m>vif argent</m> dedans,<lb/>

&amp; attirant <del>ce qui</del> la <m>cendre</m> &amp; <m>os bruslé</m> de dedans, il en sortira aussy,<lb/>

à cause que le conduit est grand, &amp; ainsy n’aigrira point ta<lb/>

matiere. Tu peulx bien tirer à force le <al>serpent</al> moulé, pource qu’il<lb/>

est mol &amp; prest &amp; obeist, &amp; le <tl>moule</tl> ayant faict prise est si<lb/>

ferme que pour cela l’empraincte ne se gastera poinct.</ab>

<figure>

<id>fig\_p115r\_3</id>

<margin>left-bottom</margin>

<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5aS1ZeHc2dGxJTE0</link>

</figure>

</div>

<div>  
<id>p115r\_3</id>  
<head>Recuite de <tl>moules</tl></head>

<ab>Aprés que tes <tl>moules</tl> sont recuits <del>le p</del> &amp; nettoyés, le plus tost gecté<lb/>

est le meilleur, pource que si tu les gardes ilz se corrompent et humectent.<lb/>

@ Recuits le plus espés, où est le corps de l’animal, en hault affin que, s’il y a<lb/>

quelque chose dedans à brusler, qu’il tombe en bas.</ab>

<ab>Marque la partye d’en hault pour la cognoistre</ab>

<ab>Il n’est que bon de laisser un peu amortir le<lb/>

<tl>molle</tl> par dehors, <del>pource</del> esta<exp>n</exp>t bien recuit, pource<lb/>

qu’il demeure rouge par dedans quand tu gecteras.</ab>

<figure>

<id>fig\_p115r\_4</id>

<margin>left-bottom</margin>

<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Xzg4WTZ2NFNkOHM</link>

<caption>C’est la forme des <tl>crampons</tl></caption>

</figure>

</div>