<page>116r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f237.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p116r\_1</id>

<head>Mouler bouquets herbes et fleurs</head>

<ab>

Il les fault mouler tout aussy tost quilz sont cueillis a<lb/>

cause quilz sen <del><ill/></del> fanissent &amp; seichent Trempe les doncq<lb/>

incontinent en <m>eau de vye</m> bonne &amp; puys les mects dans ton <tl>moule</tl><lb/>

de sable destrempe co<exp>mm</exp>e des <al>serpents</al> A quoy il ne fault point<lb/>

de despouille Car les <tl>moules</tl> se recui<del>s</del>sans<add>ts</add> lherbe se brusle<lb/>

ce qui ne se faict pas des animaulx qui ont des os <del>&amp; q</del><lb/>

Il fault que pour les bouquets le sable soict plus cler que pour<lb/>

les <al>serpents</al> pourceque sil estoit espes il chargeroit la fleur

</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

<figure>

<id>fig\_p116r\_1</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5SEdPVDdsS2dEUmM></link>

</figure>

brusler les herbes fleurs<lb/>

et partyes danimaulx qui sont<lb/>

demeures dedans Apres il fault<lb/>

les nettoyer<lb/>

&amp; retirer la<lb/>

<m>cendre</m> Seco<exp>n</exp>dem<exp>ent</exp><lb/>

les recuire<lb/>

&amp; rendre rouges<lb/>

pour gecter<lb/>

Recuits au<lb/>

commancem<exp>ent</exp> avecq<lb/>

quelques <m>charbo<exp>n</exp>s</m><lb/>

allumes a doulx<lb/>

foeu Et pose de<lb/>

plat tes <tl>moules a noyau</tl><lb/>

sur les <m>charbons</m> entournes<lb/>

de <m>briques</m> Les <tl>moules a chassis</tl> se<lb/>

recuisent sur une <tl>grille</tl>

</ab>

</div>

<div>

<id>p116r\_2</id>

<head>Mouler <del>de</del> en noyau<lb/>

de mesme sable images de <m>cire</m> ou<lb/>

medailles de <m>plomb</m> et semblable</head>

<ab>

Advise si elles sont bien en despouille si elles ne le sont remplis<lb/>

de <m>cire</m> ce qui ne le sera pas Et puys oings tes images de <m>cire</m> ou de<lb/>

<m>plomb</m> d<m>huile d<pa>olif</pa></m> fort delie &amp; fort legerem<exp>ent</exp> de sorte que l<m>huile</m> ne face<lb/>

aulcune espesseur ne corps sur la medaille puys fais chaufer un peu<lb/>

de l<m>eau vye</m> <del>jusques a ce</del> &amp; co<exp>mm</exp>e elle sera tiede mouilles en la medaille<lb/>

<m>huilee</m> Car si <del>elle est</del> l<m>eau</m> estoit froide elle refuseroit l<m>huile</m> elle ne<lb/>

sy assoiroit pas Apres gecte ton sable de <m>plastre</m> <del>bri</del> <m>matton</m> &amp;<lb/>

<m>alum</m> destrempe dessus ayant dispose ton image sur la <mu>mandorle</mu><lb/>

d<m>ardile</m> &amp; y ayant faict un contour <del>de</del> pour luy donner lespesseur<lb/>

necessaire Ces medailles <m>shuilent</m> &amp; frottent ainsy d<m>e<add>au de</add> vye</m> pourceque<lb/>

elles sont fermes &amp; dures &amp; ne presteroient pas pour les retirer d<del>e</del>u<lb/>

<del>la</del> <tl>moule</tl> qui est tenace co<exp>mm</exp>e font les animaulx naturels qui sont<lb/>

mols &amp; flexibles

</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

Quand tu as<lb/>

destrempe<lb/>

ton sable<lb/>

ne gecte pas<lb/>

sur le milieu<lb/>

du <tl>moule</tl><lb/>

mays sur le<lb/>

bord affin<lb/>

que le sable<lb/>

descende<lb/>

doulcement<lb/>

Que le co<exp>m</exp>ma<exp>n</exp><lb/>

cement soict<lb/>

cler &amp; apres<lb/>

espes Si ton<lb/>

sable destrempe<lb/>

crie co<exp>mm</exp>e <m>eau</m><lb/>

tumbant<lb/>

dans le <tl>molle</tl><lb/>

cest signe quil<lb/>

est trop cler<lb/>

Fais le<lb/>

doncq de<lb/>

moyenne<lb/>

espesseur

</ab>

</div>

<div>

<id>p116r\_3</id>

<head>Gect pour <m>or</m> et <m>arge<exp>n</exp>t</m></head>

<ab>

Il fault que les <tl>moules</tl> soient rouges de foeu &amp; embrases<lb/>

quand tu y gectes <m>or</m> &amp; <m>argent</m> ou que tu fais brusler les<lb/>

fleurs &amp; bouquets Le gect ne doibt poinct estre beaucoup espes sur<lb/>

lentree de la chose moulee pource que la matiere va mieulx a son aise<lb/>

sans estonner le <tl>moule</tl> &amp;<lb/>

ne soufle pas tant

</ab>

</div>

<div>

<id>p116r\_4</id>

<head>Moyen <del>desmouler</del> d<m>esmailler</m> des foeilles<lb/>

d<m><del>or</del></m>e <pa>roses</pa> d<m>or</m> fort subtilles et aultres</head>

<ab>

Apres que tu as gecte ou battu en <m>or</m> les foeilles tanvres dune <pa>rose</pa><lb/>

ou aultres choses si tu les veulx <m>esmailler</m> Il faut que tu <m>souldes</m><lb/>

ou brases tes foeilles d<m>or</m> subtilles sur des <m>lames dargent</m> qui l<del>uy</del>eur<lb/>

donneront force pour soubstenir l<m>esmail</m> Apres la chose estant <m>esmaille</m><lb/>

mects louvraige dans l<m>eau <del>d</del>fort</m> qui mangera l<m>argent</m> &amp; laissera l<m>or</m><lb/>

entier avecq son <m>esmail</m> Il fault que l<m>or</m> pour cecy soict este passe <ill/>

</ab>

</div>