<page>116v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f238.image</image>

<div>  
<id>p116v\_a1</id>  
<head>Mouler <al>serpents</al> <tmp>en tout temps</tmp></head>

<ab><del>Aulcu</del>Pource que l’<tmp>hiver</tmp> elles sont cachées <env>en terre</env>,<lb/>

aulcuns les nourrissent <del>des</del> en quantite dans des <tl>barriques</tl><lb/>

pleines de <m>terre</m> &amp; couvertes de <m>fiens</m>. Aultres font plusieurs<lb/>

<tl>moules</tl> <tmp>en esté</tmp>, car avecq un <al>serpent</al> tu en peulx faire<lb/>

quatre ou cinq. Et d’aultres moulent en long un <al>serpent</al><lb/>

naturel, sans estre entortillé, avecq du <m>plastre commun</m> <add>recuit co<exp>mm</exp>e dit est</add>,<lb/>

<del>Pu</del> en noyau &amp; en deulx <tl>moules</tl> mypartys co<exp>mm</exp>e dict est,<lb/>

puys y gectent de la <m>cire</m>. Et ainsy ilz ont des <al>serpents</al><lb/>

qu’ilz entournent co<exp>mm</exp>e ilz veulent, et puys les gectent en<lb/>

<m>metal</m> co<exp>mm</exp>e dict est.</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
Si en entortillant le<lb/>

<al>serpent</al> de <m>cire</m> quelque<lb/>

traict se deffaict,<lb/>

tu le peulx reparer<lb/>

en ostant les baves<lb/>

de la <m>cire</m> moulée.</ab>

</div>  
<div>  
<id>p116v\_a2</id>  
<head>Mixture d’<m>estain</m> et de <m>plomb</m></head>

<ab>Pour herbes subtiles &amp; autres fleurs ou feuillages tanvres,<lb/>

il fault que l’<m>estaim fin</m> excede le <m>plomb</m> plus des trois<lb/>

<ms>pars</ms>. Et si c’est matiere espesse &amp; grosse, il faut<lb/>

aussy que le <m>plomb</m> excede de plus des trois <ms>pars</ms>.<lb/>

Chaufe le, principallem<exp>ent</exp> l’<m>estain</m>, qu’il soict presque rouge<lb/>

&amp; fort chault. Et co<exp>mm</exp>e tu vouldras gecter, en ostant ton<lb/>

<tl>creuset</tl> du foeu gectes y deulx ou trois <ms>grains</ms> de <m>rousine</m>,<lb/>

&amp; sur une <ms>lb</ms> &amp; demye ou deulx de <m>plomb</m> ou <m>estain</m>, mects<lb/>

y avecq la <m>rousine</m> aussy gros d’<m>estain de glace</m> comme est<lb/>

<ms>la grosseur d’une <pa>avelane</pa> avecq sa coquille</ms>, &amp; mesle &amp; gecte.<lb/>

Et fais qu’il y aye plus de <m>metal</m> qu’il ne fault, affin<lb/>

qu’il en reste. Toutefois s’il en manquoit, acheve de gecter<lb/>

&amp; il se prendra. Neantmoins il ne sera pas si net.<lb/>

Trempe aprés ton <tl>moule</tl> dans l’<m>eau</m> &amp; avecq une <tl>poincte</tl><lb/>

deffais le discrettem<exp>ent</exp> affin de ne rien gaster. Fais ton gect<lb/>

longuet. Si la matiere est fort tanvre, il fault que ce soit presque<lb/>

tout <m>estaim.</m></ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Si tu <del>moules<lb/>

de plu</del> veulx gecter<lb/>

<del>en</del> <m>plomb</m> ou <m>estain</m><lb/>

en noyau dans le<lb/>

sable susdict, recuits<lb/>

ton <tl>moule</tl> une foys<lb/>

seulem<exp>ent</exp> s’il n’y a rien<lb/>

a brusler dedans.<lb/>

Mays si c’est pour<lb/>

herbes, fleurs &amp; animaulx<lb/>

a brusler, il le fault<lb/>

recuire deulx foys,<lb/>

touteffoys non pas<lb/>

tant la seconde foys<lb/>

pour <m>plomb</m> &amp; <m>estain</m><lb/>

comme pour <m>argent</m> &amp; <m>or</m>.<lb/>

Car pour ceulx là<lb/>

il fault qu’ilz soient<lb/>

rouges quand tu gectes,<lb/>

mays pour le <m>plomb</m><lb/>

et <m>estain</m> laisses le<lb/>

refroidir <ms>jusques à<lb/>

ce que tu puisses<lb/>

tenir le bout du<lb/>

<tl><bp>doigt</bp></tl> dans le gect<lb/>

<sn>sans te brusler</sn></ms>, ains<lb/>

que tu trouves une<lb/>

chaleur tiede</ab>

</div>  
<div>  
<id>p116v\_a3</id>  
<head>Gect pour <m>cuivre</m> et <m>letton</m></head>

<ab>Pour le <m>cuivre rouge</m> il fault mectre du <m>sel armoniac</m>, qui<lb/>

le nettoye &amp; repurge de toute sa crouste quand il est bien fondu.<lb/>

Il en y a qui y mectent des lopins de <del><m>vieulx cuir</m></del> gros <m>cuir noeuf</m>.<lb/>

Aultres, des <m>pareures des pieds de <al>mulots</al></m>. Aultres, du <m>sel commu<exp>n</exp></m><lb/>

fondu seul ou bien fondu avecq du <m>salpestre</m>. Le principal est<lb/>

le <m>sel armoniac</m> &amp; un peu d’<m>estaim fin</m> co<exp>mm</exp>e tu veulx gecter. Le <m>cuivre<lb/>

rouge</m> est plus fascheus à fondre <del>M</del> que le <m>letton</m>. Mays qua<exp>n</exp>d il est<lb/>

bien fondu il coule mieulx, mesmement s’il est allié <del>d’un</del> de <m>letton</m>. Le <m>letton</m><lb/>

s’allie d’un <ms>quart</ms> de <m>cuivre</m>, et on y mect co<exp>mm</exp>e au <m>cuivre</m>. Mays particulierem<corr><exp>ent</exp></corr><lb/>

un peu de <m>calamine</m> le fait bien<lb/>

courre.</ab>

</div>