<page>120r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f245.image</image>

<div>  
<id>p120r\_1</id>  
<head>Medailles d’estampe par la <m>cire</m></head>

<ab>Tu peulx mouler en <m>cire</m>, meslée d'un peu de <m>rousine</m> pour estre plus<lb/>

dure &amp; ferme, le relief de ce qu'il te plaira, ou animal ou medaille,<lb/>

&amp; puys en faire un cave de <m>letton</m> ou <m>cuivre</m>. Ou bien <del>le frapper</del> <add>le mouler</add><lb/>

de relief <add>et le frapper</add> dans une <tl>plaste d'<m>estain</m></tl>, <del>Et pu</del> et puys le remplir<lb/>

de <m>plomb</m> &amp; braser. Essaye les <m>lames de foeilles de pierrerie</m><lb/>

moulé en cave pour <al>lesards</al> &amp;<exp>c</exp>.</ab>

</div>

<div>  
<id>p120r\_2</id>  
<head>Sable pour gecter en <m>or</m></head>

<ab>Prens du <m>sable commun</m>, d'<m>alum</m>, de <m>plastre</m> &amp; <m>brique</m>, selon la<lb/>

composition cy devant dicte. Adjoustes y de l'<m>alum de plume</m><lb/>

dadvantaige. Et y mesles aussy non pas du tout la <ms>tierce<lb/>

partie</ms> de <m><la>crocum ferri</la></m>. Toutesfois sa quantité ne peult<lb/>

pas nuire, car c'est celuy qui reçoit l'<m>or</m> &amp; avecq lequel il vient<lb/>

bien net. Mays il est bon que ton <m><la>crocum</la></m> soict esté premierem<exp>ent</exp> en<lb/>

la <tl>fornaise des <pro>verriers</pro></tl> <ms><del>4</del>trois <del>ou 4</del> <tmp>jours</tmp> <corr><del>et</del></corr> <del>trois <tmp>jours</tmp></del><lb/>

et trois <tmp>nuicts</tmp></ms>, en une <tl>casse platte</tl>, là où il ne soict guere espés, car<lb/>

il s'en recuit mieulx.</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
Tu pourrois bien gecter l'<m>or</m> en <m>sable commun des <pro>orfevres</pro></m>, mays que tu y bouttes<lb/>

de la matiere qui faict courre.<lb/>

Devant l'invention du <m><la>crocum</la></m> on<lb/>

gectoit bien les fleurs en <m>argent</m> mays non point en <m>or</m>. Il n'y ha pas quara<exp>n</exp>te <ms><tmp>ans</tmp></ms> qu'on<lb/>

le sçait en <pl>Allemaigne</pl>.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Le <m>sublime</m><lb/>

est communem<exp>ent</exp><lb/>

employé par<lb/>

les <pro>orfevres</pro> pour<lb/>

l'<m>or</m>. Aulcuns<lb/>

y mectent du<lb/>

<m>soufre</m>, mays<lb/>

les uns &amp; les<lb/>

aultres se tro<exp>m</exp>pent,<lb/>

car le <m>soufre</m><lb/>

aigrist, bien qu'il<lb/>

eschaufe. Et le<lb/>

<m>sublime</m> tourmente,<lb/>

bouillonne<lb/>

&amp; soufle. Il<lb/>

est bien bon pour<lb/>

netoyer l'<m>or</m>,<lb/>

pource que par<lb/>

son exalations<lb/>

il attire hors<lb/>

le tout en s'en<lb/>

allant en fumée.<lb/>

Mays pour<lb/>

eschaufer l'<m>or</m><lb/>

&amp; conserver sa<lb/>

chaleur, il n'y a<lb/>

que la couleur,<lb/>

qui est le <m>verdet</m>,<lb/>

<m>sel armoniac</m>,<lb/>

<m>salpestre</m> &amp;<lb/>

<m>bourras</m>. Cela<lb/>

le faict courre,<lb/>

&amp; y pourras<lb/>

gecter une <m>bra<exp>n</exp>che<lb/>

de <pa>Santonique</pa></m>. </ab>

</div>

<div>  
<id>p120r\_3</id>  
<head><del>Il</del><al><add>R</add>ossignol</al></head>

<ab> Il fault que sa <tl>cage</tl>, faicte co<exp>mm</exp>e celle des <al>alouetes</al> en <env>grange</env><lb/>

&amp; doublé de <tl><m>drapt vert</m></tl>, soict faicte en <tl>tirete</tl> par dessoubs pour<lb/>

luy rafreschir la terre fresche <tmp>tous les jours</tmp>, car il s'en delecte<lb/>

fort, &amp; y mesler des <al>fourmis</al>. Tu pourras porter une<lb/>

<env>formillere</env> avecq sa terre dans une <tl>barrique pleine de terre</tl>,<lb/>

&amp; les entretenir là, &amp; elles y feront bien leurs œufs, pour en<lb/>

avoyr tousjours à propos quand tu voudras, si tu prends<lb/>

plaisir à nourrir des <al>rossignols</al>. Quand tu l'as prins, il est gras<lb/>

&amp; plain, &amp; par ainsy, pour l'entretenir en sa force, il fault pour le<lb/>

<tmp>premier jour</tmp> l<del>uy</del><add>e</add> prendre en la <tl><bp>main</bp></tl> &amp; luy ouvrir le bec, &amp; luy<lb/>

mectre dans le bec avecq ung <tl>petit baston poinctu</tl> du <m>coeur de <al>mouton</al></m><lb/>

ou aultre <m>chair delicate</m>, non pas hachée trop menu, affin de luy emplir<comment>c\_120r\_01</comment><lb/>

le ventre &amp; garder qu'il ne se diminue &amp; amaigrisse jusques à ce<lb/>

qu'il aye passé sa fantasie. <del>Le <tmp>lendemain</tmp> tu luy donneras</del> Et<lb/>

le paistras ainsy trois ou quattre <ms>fois le <tmp>jour</tmp></ms>, &amp; le feras aussy<lb/>

boire. Le <tmp>lendemain matin</tmp>, tu luy donneras en sa <tl>cage</tl> de la <m>chair<lb/>

bien hachée avecq du jaulne d'oeuf dur</m>, et luy changeras deulx<lb/>

ou trois <ms>fois le <tmp>jour</tmp></ms>, car il n'en mangeroit pas si elle estoit endurcie<lb/>

&amp; si elle n'estoit fresche. Et s'il passe la <ms>moictié du <tmp>jour</tmp></ms> sans manger,<lb/>

il fault que tu l'apaste co<exp>mm</exp>e devant, &amp; fais ainsy jusques à ce qu'il</ab>

<cont/>

</div>