<page>122r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f249.item.r=></image>

<div>

<id>p122r\_1</id>

<head>Plant des animaulx divers</head>

<ab>Quand tu descouvres quelques <al>lesardes</al> entortillés se mordant<lb/>

l'un l'aultre <del>&amp;</del> qui est la plus difficile chose a mouler à cause<lb/>

du nombre des pates &amp; bout de queues qui sont subtilles,<lb/>

<del>Il</del> advise que s'il s'en <del>trou</del> descouvre quelque partye qui<lb/>

demeure co<exp>mm</exp>e suspendue sur quelque vuide de l'asseurer affin<lb/>

que le second gect que tu feras dessus pour la seconde<lb/>

moictié ne le fasse varier. Et pour l'asseurer sur le vuide<lb/>

prens un peu de <m>cire</m> &amp; le frotte &amp; alonge sur une <tl>table</tl> en forme<lb/>

d'une grosse aiguille puys couppes en ce qui te fera besoing &amp;<lb/>

avecq un <tl><m>fil de fer</m></tl> chault par le bout conjoincts le ou il sera<lb/>

necessaire. Asseure aussy sur le <del><tl>chassis</tl></del> <add><tl>moule</tl></add> tout ce qui sera deffaict<lb/>

d'iceluy (lors que tu descouvre la moictié du ventre) avecq de la<lb/>

<m>cire</m> prinse legerem<exp>ent</exp> avecq la poincte d'un <tl>trancheplume</tl> &amp; joincte<lb/>

&amp; fondue par le <tl><m>fil de fer</m></tl>. Et quand tu feras ton gect il ne<lb/>

le fault mener qu'à l'endroict &amp; au bord de la <m>cire</m> laquelle<lb/>

estant joincte à l'animal &amp; se fondant continue le gect jusques à<lb/>

iceluy sans rien gaster, qui est un secret</ab>

<figure>

<id>fig\_p122r\_2</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5TVo3Y3lKWjA0dXM></link>

</figure>

<ab>On acommode des <al>serpents</al> liés ensemble en las d'amour<lb/>

mays c'est quand ils sont petits</ab></div>

<div>

<id>p122r\_2</id>

<head>Fleur en la bouche du <al>serpent</al></head>

<ab>

Si tu veulx mectre dans la gueule du <al>serpent</al> quelque fleur<lb/>

<del>q</del> ou quelque branche d'herbe qui porte <md>contrepoison</md> contre sa<lb/>

morsure, prens une petite branche des mieulx disposées que tu<lb/>

trouveras &amp; poses luy la queue dans la gueule. Puys mets deulx<lb/>

petits morceaulx de <m>cire</m> aultour de la queue de l'herbe. Et avecq le<lb/>

bout d'un <tl><m>fil de <del>fer</del></m></tl> qui soict chault fais fondre un peu la <m>cire</m><lb/>

&amp; de l'aultre <tl><bp>main</bp></tl> sarre les machoueres de l'animal. Et lors<lb/>

tu peulx coupper la teste pour la faire brusler avecq la fleur.<lb/>

Si l'herbe <del>s</del> est assez forte elle se soubstiendra d'elle mesmes,<lb/>

et encores qu'elle soit foible co<exp>mm</exp>e la foeuille d'<pa>absinthe</pa> qui se laisse<lb/>

aller l'humidité du sable la fera relever &amp; nager &amp; soubstenir<lb/>

sans y rien mectre combien que tu y @ pourrois bien passer<lb/>

dessoubs quelque <tl>filet</tl> traversant avecq une <tl>esguille</tl>.</ab>

<figure>

<id>fig\_p122r\_1</id>

<margin>left-top</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5ZDJlZ0g5OXNKeDQ></link>

</figure>

<del>

<figure>

<id>fig\_p122r\_3</id>

<margin>left-middle</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5UDgyYnNSZnlndjg></link>

</figure>

</del>

<del>

<figure>

<id>fig\_p122r\_4</id>

<margin>left-middle</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5elo4VzJZRUppOWc></link>

</figure>

</del>

</div>