<page>122v</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f250.item.r=></image>

<div>

<id>p122v\_1</id>

<head>Nettoyer l’<tl>escuelle</tl> et la <tl>cueillere</tl><lb/>

de quoy on destrempe le sable</head>

<ab>Sois curieulx de nettoyer, freschement &amp; soubdain que<lb/>

tu as gecté, ton <tl>escuelle</tl> &amp; ta <tl>pallette</tl> ou <tl>cuillere</tl> avecq<lb/>

lesquels tu destrempes ton sable, pource qu<del>il</del>e, s’il s’y desseche,<lb/>

il s’esmie &amp; tombe dans le sable frais &amp; faict faire<lb/>

trou ou faulte en l’ouvrage. Quand aussy le <tl>moule</tl> se<lb/>

recuit, ces petits lopins s’escroutent &amp; escaillent &amp; gardent<lb/>

de gecter net.</ab>

</div>

<div>

<id>p122v\_2</id>

<head>Mouler en creux</head>

<ab>La <m>cire</m> tout seule est trop tost froidye &amp; ne court pas<lb/>

bien partout, &amp; le <m>suif</m> garde bien sa chaleur &amp; court<lb/>

partout, mays tout seul il n’est pas bon. Mays quand<lb/>

la <m>cire</m> &amp; le <m>suif</m> sont meslés, l’ouvrage s’en conduit bien.<lb/>

Les <al>escrevisses</al> &amp; autres animaulx petits se peulvent bien<lb/>

mouler creux quand au corps, mays quand aulx jambes<lb/>

il seroit malaisé.</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

La premiere partye du <tl>moule</tl><lb/>

qui est premierem<exp>ent</exp> gectée sur la<lb/>

<tl>platine d’<m>ardille</m></tl> se fent plus volontiers<lb/>

au foeu que la<lb/>

seconde.</ab>

</div>

<div>

<id>p122v\_3</id>

<head>Mouler medailles et choses<lb/>

plattes</head>

<ab>Tu n’es point astrainct de faire le gect à pattes ainsy:<lb/>

<figure>

<id>fig\_p122v\_1</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5aTlRdkx2eVdtZXM></link>

</figure>

ains en ceste sorte:

<figure>

<id>fig\_p122v\_2</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5WFBpaEV5Ti1hRUU></link>

</figure>

qu’il enbrasse bien la medaille.<lb/>

Car l’aultre fasson en patte ne se fait que pour<lb/>

s’acommoder aulx ouvrages subtils et l’aultre <add>qui est large et uny</add> vient mieulx<lb/>

en medailles plattes. Mays advise qu’il faut que tout<lb/>

gect soit fort delié vers la medaille &amp; quasi pas si espés<lb/>

que la medaille, si elle n’est fort tanvre co<exp>mm</exp>e <m>papier</m>. Et puys,<lb/>

de la medaille tirant au gect, le conduire tousjours en<lb/>

s’espessissant, car il vient mieulx ainsy. Si le gect est espés<lb/>

à l’entrée de la medaille, l’ouvrage ne vient jamays bien. Fais<lb/>

que <del>desp</del> despuys la moictié du gect en haut il soict moyen<exp>nement</exp><lb/>

espés &amp; despuys la mesme moictié en bas fort tanvre. N’oublie<lb/>

pas de faire des coches <del>au hau</del> dans le hault du gect<lb/>

pour empescher que le <m>metal</m> ne coure de furie.</ab>

</div>