<page>123r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f251.item.r=</image>

<div>  
<id>p123r\_1</id>  
<head>Moyen <it>di far correr l’<m>otnegra</m></it></head>

<ab>P<exp>rens</exp> <m>arsenic blanc</m>, deulx <ms>unces</ms>, 2 <ms><figure>℥</figure></ms><lb/>

<m>Orpiment</m> ou bien <m>arsenic jaulne</m>, deulx <ms>unces</ms>, 2 <ms><figure>℥</figure></ms><lb/>

<m><la>Aes ustum</la></m>, deulx <ms>unces</ms>, 2 <ms><figure>℥</figure></ms><lb/>

<m>Limaille de cuivre <add>fin</add></m> mediocrem<exp>ent</exp> subtille, 2 <ms><figure>℥</figure></ms><lb/>

<m>Antimoyne</m>, 2 <ms><figure>℥</figure></ms><lb/>

<m>Sal gemme</m>, 2 <ms><figure>℥</figure></ms><lb/>

<m>Tartre crud</m>, 2 <ms><figure>℥</figure></ms><lb/>

<m>Suin de verre</m>, 2 <ms><figure>℥</figure></ms><lb/>

<m>Salpestre</m>, la moictié, sçavoir 1 <ms><figure>℥</figure></ms><lb/>

<m>Sel gros commun <add>fondu</add></m>, la moictié, 1 <ms><figure>℥</figure></ms><lb/>

<m>Sublime</m>, la moictié, 1 <ms><figure>℥</figure></ms><lb/>

<m>Borras</m>, la moictié, 1 <ms><figure>℥</figure></ms><lb/>

<m>Sel armoniac</m>, aultant que de <m>borras</m>, sçavoir 1 <ms><figure>℥</figure></ms></ab>

<ab>P<exp>rens</exp> de ces materiaulx, des meilleurs que tu pourras trouver. Poises<lb/>

les co<exp>mm</exp>e cy dessus est dict et les piles separement, vous tenant<lb/>

le <bp>visaige</bp> bandé sur le <bp>nes</bp> &amp; la <bp>bouche</bp>, despuys les <bp>yeulx</bp> en<lb/>

bas, pour eviter l'exalation de l’<m>arsenic</m>,<m>sublimé</m> et <m>orpiment</m>.<lb/>

Mesles les bien tous ensemble, puys les mectes dans un bon<lb/>

<tl>crusol</tl> qui soict si grand que les matieres y puissent avoir<lb/>

de vuyde la <ms>quarte ou cinquiesme partye</ms>. Couvres le <tl>crusol</tl><lb/>

d'un bon <tl><m>tuyle</m></tl> adapté en rond justement sur son ouverture. Et<lb/>

l'ayant lié de hault en bas et par les costés de <tl><m>fil de fer</m></tl><lb/>

assés fort, <m>lutes</m> le avecq de la <m>terre fiens ou terre bourré,<lb/>

de laquelle les <pro>fondeurs d'artiglerie</pro> se servent</m>. Et en cela<lb/>

soyés curieux &amp; diligent, &amp; n'oubliés pas d'y mesler du <m>verre pilé</m><lb/>

parmy le <m>luth</m>, pour fortifier v<exp>ost</exp>re <tl>crusol</tl>, de maniere<lb/>

qu'il ne prene point de vent, car la matiere ne vauldroit<lb/>

gueres, à cause que les <del>4</del> <add>cinq</add> derniers ingredients s'exhaleroient.</ab>

<ab>  
<margin>right-top</margin>  
Note qu'il te fault<lb/>

bien <m>luter</m> ton <tl>creuset</tl><lb/>

affin que les matieres<lb/>

ne prenent vent, car<lb/>

elles s'exalleroient.</ab>

<ab>  
<margin>right-middle</margin>  
<m>Lute</m> bien ton <tl>crusol</tl><lb/>

affin qu'il ne se rompe.<lb/>

Car s'il se rompt, les<lb/>

materiaulx s'evaporent<lb/>

&amp; <md>la fumée en est<lb/>

dangereuse</md>. Si en 12 <ms><tmp>heures</tmp></ms><lb/>

il n'est fondu<lb/>

et meslé, il ne se fera<lb/>

point bien.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Les <pro>orfevres</pro><lb/>

qui ont cognoi-<lb/>

ssance de ceste<lb/>

matiere vendent<lb/>

le <ms>denier</ms> d'icelle<lb/>

cinq <cn>sols</cn> aulx<lb/>

aultres <pro>orfevres</pro><lb/>

&amp; mesmement<lb/>

à <pro>ceulx qui<lb/>

travaillent de<lb/>

vaissele &amp; grosserie</pro>,<lb/>

car à la fin de<lb/>

leurs ouvraiges,<lb/>

ilz peuvent <m>soulder</m><lb/>

sur la premiere<lb/>

<m>souldure</m> par le<lb/>

moyen de<lb/>

ceste mixture.<lb/>

En g<exp>e</exp>n<exp>er</exp>al,<lb/>

touts<lb/>

ceulx qui veulent<lb/>

mouler &amp; gecter<lb/>

quelque chose<lb/>

subtille. Ceste<lb/>

matiere ne doibt<lb/>

pas estre divulguée<lb/>

affin quil n'en soit<lb/>

point abusé.</ab>

<ab>  
<margin>left-bottom</margin>  
<lb/>Le grain est co<exp>mm</exp>e<lb/>

de l'<m>acier</m> rompu.</ab>

<cont/>

</div>