<page>123v</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f252.item.r=></image>

<div>

<cont/>

<id>p123r\_1</id>

<ab>V<exp>ost</exp>re <m>luth</m> estant sec, mectés de <ms><tmp>bon matin</tmp></ms> v<exp>ost</exp>re <tl>crusol</tl> dans<lb/>

le <tl>four à vent</tl>, &amp; au commancem<exp>ent</exp> donnés foeu lent, tant pour<lb/>

recuire v<exp>ost</exp>re <tl>crusol</tl> que pour laisser doulcem<exp>ent</exp> passer la<lb/>

furie du <m>salpestre</m>. Puys vigores peu à peu &amp; avecq<lb/>

jugement le foeu. Et <del>y</del> laisses en la plaine vigueur<lb/>

d'iceluy vos matieres 12 <ms><tmp>heures</tmp></ms> ou un <ms><tmp>jour naturel</tmp></ms>.<lb/>

Faictes à chasque foys bonne quantité de ceste matiere<lb/>

pour n'y tourner pas souvent, à cause que les <md>fumées<lb/>

qui sont dangereuses te pourroient nuire</md>. Et plus tost<lb/>

qu'y travailler, prens au <ms><tmp>matin</tmp></ms> une bonne <m>rostie au<lb/>

beurre</m>, et tiens dudict <m>beurre</m> ou de la <m><pa>zedoaire</pa></m> ou<lb/>

des <m>pieces d'or</m> dans la <bp>bouche</bp>, et <del>ada</del> bande toy le<lb/>

<bp>visage</bp> d'une <tl>serviette</tl> despuys les <bp>yeulx</bp> en bas. De<lb/>

ceste masse, la crouste te servira pour <del>faire courre</del> <add>esclarcir</add><lb/>

<del>les grands ouvrages d</del> l'<m>argent</m> <add>de la masse <m>metallique</m></add> <del>comme <al>serpents</al> &amp; semblables</del> <add>au commancement qu'il sera fondu</add>.<lb/>

<del>Mays</del> <add>Et puys</add> le grain qui sera au fond du <tl>crusol</tl> se doibt<lb/>

reserver pour <del>les fleurs et les herbes delicates principallem<exp>ent</exp></del> <add>en mectre un peu dans l’<m>argent fondu</m> quand tu le<lb/>

vouldras gecter,</add><lb/>

<del>Toutesfois fault il tousjours mectre un peu de ce grain<lb/>

dans l'<m>argent</m> quand <del>tu veulx gecter</del> il est bien fondu et<lb/>

que tu es prest de gecter</del> Ainsy que tu fais de l'<m>estaim<lb/>

fin</m> sur le <m>cuivre</m> &amp; de l'<m>estaim de glace</m> sur le <m>plomb</m> et<lb/>

<m>estaim</m>. Et co<exp>mm</exp>e l'<m>estaim de glace</m> aigrist trop le <m>plomb</m> et<lb/>

l'<m>estaim</m> si tu le mets en trop grande quantité, aussy ce grain<lb/>

composé des materiaulx susdicts aigriroit trop ton <m>argent</m><lb/>

si<del>l</del> tu en mectois trop, <add>et l'obscurciroit</add>. Ceste composition susdicte t'est suffisa<exp>n</exp>te<lb/>

pour long temps, quand elle ha esté <ms><tmp>tout un jour</tmp></ms> au foeu<lb/>

<del>doulx</del> doulx au commancement &amp; vigoré de degré en degré jusques<lb/>

à la fin. Lors ayant faict une charge de charbon, laisse<lb/>

le consumer de soy mesme &amp; refroidir ton <tl>crusol</tl>. Aprés<lb/>

rompes le. Vous trouveres deulx plastes &amp; tourtelles dures<lb/>

dans le <tl>crusol</tl>. La superieure est co<exp>mm</exp>e lapidée, <del>Estant</del> composée<lb/>

des <m>sels sublimés</m> &amp; meslés ensemble. Celle du fonds est<lb/>

<m>metallique</m>, composée de <m>limailles</m>, <m><la>aes ustum</la></m> &amp; <m>antimoyne</m>, aya<exp>n</exp>t<lb/>

le grain fort menu. Pulverise la tourtelle superieure, faicte<lb/>

de <m>sels</m>, &amp; en mects pour esclarcir &amp; nettoyer l'<m>argent</m>, et le<lb/>

<m>grain metallic</m> te servira pour mectre dans le <m>metal fondu</m>.</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
Foeu de charbon.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Ou bien aprés<lb/>

que tu as faict<lb/>

piler tes drogues<lb/>

par quelque <pro>rustique</pro>.<lb/>

Et les ayant<lb/>

disposées dans ton<lb/>

<tl>crusol</tl>, &amp; iceluy<lb/>

luthé &amp; sec co<exp>mm</exp>e dict<lb/>

&amp; disposé dans le<lb/>

<tl>fourneau</tl>, fais<lb/>

conduire le foeu<lb/>

par quelque <pro>garson<lb/>

de <env>boutique</env></pro> acoustumé<lb/>

au charbon.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
On vend bien aulx<lb/>

<pro>orfevres</pro> ceste masse<lb/>

<m>metallique</m> pour<lb/>

attandrir leur<lb/>

<m>souldure</m>, à cause<lb/>

qu'en fondant le<lb/>

<m>letton</m> s'exale. Et<lb/>

avecq un peu de<lb/>

ceste matiere, ilz<lb/>

<m>souldent</m> sur l'aultre<lb/>

<m>souldure</m>.</ab>

</div>