<page>124v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f254.image</image>

<div>

<id>p124v\_1</id>

<head><add><m>Esmail</m></add> <m>rouge clair</m></head>

<ab>L’<m>or fin</m> luy est contraire, car <del><ill/></del> sur iceluy il demeure<lb/>

jaulnastre. Mays l’<m>or</m> allié luy est plus propre, comme celuy<lb/>

d’<cn>escu</cn> &amp; <cn>pistolet</cn>. <del>Si</del> L’<m>or</m> <del>f</del> <del>n’est remys au foeu</del> en sa seule<lb/>

couleur blafarde rend les <m>esmauls</m> de morte couleur. <del>Ma</del> Et<lb/>

pour ceste occasion, estant taillé on le remect au foeu pour luy<lb/>

donner couleur co<exp>mm</exp>e rougeastre, pour faire les <m>esmaulx</m> beaulx.<lb/>

<add>Aultrem<exp>ent</exp>, ils sont mats.</add></ab>

<ab>Il y a du <m>rouge clair</m> qui estant usé avecq l’<m>arene</m> perd sa<lb/>

beaulté.</ab>

<ab>Il s’en trouve qui ha des <m>grains d’or</m> dedans, et l’opinion aussy<lb/>

des bons <pro>orfevres</pro> que le bon se faict avecq de l’<m>or</m>.</ab>

</div>

<div>

<id>p124v\_2</id>

<head>Gecter en <m>or</m></head>

<ab>Les <tl>moules</tl> se recuisent mieulx &amp; plus seurement à feu<lb/>

clos, co<exp>mm</exp>e dans un <del><tl>pot</tl></del> <tl>four de reverberation</tl> que aultrement.<lb/>

De sorte que quand les <pro>orfevres</pro> veulent gecter quelque<lb/>

piece d’importance <del>d’<m>or</m> e</del> qui ha cousté beaucoup à esbaucher<lb/>

en <m>cire</m>, ilz mectent les <tl>moules</tl> dans un <tl>pot</tl> &amp; les revestissent,<lb/>

&amp; emplissent le <tl>pot</tl> de <m>terre</m>, soubstenant le foeu qui les<lb/>

tient unis et serrés. Puys recuisent <tl>moule</tl>, <m>terre</m> &amp; <tl>pot</tl><lb/>

ensemble, et co<exp>mm</exp>e tout est bien rouge ilz gectent l’<m>or</m>. L’<m>or fin</m><lb/>

ne court pas bien, mays bien l’<m>or allié</m>.</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

L’<m>or</m> &amp; l’<m>argent</m> ne s’aigrissent point,<lb/>

estant touts rouges et chaults trempés<lb/>

en l’<m>eau</m>.</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

L’<m>or</m> est d’<ms>un<lb/>

quart plus pesa<exp>n</exp>t<lb/>

que</ms> le <m>plomb</m>.</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

Quand l’<m>or</m> est<lb/>

en sa parfaicte<lb/>

chaleur, il est verd<lb/>

co<exp>mm</exp>e une <m>esmeraulde</m>.</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

Garde bien que<lb/>

là où tu veulx<lb/>

gecter de l’<m>or,</m><lb/>

il ne soict point<lb/>

tumbés de <m>plomb</m> ou<lb/>

<m>estain</m> ou <m>chaulx d’iceulx</m> dans la<lb/>

<tl>forge</tl>.</ab>

</div>

<div>

<id>p124v\_3</id>

<head>Moyen de fayre le gect pour petites<lb/>

<al>lezardes</al></head>

<ab>Pour ce que tu doibs tousjours faire ton gect par la queue,<lb/>

et qu’elle est si subtille et deliée que le <del>gect peyneroit</del> <m>metal</m> avecq<lb/>

difficulté pourroit bien courre, mesmement quand elle est replyée,<lb/>

roule de la <m>cire</m> à petits filets de ceste grosseur:

<figure>

<id>fig\_p124v\_2</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5dWU4UEtpX0hBV0k></link>

</figure>

et<lb/>

apliques en avecq le <tl><m>fil de fer</m></tl> chault, co<exp>mm</exp>e dict est, un au bout<lb/>

de la queue &amp; des aultres qui se raportent par mesme facon<lb/>

d’un <del>bort</del> <add>costé</add> de queue à l’aultre, co<exp>mm</exp>e tu vois despainct. Mays advise<lb/>

de faire avecq le bout du <tl><m>fil de fer</m></tl> chault que le bout de la <m>cire</m><lb/>

n’occupe gueres sur l’animal, car le sable du second gect ne toucheroit<lb/>

pas à ceste partye. Mays fais que le bout de la <m>cire</m> se renge<lb/>

seulem<exp>ent</exp> au bort du vuide du premier <tl>moule</tl>. Fais aussy des conduicts<lb/>

de <m>cire</m> aultour des pattes &amp; aultour des contournemens du corps<lb/>

qui sont un peu longs, &amp; ilz serviront d’abreuvoirs à la chose moulée.<lb/><cont/></ab>

<ab>

<margin>right-bottom</margin>

<add>Suys icy dessus:</add>

<figure>

<id>fig\_p124v\_3</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5STY2ZEpOSXFVWXc></link>

</figure>

<cont/>

</ab>

@

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

<add>Quand la queue, qui est subtille et<lb/>

plus prés du gect, vient bien, le reste<lb/>

vient bien</add>.</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

Le principal est<lb/>

que les oreilles<lb/>

viennent bien moulées<lb/>

du <al>serpent</al>.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>

Ton gect doibt<lb/>

estre fort delié à<lb/>

l’entrée de l’animal<lb/>

&amp; de l’<ms>espesseur d’un <tl>costeau</tl></ms>.</ab>

<figure>

<id>fig\_p124v\_1</id>

<margin>left-bottom</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5aGQ0OTFCTklrQ0k></link>

</figure>

<cont/>

</div>