<page>127r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f259.image></image>

<div>

<cont/>

<id>p126v\_3</id>

<ab>quelques filets tant pour contenir les herbes, affin qu'elles<lb/>

ne se haulssent point <del>par</del> quand tu gectes ton sable cler,<lb/>

que pour leur donner vent quand le <tl>moule</tl> est recuit.<lb/>

Car en ce faisant, le <del><tl>moule</tl></del> <add>filet</add> se brusle &amp; laisse des espaces<lb/>

vuides aulx herbes qui leur sert de souspirails &amp; des lieulx<lb/>

pour s'esvacuer &amp; pour donner air aulx herbes affin qu'elles<lb/>

se bruslent mieulx. Car ce qui les faict demeurer en <m>charbon</m>,<lb/>

c'est qu'elles se bruslent à foeu clos &amp; sans espace vuide à<lb/>

cause de leurs brins subtils. Essaye doncq d'engrossir la<lb/>

principalle tige avecq un peu de <m>cire</m> fondue &amp; la laisse froidir,<lb/>

puys la moule. Et la <m>cire</m> se fondant, elle lairra la principale<lb/>

tige au large &amp; co<exp>mm</exp>e vague, affin qu'elle se brusle mieulx. Ou bien<lb/>

oings les d'<m>huile de petrol ou de soufre</m>, <add>de</add> <m>tourmentine,</m> d'<m>huile,<lb/>

de brique</m> &amp; semblables, ou d'<m>eaulx forts</m> ou d'<m>eaulx de vye</m>;<lb/>

ou fais des sables de <m><la>crocum</la></m>, d'<m>escaille de fer</m>, de loppe<lb/>

de <m>fer</m>, d'<m>esmeri</m> &amp; choses qui soubstiennent plusieurs <ms><tmp>jours</tmp></ms><lb/>

grande ignition.</ab>

<ab>Les <m>os des animaulx</m> ne sont pas si fascheus à brusler<lb/>

&amp; reduire en <m>cendre</m>, pource que la <m>chair</m> estant bruslée, les<lb/>

<m>os</m> demeurent vagues, &amp; la pesanteur du <m>vif argent</m> les faict<lb/>

rompre &amp; subtilier, estant calcinés &amp; bruslés.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
L'<pa>asperge</pa> demeure<lb/>

tousjours en <m>charbon</m><lb/>

co<exp>mm</exp>e petites espingles.<lb/>

Essaye de la prendre,<lb/>

et le <pa>tim</pa>, au comma<exp>n</exp>cem<exp>ent</exp><lb/>

qu'ilz gectent, que leur<lb/>

tige est encores<lb/>

tenvre.</ab>

</div>  
<div>  
<id>p127r\_a1</id>  
<head><tl>Moule de <m>plastre</m></tl> pour <m>cire</m></head>

<ab>Quand ton <tl>moule</tl> de <m>plastre</m> est faict &amp; sec, advise bien<lb/>

que ton <tl>moule</tl> soict bien en despouille, car quelque foys il<lb/>

advient que l'animal, estant blessé ou amaigry &amp; flestri,<lb/>

faict des rides ou <del>retire</del> estant ses escailles où le <m>plastre</m><lb/>

entre. Et cela n'estant point en despouille, l'animal de <m>cire</m><lb/>

s'attaqueroit &amp; se romperoit, &amp; ne l'aurois jamays parfaict.<lb/>

Advise aussy de fayre tes gects pour la <m>cire</m> fort<lb/>

larges. Ainsy &amp; que les gects ne soient point trop espés. Ils<lb/>

se font quand <del>l’animal est</del>

<figure>

<id>fig\_p127r\_1</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5ZFFkT3I4Vmx2em8></link>

</figure> le moule des deulx costés<lb/>

sont faicts, &amp; que l'animal en est hors.</ab>

</div>