<page>127v</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f260.igmae></image>

<div>  
<id>p127v\_a1</id>  
<head><m>Terre des <pro>fondeurs</pro></m></head>

<ab>C'est de la <m>terre bolbene</m> meslée de <m>fiens</m> ou <m>bourre</m>, qui<lb/>

tiennent au foeu, de laquelle il te fault tousjours avoyr<lb/>

provision pour <m>luter</m> tes <tl>moules</tl> qui <del>ont b</del> doibvent servir<lb/>

à gecter <m>argent</m> &amp; qu'il fault recuire. Ceulx où il fault<lb/>

brusler quelque fleur ou animal ne se doibvent pas <m>luter</m>,<lb/>

qu'ilz ne soient esté une fois recuits, et qu'ilz ne soient nettoyés<lb/>

des <m>os</m> &amp; <m>cendres</m> demeurés dedans. Et que ayant ostés les<lb/>

<tl>crampons</tl>, tu n'ayes ouvers les deulx moictiés pour voir s'ilz<lb/>

sont point fendus. Car il y a du <m>plastre</m> qui n'est pas si dur<lb/>

au foeu, l'ung que l'aultre. D'aultre y en ha qui faict<lb/>

croust des choses qui demeurent à brusler dedans. Et cela<lb/>

sont imperfections qu'il fault eviter, ou <del>par</del> en baigna<exp>n</exp>t<lb/>

fort d'<m>eau de vye</m> l'animal plustost que d'y gecter le sable<lb/>

destrempé, ou y mesler ou plus ou moings de <m>brique</m> ou<lb/>

<m>alum</m>, ou recuire plus la <m>brique</m>, ou au lieu de <m>brique</m> y<lb/>

mesler des <m>culs de crusols</m> &amp; semblables choses qui resistent<lb/>

fort au foeu. Ayant doncq recuit ton <tl>moule</tl> pour brus<corr>l</corr>er<lb/>

le dedans, laisse bien froidir. Et s'il est net &amp; point fendu,<lb/>

remects les <tl>crampons</tl> &amp; <m>lutte</m> le avecq ceste <m>terre susdicte<lb/>

des <pro>fondeurs</pro></m>, &amp; saulpouldre un peu de <m>cendre</m> criblée, &amp;<lb/>

laisse un peu essorer. Mays garde toy bien de <m>luter</m><lb/>

<del>quilz ne soient</del> que les <tl>moules</tl> ne soient froicts. Ceulx pour<lb/>

gecter <m>argent</m> où n'y ha rien à brusler dedans n'ont besoing,<lb/>

sinon quand le gect &amp; souspirails sont faicts, que de les<lb/>

<m>luter</m> &amp; les recuire une foys. Ne <m>lute</m> point le bout du<lb/>

<tl>moule</tl> par où tu veulx faire le gect, ains laisse le descouvert,<lb/>

&amp; l'issue des souspirails aussy.</ab>

<ab><add>Si</add> <rub>Les <tl>moules</tl></rub> <del>qui</del> se <del>do</del> <add>doibvent</add> fendre c’est <del>rendent ainsy</del> à la premiere<lb/>

recuite, car à la seconde il ne se fendent plus.</ab>

<ab><rub>Les plus</rub> petits <tl>moles</tl> sont plustost recuits, prens <del>les</del> doncq<lb/>

les premiers recuits quand tu gectes, car tu en peulx mectre<lb/>

à recuire plusieurs.</ab>

<ab>Allume les <m>charbons</m> premierem<exp>ent</exp> à la <tl>forge</tl> ou en quelque<lb/>

aultre lieu prés, &amp; ayant posé tes <tl>moules</tl> sur une couche de<lb/>

bonne <m>braise</m>, pas trop allumée pour donner feu lent au coma<exp>n</exp>cem<exp>ent</exp>,<lb/>

mects y &amp; adjouste peu des <m>charbons</m> demy allumés à la <tl>forge</tl>.</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
La <m>terre de laquelle les <pro>fondeurs</pro><lb/>

se servent pour braser ou <m>soulder</m></m>, qui est<lb/>

<m>terre ardille areneuse</m>,<lb/>

ou bien <m>ardille</m> meslée<lb/>

de sable, aprés l'avoir<lb/>

seichée &amp; <tl>tamisée</tl> &amp;<lb/>

puys composée, est bonne<lb/>

pour <m>luter</m> tes <tl>moules</tl>,<lb/>

car ceste <m>terre</m> se fond<lb/>

plustost que ce fendre.<lb/>

Et toute <m>terre</m> qui se<lb/>

fond <del>est</del> ne peult manquer<lb/>

en cecy.</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
<add><tl><m>Fil de fer</m></tl> pour donner liaison</add>.</ab>

<figure>

<id>fig\_p127v\_1</id>

<margin>left-top</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5S2VzRmhYUWpfbmc></link>

</figure>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
<add><m>Lute</m> espés tes<lb/>

<tl>moules</tl>, &amp; s'ilz sont<lb/>

petits, tu les peulx<lb/>

incontinent recuire<lb/>

à bon foeu, mesmem<exp>ent</exp> ceulx de<lb/>

<m><la>crocum</la></m></add>.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Si la <m>terre</m> est<lb/>

bonne &amp; <del>l</del> ne se fend<lb/>

point en recuisant<lb/>

&amp; ne se separe point<lb/>

du <tl>moule</tl>, les<lb/>

<tl>moules</tl> ne se fendro<exp>n</exp>t<lb/>

point aussy &amp; ne<lb/>

feront point de<lb/>

baves au gect.<lb/>

Recuits doulcem<exp>ent</exp><lb/>

à l'aise à foeu<lb/>

clos, &amp; ne les exposes<lb/>

pas chaulx <env>à l'air</env>.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
<m>Lute</m> assés espés<lb/>

à deulx ou trois<lb/>

couches, mesmem<exp>ent</exp> au<lb/>

droict des joinctures,<lb/>

affin que l'<m>argent</m> ne<lb/>

sorte du <tl>moule</tl>.</ab>

<ab>  
<margin>left-bottom</margin>  
Recuits en <tl>four<lb/>

de reverberation</tl>.</ab>

<figure/>

<ab>  
<margin>left-bottom</margin>  
Pour essayer si ta<lb/>

<m>terre</m> est bonne, plustost<lb/>

que la mectre sur tes<lb/>

<tl>molles</tl>, <m>lutes</m> <add>en</add> cet<lb/>

endroict de la <del>fo</del> muraille<lb/>

de la <tl>forge</tl> qui est<lb/>

aultour de la <tl>tuelle</tl><lb/>

&amp; canon du <tl>souflet</tl>,<lb/>

&amp; allume le foeu, &amp; si elle soubstient sans se fendre<lb/>

elle sera bonne.</ab>

</div>