<page>128r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f261.image></image>

<div>

<id>p128r\_1</id>

<head>Gecter en <m>argent</m> et <m>or</m></head>

<ab>

Voulant fondre mects tousjours pour ces deulx <m>metaulx</m> un<lb/>

<m>pierrete de borras pulverisee</m> au fonds du <tl>crusol</tl> &amp; l<m>or</m> et<lb/>

<m>argent</m> dessus Cela faict que si le <tl>crusol</tl> rendoit quelque<lb/>  
vapeur ou fumee aigre il nempire poinct ces deulx <m>metaulx</m> pour<lb/>

l<m>or</m> principallement cela est bon</ab>

<ab>

Si tu as plusieurs <tl>molles</tl> a gecter ne les pense pas emplir dun gect<lb/>

Car le <m>metal</m> seroit froid Mays ayant bien chauldement gecte<lb/>

&amp; emply lun Refonds &amp; gecte dans laultre</ab>

<ab>

Quand ton <tl>moule</tl> commance a rougir par dedans <add>le gect</add> <del>&amp; que le gect</del><lb/>  
<del>perd sa noirceur</del> <del>Lors mects ton</del> &amp; que regardant dedans il <del>te</del> ne<lb/>  
te paroist <del>plas</del> <add>pas un seul point</add> de noirceur Continue a lentretenir en ceste chaleur<lb/>

&amp; si besoing est adjoustes y quelques <m>charbons</m> demy allumes avecq<lb/>

tes <tl>molletes</tl> Cependant <del>com</del> mects <add>dans la <tl>forge</tl></add> ton <tl>crusol</tl> avecq un peu de <m>borras</m><lb/>  
moulu au fonds &amp; l<m>argent</m> que tu veulx gecter <del>en ta <tl>forge</tl></del> <add>soict par dessus</add> Laisse<lb/>

recuire ton <tl>crusol</tl> entre les <m>charbons</m> allumes <del>jus</del> <del>sans soufler</del><lb/>

jusques a ce quil soict rouge Car plustost il ne fault pas soufler<lb/>  
Et quant tu soufleras poulsse dun mouvem<exp>ent</exp> longuet &amp; continué le<lb/>

<tl>souflet</tl> luy donnant une petite secousse en poulssant &amp; une aultre le<lb/>

tirant a toy En ceste sorte la chaleur se donne plus forte <del>Com</del> <del>Ne</del><lb/>

Advise de retirer par foys ton <tl>crusol</tl> <del>avecq les</del> en hault avecq les<lb/>  
<tl>mollettes</tl> chauldes pourcequ<del>il</del><add>e sil</add> estoit pose au droict de la <tl>tuelle</tl><lb/>

&amp; que le <del><tl>souflet</tl> b</del> <del><add>vent batist le</add></del> vent du <tl>souflet</tl> batist le <tl>cruset</tl> il refroidiroit<lb/>  
l<m>argent</m> plustost que leschaufer Fais doncq que les <m>charbons</m> allumes<lb/>  
le soubstiennent par dessus la <tl>tuelle</tl> &amp; prens garde quil soit esloigne<lb/>

de trois bons <ms><bp>doigts</bp></ms> de la muraille de la <tl>forge</tl> En ceste sorte il<lb/>

chaufe mieulx Doncq quand ton <m>argent</m> commance a fondre si tu<lb/>

cognois quil soict aigre voyant les lopins fendus &amp; creves Prens<lb/>  
la <ms>grosseur dune <pa>noisette</pa></ms> d<m>arsenic &amp; <ms>deulx foys aultant</ms> de tartre<lb/>

crud grossierem<exp>ent</exp> pulverises</m> car en ceste sorte ilz ont plus de pouvoir<lb/>

deschaufer Et gectes en par foys dans le <tl>crusol</tl> sur l<m>argent</m> qui sen<lb/>

esclarcist Mays si tu as de ceste croste sublimee sur la matiere<lb/>

metallique qui semble grain d<m>acier</m> cy devant descripte Prens<lb/>

un peu de ceste la, laissant <add><figure>#</figure></add> les aultres &amp; gectes en sur ton <m>argent fondu</m> </ab>

<ab>

<margin>right-top</margin>

Aulcuns laissent un peu reposer l<m>argent</m><lb/>

hors du foeu<lb/>

plustost que<lb/>  
gecter</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

L<m>or et largent fondus</m><lb/>

avecq les choses susdictes<lb/>

ne souflent<lb/>  
gueres</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

Pour l<m>or</m><lb/>

il ne fault<lb/>

pas <del>d</del>tant<lb/>

<del>d<m>estain</m></del> de<lb/>

<m><la>crocum</la></m> que<lb/>

d<m>alum de<lb/>

plume</m></ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

Les petits<lb/>

<tl>moules</tl> sont<lb/>

bien tost recuits<lb/>

Mays les grands<lb/>

&amp; petits se doibvent<lb/>

plustost seicher au<lb/>

<tl>four</tl> car lhumidite<lb/>

du <tl>moule</tl> par<lb/>

la <del>fo</del> chaleur<lb/>

du <tl>four</tl><lb/>

sattire dehors<lb/>

Mays laspre<lb/>

chaleur des<lb/>

<m>charbons</m> la<lb/>

chasse de lexterieur<lb/>

par dedans</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

Tout <m>argent<lb/>

allie</m> faict chape<lb/>

et tout aultre<lb/>

<m>metal</m> aussy</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

L<m>argent</m> ne veult<lb/>

poinct estre descouvert<lb/>

fondu</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

<figure>#</figure>

<add>grossierem<exp>ent</exp> pulverisee</add></ab>

<ab>

<margin>bottom</margin>

Loppe d<m>argent sophistique</m> se vitrifie en rouge a cause de l<m>arsenic</m> &amp; <m>orpiment</m></ab>

<cont/>

</div>