<page>131v</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f268.item.r=></image>

<div>

<cont/>

<id>p131r\_5</id>

<ab>en forme ronde pour la gecter en <m>or</m> et <m>argent</m>, ne mects<lb/>

rien en ta <m>cire</m> que tu præpareras pour cet effect <del>sino</del> de<lb/>

toutes ses drogues, sinon y gecter du <m>soufre fondu</m> co<exp>mm</exp>e<lb/>

elle est fondue, &amp; de la <m>fumée de chandelle</m>. Le <m>soufre<lb/>

fondu</m> va au fonds et neanmoings laisse de sa qualité<lb/>

à la <m>cire</m>, la faisant promptem<exp>ent</exp> fondre au foeu &amp; luy<lb/>

donna<exp>n</exp>t fermetté. En ceste sorte tu peux fondre au<lb/>

feu ceste <del>ci</del> figure esbauchée de <m>cire</m>. Mays si elle<lb/>

est composée de <m>ceruse</m> ou semblables, il faut que<lb/>

tu mectes ton <tl>moule</tl> dans l’<m>eau bouillante</m>.</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
Pour figures<lb/>

de <m>cire</m> platte,<lb/>

il n’est poinct besoing<lb/>

de tout cela,<lb/>

car la <m>cire</m> se<lb/>

despouille &amp; ne<lb/>

demeure pas dans<lb/>

l<del>a</del>e <tl>moule</tl>.</ab>

</div>  
<div>  
<id>p131v\_1</id>  
<head>Quand le gect d’<m>estaim</m> ou<lb/>

de <m>plomb</m> soufle</head>

<ab>Si ton ouvraige gecté a souflé, il se peult reparer<lb/>

avec de la <m>cire</m> fort dure, que tu peux aprés <m>argenter</m><lb/>

ou <m>dorer</m>. Pour obvier à cela, si tu gectes tanvre,<lb/>

la ligue d’une <ms>℥</ms> <del>d’est</del> de <m>plomb</m> sur une <ms>lb</ms> d’<m>estaim</m><lb/>

est bonne. Mays si tu gectes de <m>plomb</m> <add>pour chose espesse</add>, il fault<lb/>

bien sur une <ms>lb</ms> d’iceluy deux <ms><figure>℥</figure></ms> d’<m>estaim</m>, car le <m>plomb</m>,<lb/>

estant gras &amp; poisant, porte plus. De ceste ligue j’ay<lb/>

gecté ung grand <al>lezard</al> co<exp>mm</exp>e le naturel. En chose<lb/>

espesse, <del>si</del> qui garde long temps sa chaleur, s’il y<lb/>

a gueres d’<m>estaim</m>, il faict soufler. Ton <tl>moule</tl> ne<lb/>

doibt pas estre froid, mays <sn>en telle chaleur que tu<lb/>

le puisses manier sans lesion, ou que tu puisses tenir<lb/>

le <tl><bp>doigt</bp></tl> dans le gect sans te brusler</sn>. Il fault aussy<lb/>

que ton <m>plomb</m> ou <m>estaim</m> soit comme rouge. Fonds<lb/>

premierem<exp>ent</exp> le <m>plomb,</m> &amp; puys la ligue de l’<m>estaim</m> dessus.<lb/>

Et co<exp>mm</exp>e tu vouldras gecter, mets un lopin de <m>rousine</m><lb/>

&amp; puys un peu d’<m>estaim de glace</m>. @Si tu mects parmy l’<m>estaim</m><lb/>

trop de <m>plomb</m>, il ne court pas bien tanvre. Et pour <add>le</add> sçavoir,<lb/>

si<del>l</del> l’<m>estaim</m> crie fort, c’est signe qu’il n’y ha pas trop de <m>plomb</m>.<lb/>

S’il crie lentem<corr><exp>ent</exp></corr>, c’est à dire qu’il y en ha trop.<lb/>

Advise bien</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>

Tu y peulx <m>soulder</m><lb/>

de <del>l’es</del> la mesme<lb/>

matiere puys la<lb/>

reparer avecq le<lb/>

<tl>burin</tl>, <tl>limes</tl>, <tl>chaple</tl><lb/>

&amp; semblable.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>

L’<m>estaim</m> est un<lb/>

<m>metal</m> qui penetre,<lb/>

qui soufle &amp; brusle<lb/>

et est fantasque<lb/>

à pratiquer, plus <corr>que</corr><lb/>

l’<m>or</m> et l’<m>argent.</m></ab>

<ab>  
<margin>left-bottom</margin>  
Le <m>plomb</m> veult<lb/>

estre non seulem<corr><exp>ent</exp></corr> rouge,<lb/>

mays bien vif &amp;<lb/>

courant &amp; liquide<lb/>

co<exp>mm</exp>e <m>eau</m>, qui est signe<lb/>

de sa parfaicte<lb/>

chaleur, &amp; le <tl>moule</tl><lb/>

<del>ch</del><del>f</del> est tellem<corr><exp>ent</exp></corr> chault que<lb/>

tu puisses soufrir<lb/>

le <bp>doigt</bp> dedans.<lb/>

Ne l’ouvre pas qu’il<lb/>

ne soit refroidy.<lb/>

C’est signe de bon gect<lb/>

tant pour luy que l’<m>or</m><lb/>

&amp; <m>argent</m> quand il sort par les souspirails.</ab>

<cont/>

</div>