<page>132r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f269.item.r=></image>

<div>

<cont/>

<id>p131v\_1</id>

<ab>de n’ouvrir pas trop chault ton <tl>moule</tl>, car cela aigrist, faict<lb/>

soufler &amp; retirer l’<m>estaim</m> &amp; faict rompre la chose moulée.<lb/>

Ne trempe pas aussy ton <tl>moule</tl> chault dans l’<m>eau</m>, car cela<lb/>

fait retirer <del>le met</del> l’<m>estain</m> ou <m>plomb</m>.</ab>

</div>  
<div>  
<id>p132r\_1</id>  
<head><tl>Moule</tl> faict à deulx gects</head>

<ab>Il s’ouvre estant recuit pour le nettoyer, aprés on remect<lb/>

les <tl>crampons</tl>, on <m>lutte</m> le <tl>molle</tl> &amp; singulierem<exp>ent</exp> les joinctures,<lb/>

puys on fait lentement seicher la <m>terre.</m> Et puys co<exp>mm</exp>e<lb/>

elle ne fume plus, on laisse refroidir le <tl>moule</tl> jusques à<lb/>

ce que tu le puisses tenir sans lesion. Aprés mects dans<lb/>

les <tl>presses</tl> ou dans le sable dans une <tl>terrine</tl>, &amp; gecte<lb/>

d’<m>estaim.</m> Car si tu gectois d’<m>argent</m> ou <m>d’or</m>, il faudroit<lb/>

que ton <tl>moule</tl> fust recuit deulx fois, &amp; gecté co<exp>mm</exp>e il seroit<lb/>

tout rouge.</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
Si ton <tl>moule</tl><lb/>

<del>f</del> par le default<lb/>

du <m>plastre</m><lb/>

se retire <add>au foeu</add>, il le<lb/>

fault ouvrir<lb/>

aprés la premiere<lb/>

recuite pour le<lb/>

reserrer &amp; le<lb/>

<tl>cramponer</tl> et<lb/>

<m>luter</m> de nouveau<lb/>

et le reserrer.</ab>

</div>  
<div>  
<id>p132r\_2</id>  
<head>Forme de recuire les <tl>moules</tl></head>

<ab>Allume des <m>charbons</m> à la <tl>forge</tl> &amp; puys disposes les de<lb/>

reng en un coing d’icelle, selon la grandeur de ton <tl>moule</tl>,<lb/>

en sorte qu’il en puisse estre bien muny de trois ou 4<lb/>

<ms><bp>doigts</bp></ms> tout aultour, et principallement au fonds du <tl>moule</tl>,<lb/>

qui est le plus espés <del>et qui</del>. Tes <m>charbons</m> ainsy disposés,<lb/>

poses y tes <tl>moules</tl> dessus, &amp; non sur une <tl>grille</tl> co<exp>mm</exp>e aulcuns<lb/>

font, pource que ilz prendroient le foeu trop aspre. Et laisse<lb/>

quelque temps ainsy &amp; peu &amp; à peu eschaufer ton <tl>four</tl>,<lb/>

adjoustant tousjours quelque <m>charbon</m> allumé. Et tant que<lb/>

le <tl>moule</tl> sera humide, les <m>charbons</m> seront co<exp>mm</exp>e amortis par<lb/>

dessoubs. Mays comme il sera sec ilz s’allumeront d’eulx<lb/>

mesmes. Et quand il est sec d’un costé, tourne le de l’autre.<lb/>

Et quand il sera sec de touts les deulx &amp; ne fumera plus.<lb/>

Lors vigore le foeu &amp; le couvre de <m>charbons</m> allumés. Et<lb/>

co<exp>mm</exp>e il commancera de rougir, ne soufle pas les <m>charbons</m><lb/>

avecq le petit <tl>souflet</tl> car cela le feroit <del>soufler</del> crever. Et<lb/>

pareillem<exp>ent</exp> quand il est rouge tiens le bien couvert de <m>charbons</m><lb/>

allumés &amp; ne le descouvre pas, car il se fendroit. Garde que le<lb/>

<env>vent d’une fenestre</env> ne batte pas dessus. Laisse refroidir</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Quand tu<lb/>

veulx recuire<lb/>

tes <tl>moules</tl>, <del>&amp;</del> soict<lb/>

que tu les <m>luttes</m><lb/>

ou non, marque<lb/>

l’endroit du<lb/>

ventre pour<lb/>

mectre cestuy là<lb/>

en bas contre<lb/>

les <m>charbons</m><lb/>

allumés, <del>que</del><lb/>

pource que si<lb/>

l’ardeur du foeu<lb/>

les faisoict<lb/>

fendre, il<lb/>

vauldroit mieulx<lb/>

que ce fust au<lb/>

ventre &amp; par

dessoubs que<lb/>

sur le dos.</ab>

<ab>  
<margin>left-bottom</margin>  
@Si ton <tl>moule</tl> est<lb/>

petit il ne le fault<lb/>

pas laisser <del>reposer</del> tant<lb/>

au foeu car il s’y<lb/>

corrompt et se fend,<lb/>

car il est plustost recuict qu’un grand.</ab>

<cont/>

</div>