<page>133v</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f272.image></image>

<div>

<id>p133v\_1</id>

<head>

Le soufleme<exp>n</exp>t et petits trous qui se<lb/>

trouvent aulx <tl>moules</tl></head>

<ab>

Cela provient volontiers quand tu gectes deulx ou trois<lb/>

petits <tl>moules</tl> l’un aprés l’autre d’une mesme <tl>escuelle</tl>, car<lb/>

le dernier se gecte du fonds &amp; plus espés de l’<tl>escuelle</tl>, qui<lb/>

volontiers soufle. Le plus cler gecte plus subtil &amp; plus<lb/>

net, pourveu qu’on soufle assés fort en gectant sur le sable<lb/>

destrempé &amp; gecté affin de dissiper ces petits bouillons.</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

Quand le sable<lb/>

est espés gecté,<lb/>

volontiers il soufle.</ab>

</div>

<div>

<id>p133v\_2</id>

<head>Chose qui n’est en despouille</head>

<ab>

Il la fault couper pour la faire brusler dans le <tl>moule</tl>,<lb/>

mays couppe la avecq des <tl>ciseaux</tl> tout d’un coup affin que<lb/>

le <m>sang</m> ne tombe sur le <tl>moule</tl> &amp; ne fasse crasse, qui estant<lb/>

recuite est difficille à oster. Mects aprés ton <tl>moule</tl> dans<lb/>

le <tl>four</tl> ou semblable chaleur affin que promptem<exp>ent</exp> cela se<lb/>

seche &amp; se retire, plustost que faire crouste sur le <tl>moule</tl><lb/>

ou moisissure.</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

<figure>+</figure>

Quand tu moules de<lb/>

petites <al>lesardes</al> et que<lb/>

tu veux descouvrir<lb/>

la premiere partye<lb/>  
moulée, commance à<lb/>  
descouvrir les testes<lb/>

&amp; tu cognoistras<lb/>

l’endroit d’icelle par<lb/>

l’<tl>espingle</tl>.<lb/>

Ne touche point à<lb/>

descouvrir les pattes<lb/>  
que tu n’ayes descouvert<lb/>

tout le corps, affin<lb/>

que le corps desnué se<lb/>  
remuant ne fasse<lb/>

oster les pattes de leur<lb/>  
place, où il est fascheux<lb/>

de les remectre.<lb/>

Quand tu ostes les<lb/>  
petites <tl>poinctes</tl> qui<lb/>

tiennent les pattes,<lb/>

arreste les &amp; les presse<lb/>

de quelque chose, affin<lb/>

qu’en osta<exp>n</exp>t l’<tl>espingle</tl><lb/>  
elles ne s’ostent de<lb/>

leur place, où enfin<lb/>

tu les peux remectre<lb/>

avecq de la <m>cire</m>.</ab>

</div>

<div>

<id>p133v\_3</id>

<head>Divers animaulx enlassés</head>

<ab>

Tu peux bien enlasser un <al>serpent</al> <del>enlassé</del> avecq un <al>lesard</al><lb/>

qui se mordront l’ung l’aultre, ou un <al>serpent</al> qui mange<lb/>

une <al>grenoille</al> ou une <al>angrois<del>s</del>e</al> &amp; choses semblables. Mays<lb/>

pour ce que ses enlassements ne se peulvent bonnement fayre<lb/>

de despouille, coupe ce que tu pourras &amp; laisse le reste<lb/>

brusler. Et pour faire tenir en la gueule du <al>serpent</al>,<lb/>

qui est eslevé, une <al>angroise</al> qui est petite &amp; qu’il fauldroit<lb/>

soubstenir en l’air, <del>po</del> à cause que la teste du <al>serpent</al> se pose<lb/>

eslevée, mects dessoubs l’<al>angrois<del>se</del>e</al> une eslevation de <m>terre</m><lb/>

convenable pour la soustenir. Et si tu mects au <tl>four</tl><lb/>

le <tl>moule</tl>, l’animal se seichant promptem<exp>ent</exp> se retirera<lb/>

&amp; aprés se bruslera mieulx. <del>si tu vois</del> Ces enlassem<exp>ents</exp><lb/>

se font aussy pour couvrir la blesseure ou default<lb/>

des animaulx qu’on blesse communem<exp>ent</exp> quand on les<lb/>

prend. N’oublie pas aussy d’attacher &amp; joindre, avecq de<lb/>

la <m>cire</m> <del>s</del> raportée subtillem<exp>ent</exp> avecq du <tl><m>fil de fer</m></tl> chault, toutes<lb/>

les parties de l’animal qui passent l’une sur l’autre ou celles<lb/>

que tu vois qui n’apuyent pas bien sur la <tl>plaste de <del><m>cire</m></del> <m>terre</m></tl>,<lb/>

affin que le sable destrempé ne l’enleve pas. Et c’est pour</ab>

<cont/>

</div>