<page>135v</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f276.item.r=></image>

<div>  
<id>p135v\_1</id>  
<head>Pour gecter en <m><figure>☼</figure></m></head>

<ab>Prens un <tl>crusol</tl> de capacité convenable pour ce que<lb/>

tu y veulx mectre, pile un peu de <m>borras</m> grossierem<exp>ent</exp> &amp; le mects<lb/>

au fonds, puys le <m><figure>☼</figure></m> dessus. Dispose sur les <m>charbons</m><lb/>

de la <tl>forge</tl> en telle sorte ton <tl>crusol</tl> que le vent du <tl>souflet</tl><lb/>

luy soufle par dessoubs et non au costé car cela le refroidiroit<lb/>

&amp; ne chauferoit pas assez. Fais aussy qu’il soict esloigné<lb/>

trois bons <ms><bp>doigts</bp></ms> de la muraille de la <tl>forge</tl> affin qu’il<lb/>

se puisse bien entourner de <m>charbon</m>. Laisse recuire ledict<lb/>

<tl>crusol</tl> jusques à ce qu’il soict bien rouge. Alors fais<lb/>

soufler par ton <pro>garson</pro> à longues poussades et fort,<lb/>

car en ceste sorte il chaufe <del>bien</del> mieulx. Et cependant,<lb/>

<del>soufle par</del> quand l’<m>or</m> sera fondu, soufle par dessus<lb/>

avec un <tl>petit souflet</tl>, car l’<m>or</m> s’aigriroit &amp; prendroit<lb/>

comme une cappe. Et tant que il fera une fumée tournoya<exp>n</exp>te<lb/>

co<exp>mm</exp>e tu soufles ainsy, c’est à dire qu’il n’est pas assés<lb/>

doulx pour le gect. Descouvre doncq le <tl>creuset</tl>, &amp;<lb/>

sans le bou<del>ch</del>ger de son lieu et sans interrompre le soufler,<lb/>

fais le pancher vers toy affin de voyr bien dedans.<lb/>

Gectes y la <ms>grosseur d’une <pa>febve</pa></ms> de <m>borras</m> &amp; soufle<lb/>

dedans à secousses avec le <tl>petit souflet</tl>. Mays s’il y a<lb/>

<m>charbons</m> dedans, soufle un peu fort pour les en<lb/>

fayre sortir. Et si l’<m>or</m> fume &amp; tourne, mets encores<lb/>

du <m>borras</m> et <del>note</del> soufle par dessus, prenant<lb/>

garde que, s’il est encores aigre &amp; pas assés adoulcy,<lb/>

il se couvre quand tu soufles co<exp>mm</exp>e s’il estoit refroidy.<lb/>

Mays s’il ne faict ce signe, il est assés douls.<lb/>

@Lors fais soufler bien fort affin de le bien eschaufer, et<lb/>

co<exp>mm</exp>e tu penseras qu’il soit assés chault, gecte par dessus dans le<lb/>

<tl>crusol</tl> de la <def><m>couleur</m></def> composée co<exp>mm</exp>e est dict cy devant de <m>verdet</m>,<lb/>

<m>selpestre</m>, <m>sal armoniac</m> &amp; <m>borras</m> <add>un peu</add>. Et <del>laisse reposer</del> soufle<lb/>

tousjours du <tl>petit souflet</tl>, et l<m>or</m> viendra luisant co<exp>mm</exp>e</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Si tu gectes en <m>or</m><lb/>

quelque piece d’importa<exp>n</exp>ce,<lb/>

<m>lute</m> ton <tl>moule</tl><lb/>

du mesme sable<lb/>

où il <del>y a</del> y aye<lb/>

du <m><la>crocum</la></m>.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Si tu veulx gecter<lb/>

quelque grand ouvraige en <m>or</m><lb/>

ou qui soict d’importance,<lb/>

fays au pied de la<lb/>

<tl>forge</tl> ou à un bout<lb/>

d’icelle <add><tl>un four à vent</tl></add> où tu puysse<lb/>

tenir ton <tl>moule</tl> dans<lb/>

le sable to<del>n</del>ut rouge.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
On peult gecter<lb/>

deulx ou trois <ms>lb</ms><lb/>

d<m>or</m>.</ab>

<cont/>

</div>