<page>139r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f283.image></image>

<div>  
<id>p139r\_1</id>  
<head>Gect de <m>plomb</m> et d’<m>estaim</m></head>

<ab>  
<add>Quand il est souvent fondu il s’aigrist &amp; rend <del>fl</del><lb/>

frangible, pource qu’il se gecte fort chault &amp; se rend demy<lb/>

calciné.<lb/>

Use doncq<lb/>

du noeuf.</add></ab>

<ab>La ligue que j’ay pratiquée pour <al>lesards</al> &amp; <al>serpents</al>,<lb/>

c’est deulx <ms>℥</ms> d’<m>estaim fin</m> sur une <ms>lb</ms> de <m>plomb noeuf &amp; non<lb/>

sophistiqué</m>. Le moule se faict du sable susdict commun<lb/>

à tous <m>metaulx,</m> co<exp>mm</exp>e il est recuit le laisser froidir <sn>jusques<lb/>

à ce que tu puisses tenir le <tl><bp>doigt</bp></tl> sans læsion dans le trou<lb/>

du gect</sn>. Quand au <m>plomb</m>, on le fond dans un <tl>crusol</tl> <del>ju</del><lb/>

à foeu de <tl>souflets</tl> jusques à ce que le <tl>crusol</tl> &amp; le <m>plomb</m><lb/>

soict rouge. Comme il est en cet estat, repurge le de <m>charbon,</m><lb/>

ou avecq un <tl>raclouer</tl> faict à propos ou avecq le vent du<lb/>

petit <tl>souflet</tl>. <del>l</del>Ce faict, laisse le poser ainsy rouge &amp;<lb/>

recuire en soy mesme un peu, puys gectes y si tu veulx un peu<lb/>

de <m>rousine</m> pour brusler la <m>crasse</m>. Touteffoys aulcuns<lb/>

trouvent mieulx de n’y en mectre poinct, à cause qu’elle laisse<lb/>

<m>crasse</m>. Mays co<exp>mm</exp>e ilz sont prests à gecter, il ne fault pas<lb/>

qu’ilz oublyent de gecter dedans <ms>aussy gros qu’une febve</ms><lb/>

d’<m>estain de glace</m> sur chasque <ms>lb</ms> de <m>plomb,</m> et qu<del>e</del>’il soict<lb/>

rouge co<exp>mm</exp>e <m>metal fondu</m> quand il entre dans le <tl>moule</tl>. Et<lb/>

si le <tl>moule</tl> est grand, il est mieulx de le mectre en une presse,<lb/>

affin qu’il se joigne bien &amp; que le <m>plomb</m> ne s’espanche<lb/>

poinct hors du <tl>molle</tl>. Touteffois si cela advenoit, &amp;<lb/>

que pour la premiere ou deux ou troisiesme fois<lb/>

ton <tl>moule</tl> ne fust pas remply, gecte hardiment, car<lb/>

pourveu que ton <m>metal</m> soict rouge il se reprendra &amp; joindra<lb/>

avecq l’aultre, et viendra tres net co<exp>mm</exp>e le principal.<lb/>

Le mesme se peult dire de l’<m>estaim fin</m> pour les choses<lb/>

tanvres. Et la ligue de l’<m>estain fin</m>, c’est d’une <ms>℥</ms> de <m>plomb<lb/>

neuf</m> sur une <ms>lb</ms> d’iceluy. Les grands <tl>moules</tl> se doibvent<lb/>

mectre en <tl>presses</tl> bien serrés entre deulx <tl>planches de <m>cuivre</m></tl><lb/>

<del>pu</del> &amp; puys les ensevelir dans le sable, qui est meilleur que<lb/>

les <m>cendres</m> pource qu<del>i</del>e<del>l est</del> par sa poisanteur il selle mieulx.<lb/>

Aultrem<corr><exp>ent</exp></corr> ses grands <tl>moules</tl> sont subgects à s’entrouvrir par<lb/>

la poisanteur du <m>metal</m>. Aulcuns font un pot quarré</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
Quand la medaille est espesse,<lb/>

on n’est pas astraint de gecter<lb/>

si chault que quand elle est<lb/>

tanvre.</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>

<figure>+</figure>  
Note que si tu<lb/>

les veulx gecter<lb/>

en <tl><m>os de <al>seiche</al></m></tl>,<lb/>

il ne fault pas<lb/>

qu’ilz soient gueres<lb/>

chaulx, pource qu’ilz<lb/>

brusleroient l’<tl><m>os<lb/>

de <al>seiche</al></m></tl>. <ms>Essaye<lb/>

pour cet effect<lb/>

avecq du <tl><m>papier</m></tl>.<lb/>

S’il roussist<lb/>

le <tl><m>papier</m></tl>, c’est<lb/>

assés, il est bon<lb/>

à gecter, mays<lb/>

s’il noircist le<lb/>

<tl><m>papier</m></tl>, il est<lb/>

trop chault.</ms></ab>

<ab>  
<margin>left-bottom</margin>  
@Si tu veulx<lb/>

gecter un foeillet<lb/>

escript, fais ta<lb/>

ligue de <del>plom</del><lb/>

<ms>moictié</ms> <m>plomb</m> &amp;<lb/>

<ms>moictié</ms> <m>estain</m>, &amp;<lb/>

aussy tost qu’il<lb/>

sera fondu, gecte<lb/>

entre deulx <tl><m>carton<add>s</add></m></tl><lb/>

en lieu fort plain<lb/>

&amp; au niveau, &amp; avecq<lb/>

une <tl>poincte d’<m>or</m><lb/>

ou de <m>boys</m></tl> dur<lb/>

grave à gaulche<lb/>

l’escripture qu’il<lb/>

te plaist. Et<lb/>

ayant versé<lb/>

le <m>plomb</m> sur<lb/>

un <tl><m>carton</m></tl>, presse<lb/>

dessus avecq<lb/>

l’aultre <tl><m>carton</m></tl><lb/>

adapté.</ab>

<cont/>

</div>