<page>141v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f288.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p141r\_1</id>

<ab>

Ayant doncq laissé un peu seicher ton <al>escrevisse</al> <env>au soleil</env> ou<lb/>

de soy mesme, si elle ha des oeufs, ilz s’apetisseront en se secha<exp>n</exp>t<lb/>

et n’en seront que plus beaulx. Fays doncq ta <tl>plaste</tl> de <m>terre<lb/>

jaulne de <pro>potier</pro></m> co<exp>mm</exp>e pour les aultres figures, couche dessus<lb/>

ton <al>escrevisse</al> le<del>s</del> dos <del>dessus</del> <add>en bas</add> &amp; les pattes, le ventre &amp; les<lb/>

œufs, qui sont toutes parties plus fantasques à mouler,<lb/>

en contremont et en sus. Enfonce le dos dans la <tl>plaste<lb/>

d’<m>ardille</m></tl> jusques pres des pates, qui est environ la moictié.<lb/>

Et arreste le corps avecq une <tl>poincte de <m>fil de fer</m></tl> au<lb/>

milieu, &amp; s’il te semble besoing une aultre au bout de la<lb/>

queue. Et affin que les <add>grosses</add> pattes se monstrent plus basses<lb/>

que la teste, qui est <del>enf</del> à demy enfoncée, est<corr>e</corr>n<corr>d</corr>s les<lb/>

&amp; par dessoubs adjoustes y un peu d’<m>ardille</m> pour les<lb/>

relever. Cache aussy les cornes dans l’<m>ardille</m> dessoubs<lb/>

les grosses pates, pour aprés les disposer co<exp>mm</exp>e il te<lb/>

playra. Quand aulx petites pattes, estends les sur<lb/>

l’<m>ardille</m> jusques à la joincture, et l’aultre moictié des<lb/>

jambes demeure en hault recourbé pour le premier<lb/>

gect. Touteffois, affin qu’elles ne bougent &amp; s’enlevent<lb/>

poinct, asseures les bien non seulement sur l’<m>ardille</m>, mays<lb/>

<del>att</del> arreste les avecq de la <m>cire</m> &amp; un petit <tl><m>fer</m></tl> chault<lb/>

au droict des joinctures. Et si tu veulx faire trouver<lb/>

le gect plus fantasque, tu peulx attacher le bout<lb/>

de l’une des pattes avecq la mesme <m>cire</m> sur le corps<lb/>

ou sur l’une des grosses pattes; et fayre aussy, si<lb/>

elle ha des œufs, que la queue soict à demy replyée<lb/>

sur les œufs, &amp; l’arrester en ceste forme avecq une<lb/>

<tl>poincte de <m>fil de fer</m></tl>. Surtout advise comme la chose<lb/>

<del>s</del> ainsy disposée se puisse bien nettoyer. Enfin ayant<lb/>

frotté d’<m>eau de vye</m> l’<al>escrevisse</al>, gecte ton sable. Ayant<lb/>

faict prise, descouvre le dos de l’<al>escrevisse</al>, la teste &amp; les<lb/>

yeulx &amp; ses petits becs, les grosses pattes et les petites jambes<lb/>

tout du long, car il fault descouvrir le plus qu’on peult,<lb/>

et les longues cornes &amp; la queue, sinon que tu l’ayes<lb/>

pliée &amp; recourvée pour tenir ses œufs. Les aultres animaulx</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

Asseure ce qui se<lb/>

relevera, co<corr><exp>mm</exp></corr>e les<lb/>

deulx corniches<lb/>

bourrues prés de<lb/>

la gueule, avecq de<lb/>

la <m>cire</m> fondue par<lb/>

dessoubs.</ab>

<figure>

<id>fig\_p141v\_1</id>

<margin>left-top</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5R0NIbHoyNTNQRlk></link>

</figure>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

Descouvre le plus<lb/>

que tu peulx, mays<lb/>

advise que l’encochement<lb/>

que tu fais dans<lb/>

le <tl>moule</tl> soict bien<lb/>

en despouille.</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

Fais pancher le<lb/>

<tl>moule</tl> du costé que<lb/>

sera le plus espés<lb/>

de l’animal.</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

Pour la paindre<lb/>

on faict le milieu du<lb/>

dos <del>meslé</del> de <m>vermeillon</m><lb/>

meslé d’un peu de <m>laque</m>,<lb/>

et les costés &amp; le<lb/>

ventre &amp; dessoubs des<lb/>

pattes est d’une<lb/>

carnation faicte de<lb/>

<m>vermeillon</m>, de <m>blanc<lb/>

de ceruse</m>, d’un peu d’<m>ocre<lb/>

jaulne</m>. Et en cecy &amp;<lb/>

toutes aultres choses,<lb/>

ayes tousjours le<lb/>

naturel devant toy<lb/>

pour l’imiter.</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

Couche les cornes sur les grosses<lb/>

pates, <del>&amp;</del>ou fais de <m>fil de letton</m><lb/>

blanchi &amp; les <m>soulde</m>.</ab>

<ab>

<margin>bottom</margin>

Advise bien <del>d</del>en moulant de disposer tellement les jambes<lb/>

qu’elles ne passent point le ventre de l’<al>escrevisse</al>, <del>Aultr</del> et que<lb/>

les posant elles s’assoyent bien sur le ventre, aultrement les<lb/>

<ill/> remuroient.</ab>

<cont/>

</div>