<page>142r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f289.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p141r\_1</id>

<ab>ne se descouvrent pas tant. Mays pource que l’<al>escrevisse</al><lb/>

est malaisée à brusler &amp; nettoyer, il y fault descouvrir<lb/>

le plus qu’on peult, mesmement les petites jambes jusques au<lb/>

bout, car celles sont malaysées, &amp; si pour n’estre descouvertes<lb/>

il te les falloit tirer, tu pourrois rompre quelque chose<lb/>

du <tl>moule</tl>. En descouvrant avecq la <tl>poincte d’un costeau</tl>,<lb/>

tantost d’un <tl>burin</tl> ou aultre <tl>chose propre</tl>, nettoye bien<lb/>

curieusement le sable qui sera aulx joinctures &amp; ailleurs<lb/>

avecq tes <tl>petites broisses</tl>. Et s’il se desprend quelque<lb/>

chose, attache le avecq <m>cire</m> co<exp>mm</exp>e dict est. Et attache aussy<lb/>

de mesme les cornes. Et fais aussy le gect le long du<lb/>

bout des petites jambes avecq de la <m>cire</m>. Et remplys<lb/>

d’icelle les trous qu’auront faict les <tl>poinctes de <m>fil de fer</m></tl>.<lb/>

Et tout estant bien net &amp; plus que la moictié descouvert,<lb/>

<m>huile</m> to<del>ut</del>n <tl>moule</tl> <del>&amp; n’oubli</del> aprés avoyr trempé le revers<lb/>

dans l’<m>eau</m>, &amp; n’oublie pas d’<m>huiler</m> toutes les partyes subtilles<lb/>

qui sont entre les jambes et les petits becs. Puys frotte<lb/>

l’<al>escrevisse</al> d’<m>eau de vye</m>. Et fais ton second gect aya<exp>n</exp>t<lb/>

aplany le premier <tl>moule</tl>, affin que les <tl>crampons</tl> se<lb/>

joignent mieulx. Ton <tl>moule</tl> doibt estre plus large du<lb/>

costé qu’il est emprainct que du dos. N’ouvre pas ton<lb/>

<tl>moule</tl> aprés le second gect qu’il n’aye esté <m>luté</m> &amp; recuit<lb/>

&amp; que ce qui est dedans ne soict bruslé. N’oublie pas de<lb/>

mectre du <m><la>crocum</la></m> parmy ton sable quand tu moules<lb/>

l’<al>escrevisse</al>, car il fault fort recuire &amp; le <m><la>crocum</la></m> soubstient<lb/>

merveilleusem<exp>ent</exp>. Mouler un <al>chancre</al> &amp; une <al>escrevisse</al>, c’es<add>t</add><lb/>

tout un. Quand tu as descouvert ton <al>escrevisse</al> d’un<lb/>

costé, ne differe que le moings que tu pourras pour<lb/>

fayre le second gect, car <del>el</del> les <al>escrevisses</al> se <del>se</del> desseichent.<lb/>

Ce n’est pas tout de bien descouvrir l’<al>escrevisse</al> de sorte<lb/>

que tu voyes toute une moictié, mays advise bien que ton<lb/>

<tl>moule</tl> mesmes dans lequel tu descouvres soict bien en<lb/>

despouille, car encores que l’<al>escrevisse</al> fust bien<lb/>

bruslée, tu ne <del>despoui</del> pourrois pas ouvrir ton <tl>moule</tl><lb/>

sans rompre.</ab>

<ab>

<margin>top</margin>

<render>wide</render>

Repare avecq <tl>trancheplumes</tl>, <tl>l<del><ill/></del>imes</tl>, <tl>petites chaples</tl>, <tl>burins</tl> &amp;.</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

fais leur tout<lb/>

aultour, co<exp>mm</exp>e tu<lb/>

vois, un gect de<lb/>

<m>cire</m> &amp; au bout<lb/>

de la queue<lb/>

aussy deulx ou<lb/>

trois d’où tu feras<lb/>

le principal gect.</ab>

<figure>

<id>fig\_p142r\_1</id>

<margin>left-middle</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Qkh2MDhvUkFnUW8></link>

</figure>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

Fais gect de <m>cire</m><lb/>

alongée en fil co<exp>mm</exp>e<lb/>

<m>grosse fisselle</m>, tout<lb/>

le long du bout des<lb/>

pates &amp; à<del>u</del> l’extremité<lb/>

de la queue. S’il<lb/>

y a aussy quelque<lb/>

bout de patte ou<lb/>

aultre partie qui<lb/>

soyt esloignée du<lb/>

rang des aultres <lb/>

ou eslevée en hault<lb/>

ou plyée toute<lb/>

seule, donne luy un<lb/>

gect de <m>cire</m> qui<lb/>

de son extremité<lb/>

s’aille joindre ou au<lb/>

corps ou à l’une des<lb/>

grosses pates ou à<lb/>

quelque aultre endroit qui reçoive force <m>metal</m>.</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

Ayant descouvert,<lb/>

attache &amp; asseure<lb/>

avecq de la <m>cire</m><lb/>

les deulx petites<lb/>

cornes barbues<lb/>

de l’<al>escrevisse</al><lb/>

&amp; toute aultre<lb/>

chose qui ne<lb/>

sera poinct <corr><del>en</del></corr><lb/>

<del>despoui</del> asseuré.</ab>

</div>