<page>142v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f290.image</image>

<div>

<id>p142v\_1</id>

<head>Mouler <al>saulterelles</al> et choses<lb/>

trop tanvres</head>

<ab>Si tu as à mouler un <m>papier escript</m> qui soict trop tanvre,<lb/>

aprés que tu as faict le premier gect &amp; qu’il ha faict prise,<lb/>

donne un peu d’espesseur au revers de ton <m>papier</m> avecq du<lb/>

<m>beurre fondu</m>, qui est le plus propre moyen qui soict; &amp; pour<lb/>

fortifier les aisles ou d’un <al>papillon</al> ou d’une <al>saulterelle</al>,<lb/>

ou quelque delicate partye d’animal à quoy tu as besoing<lb/>

de donner espesseur. Mays advise d’apliquer ce <m>beurre fondu</m><lb/>

dessoubs l’aisle ou en tel lieu qu’il ne soict poinct voeu.<lb/>

Pour donner espesseur à une <pa>pensée</pa> ou aultres fleurs,<lb/>

le <m>boeurre</m> n’est pas bon, ains l’<m>huile de <pa>froment</pa></m>, qui est bien<lb/>

tost sec &amp; tient ferme. La <m>cire</m> n’y seroit pas propre<lb/>

car elle est trop chaulde, estant fondue, &amp; faict retirer<lb/>

la chose à quoy elle est apliquée. Mays le <m>boeurre</m><lb/>

est amiable et maniant.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

Si tu escripts<lb/>

sur <m>papier</m> ou <m>carton<lb/>

commun</m>, &amp; que ta<lb/>

<m>l<exp>ett</exp>re</m> soict à <m>gomme</m>,<lb/>

l’humidité de la<lb/>

<tl>plaste d’<m>ardille</m></tl> ou<lb/>

le sable destrempé<lb/>

pour noyau humectero<exp>n</exp>t<lb/>

ta <m>l<exp>ett</exp>re</m> <corr>&amp;</corr> la defferont.<lb/>

Escripts doncq de<lb/>

<m>cinabre</m> destrempé<lb/>

à <m>huile</m> sur du<lb/>

<m>papier huilé</m> &amp;<lb/>

imprime.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

<figure>+</figure>

Recuits tes <tl>moules</tl><lb/>

avecq <m>charbons</m> allumés<lb/>

premierem<exp>ent</exp> à la <tl>forge</tl>,<lb/>

affin que le foeu ne soit pas si violent &amp; ne ro<exp>m</exp>pe pas les <tl>moules</tl>.<lb/>

Et ne faicts pas tant de foeu où le <tl>moule</tl> est<lb/>

tanvre co<exp>mm</exp>e au lieu où<lb/>

il est espés.</ab>

</div>

<div>

<id>p142v\_2</id>

<head><tl>Moules</tl></head>

<ab>Fais les coches d’iceulx qui entrent plus au dedans<lb/>

du <tl>molle</tl> qu’au dehors, car en ceste sorte ilz ont plus<lb/>

de force. Garde bien de les recuire à coup &amp; à foeu trop<lb/>

ardent, car cella les faict <del>fondre</del> rompre.</ab>

<ab><margin>right-middle</margin>

Ne les tiens pas en <env>lieu humide<lb/>

ne enclos</env> s’ils ne sont bien sec<corr><del>e</del></corr>s,<lb/>

car ilz se moisissent. Les<lb/>

animaulx sechés aussy.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

@ Il ne fault poinct<lb/>

deulx fois recuire les<lb/>

<tl>moules</tl> quand l’animal<lb/>

se peult retirer sans<lb/>

brusler, co<exp>mm</exp>e faict un<lb/>

<al>crapault</al>, qui se peult<lb/>

bien mouler creux co<exp>mm</exp>e tous<lb/>

animaulx espés. Toutesfois<lb/>

il est tousjours bon<lb/>

de rougir une fois<lb/>

le <tl>moule</tl>.</ab>

</div>

<div>

<id>p142v\_3</id>

<head><m>Luth</m> pour <m>luther</m> tes <tl>moules</tl></head>

<ab>Je n’en ay point trouvé de plus tost faict que cestuy cy,<lb/>

ne de meilleur. P<exp>rens</exp> de ceste <m>terre maigre, de laquelle les<lb/>

<pro>fondeurs d’artiglerie &amp; de cloches</pro> font leur <tl>trusseaulx</tl><lb/>

et <tl>moules</tl></m>, qui est maigre &amp; sabloneuse. Destrempe l<del>e</del>a<lb/>

mediocrement comme <m>mortier</m> fort espés. Mesles y environ<lb/>

la <ms>moictié</ms> de <m>fiente de <al>cheval</al></m> &amp; puys la fais battre<lb/>

fort. Aprés mesles y la <ms>tierce partye</ms> de <m>bourre descardé</m><lb/>

ou de <m>tondure de draps</m>, et la bats encores bien fort.<lb/>

Tu peulx recuire ton <tl>moule</tl> aussytost que le <m>luth</m><lb/>

sera posé.</ab>

</div>