<page>143r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f291.image</image>

<div>

<id>p143r\_1</id>

<head>Mouler <al>tortues</al></head>

<ab>La <al>tortue d'<env>eau</env></al> est plus belle à mouler pource qu'elle ha<lb/>

plus belles escailles &amp; les jambes droictes. Et <al>celle de<lb/>

<env>garrigue</env></al> les ha tortues. Elles sont de grande vye,<lb/>

partant pour les faire mourir, ouvre leur la gueule<lb/>

&amp; leur passe un long <tl>trencheplume</tl> par touts les intestins<lb/>

&amp; puys luy fais avaller du <m>vinaigre</m> meslé d'<m>eau de vye</m><lb/>

ou <m>urine</m>, co<exp>mm</exp>e pour les <al>serpents</al>. Il les fault mouler<lb/>

à plusieurs pieces, &amp; le dos mesmes quelques fois, pource que<lb/>

les costés sont à quelques unes plus estroits qu'ailleurs<lb/>

&amp; ne sont pas à ceste occasion en despouille. Pour les<lb/>

faire mourir, il ne les fault pas faire bouillir, car elles<lb/>

se deffont, &amp; mesmes la coquille, par l'<m>eau chaulde</m>. Elles viennent<lb/>

mieulx creuses, pource que leur grande espesseur corromproit<lb/>

le <tl>moulle</tl>. <add><al>Celles d'<env>eau</env></al> sont plus vigoureuses. <al>Celles de <env>garrigue</env></al> sont<lb/>

plus maigres, plus lentes &amp; plus endormies. Si tu grattes <al>celles d'<env>eau</env></al><lb/>

sur leur coquille, quelque endormies qu'elles soient, elles s'esbougent. <al>Celles<lb/>

de <env>garrigue</env></al> non.</add></ab>

<ab><margin>left-top</margin>

Elles meurent assés tost dans<lb/>

le <m>vinaigre</m> meslé d'un peu d'<m>eau<lb/>

de vie</m> ou d'<m>urine</m>, co<exp>mm</exp> touts aultres<lb/>

animaulx.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>

Elles se tiennent<lb/>

l'<tmp>hiver</tmp> les yeulx<lb/>

clos &amp; sont co<exp>mm</exp><lb/>

mortes, esta<exp>n</exp>t<lb/>

assopies du froid.<lb/>

Elles se cachent<lb/>

<env>en terre</env> ou <env>soubs<lb/>

de la balle de<lb/>

<m><pa>bled</pa></m> ou <m>fumier</m><lb/>

chauld</env>, &amp; ne<lb/>

vivent que de<lb/>

l'humeur de la<lb/>

terre.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

@ Il ne les fault<lb/>

pas mouler si tost<lb/>

qu'elles sont<lb/>

mortes, pource qu'elles<lb/>

sont encores<lb/>

trop roydes.<lb/>

Mays le <tmp>lendemain</tmp>,<lb/>

tu les manieras<lb/>

&amp; plieras les<lb/>

pattes co<exp>mm</exp>e tu<lb/>

vouldras.</ab>

</div>

<div>

<id>p143r\_2</id>

<head><pro>Mouleurs</pro> de <pl>Foix</pl></head>

<ab>Ceulx qui moulent de travers font leur sable de <m><la>crocum</la></m><lb/>

&amp; d'<m>ardoise calcinée</m>, mays l'<m>ardoise</m> retient toujours de son<lb/>

asperité &amp; soufle, pource qu'elle est grasse. En noyau elle n'est<lb/>

pas bonne, en sable elle se peult accommoder. Ilz <tl>tamisent</tl><lb/>

leurs sables, les broyent sur le <tl><m>porphire</m></tl> et les destrempent<lb/>

en <m>eau</m> &amp; en retirent le plus subtil, qui est au dessus, puys<lb/>

le recuisent.</ab>

</div>

<div>

<id>p143r\_3</id>

<head><al>Crapault</al></head>

<ab>Estant moulé, il se peult oster sans le brusler, pource<lb/>

qu'il est bien de despouille. Choisis les plus gros &amp; plus<lb/>

grumeleus. Pource qu'ilz contiennent beaucoup de <m>metal</m>,<lb/>

il est mieulx de les mouler creux, car ilz en viennent mieulx.<lb/>

Tu pourrois bien faire le gect tout d'une piece &amp; large,<lb/>

mays il <del>s</del> seroit malaisé à coupper. Il est mieulx de le faire<lb/>

à trois ou 4 parties, qui soient un peu larges prés de l'animal,<lb/>

&amp; comprenent le plus du bord d'iceluy, qui est vers le gect, que faire<lb/>

se pourra. Fais aussy des conduicts de gect depuys le bout

</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

<figure>

<id>fig\_p143r\_1</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5cnJFVXFaRURaY3c></link>

</figure>

Laisse<lb/>

refroidir le<lb/>

<tl>moule</tl> plustost<lb/>

que l'ouvrir,<lb/>

mesmem<exp>ent</exp> aulx<lb/>

choses espesses.</ab>

<cont/>

</div>