<page>143v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f292.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p143r\_3</id>

<ab>dune patte jusques a laultre affin que les extremites<lb/>

escartees se viennent a raporter lune a laultre par le<lb/>

moyen desdicts gects lesquels tu commanceras aulx ronds<lb/>

vuides de <m>cire</m> que tu as mis au bout des pattes pour<lb/>

y attirer le <m>metal</m> Ainsy le gect se faisant par la<lb/>

<m>cire</m> tu nes poinct en danger descrouster rien de lanimal<lb/>

moule Et est plus expedient de faire ainsy les gects<lb/>

de <m>cire</m> pour gecter dessus le second moule quattendre<lb/>

a les faire apres que le <tl>moule</tl> est recuit <del>q</del> car lors<lb/>

il fault sil est possible que tout soict prest Il fault<lb/>

bien chaufer &amp; mesmes rougir les <tl>moules</tl> ou il y a des<lb/>

gects de <m>cire</m> affin quelle se fonde bien &amp; ne laisse rien<lb/>

dedans </ab></div>

<div>

<id>p143v\_1</id>

<head>Carquans faicts a jour</head>

<ab>Ilz se moulent comme les <al>escrevisses</al> en noyau premierem<exp>ent</exp><lb/>

dun coste estant rehaulsses d<m>ardille</m> ce qui est cave &amp; puys<lb/>

on les descouvre de laultre &amp; on faict le second gect<lb/>

Ils se peuvent bien aussy gecter en <tl>chassis</tl> pourveu quilz<lb/>

soient bien en despouille Silz ne le sont on les esbauche<lb/>

en <m>cire</m> ou bien on remplist les cavites qui ne peulvent<lb/>

despouiller de <m>cire</m> ou <m>ardille</m></ab>

</div>

<div>

<id>p143v\_2</id>

<head><m>Limaille de fer</m></head>

<ab>Pourceque co<exp>mmun</exp>ement la <m>limaille</m> est meslee d<m>ordures</m> Il est<lb/>

bon de la rougir au foeu pour brusler les immundices<lb/>

Et puys la laver en <m>eau claire</m> En ceste sorte les<lb/>

salettes iront au dessus de l<m>eau</m> que tu gecteras &amp; la<lb/>

bonne <m>limaille</m> ira au fons</ab></div>

<div>

<id>p143v\_3</id>

<head><pa>Oeillets</pa></head>

<ab>Pourceque ceulx qui sont gectes sont communement massifs<lb/>

<del>ou bi</del> ilz sont pesants &amp; pour ceste occasion on les faict de<lb/>

<m>foeilles &amp; lames dargent</m></ab>

</div>